果冻状 COF 膜重现与调制剂优化方案

含 B-6 Boc 保护策略 (JACS 2023 SI 精确配比)

B-1/B-3~B-5: 侯老师一锅法 | B-2: 用户两步法 | B-6: Boc+TFA (Jia 2023)

方案编号: COF-TFPT-2026-07-13-jelly-v8 | 生成日期: 2026-07-13
核心文献: Hou 2025 (DOI 10.1002/anie.202421555) | Jia 2023 (DOI 10.1021/jacs.3c09284)

# 摘要

【方案设计思路】本方案基于用户在自组装探究中的意外发现(瓶壁残留TFMB→果冻状产物),设计6组对照实验。B-2模拟用户的瓶壁残留效应;B-6基于贾淑萍等JACS 2023原文(DOI 10.1021/jacs.3c09284,已读全文+SI)的精确配比,用Boc保护TFMB的氨基+TFA脱保护→缓慢释放游离-NH₂+水/二氧六环二元溶剂氢键网络→有机水凝胶。其余组为侯老师一锅法对照。

6个对照:

B-1基线(侯老师一锅法):TFPT+甲苯+氯仿+苯胺+6M乙酸+TFMB→120°C×2天。预期:普通膜/粉末。

B-2★果冻重现(用户两步法):步骤1 TFPT+少量TFMB(3mg)→自组装1天;步骤2+剩余TFMB+苯胺+乙酸→反应2天。

B-3减苯胺:一锅法,苯胺16.4→8.2μL。

B-4减乙酸:一锅法,乙酸0.4→0.2mL(侯老师最佳量)。

B-5双重减:一锅法,苯胺减半+乙酸减半。

B-6★Boc保护(JACS 2023 SI精确配比):TFPT+Boc-TFMB+二氧六环3.4mL+水0.6mL+TFA60μL→120°C×3天。不加苯胺/乙酸。

# 一、实验背景

## 1.1 操作失误与果冻状发现

用户在探究TFPT自组装时发生操作失误:称量TFMB时错误加入Pyrex管,倒掉后瓶身未清洗(残留少量TFMB),随后加入TFPT继续自组装。残留的TFMB与TFPT在步骤1中反应,形成了有弹性、果冻状柔软的产物。B-2在步骤1加入3mg TFMB模拟此效应。

## 1.2 JACS 2023 水凝胶文献支撑(B-6的科学基础)

贾淑萍等JACS 2023(DOI 10.1021/jacs.3c09284,本地SI已读61页)提出了通用基团保护合成策略制备COF有机水凝胶:

核心方法:用Boc保护胺单体(如Pa-NHBoc)+醛(如Tp)+二氧六环/水(3.4/0.6mL)+TFA(60μL)→120°C×72h→圆柱形有机水凝胶

机理:(1)Boc保护胺无活性,TFA催化Boc逐步裂解,缓慢释放游离-NH₂→反应速率可控;(2)水与二氧六环形成二元氢键网络→被COF纳米纤维/纳米片骨架固定→凝胶化

TFA用量优化:0/30/60/90/120/150μL,60μL为最佳(SI Table S2)

★全文未使用苯胺和乙酸(TFA同时做脱保护+催化)

★溶剂必须含水(无水的纯有机溶剂得不到凝胶)

## 1.3 单体物性

| 代号 | 中文名 | CAS | 分子量 | 官能团 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFPT | 1,3,5-三(4-甲酰基苯基)-1,3,5-三嗪 | 443922-06-3 | 393.4 | -CHO×3 | 三醛节点 |
| TFMB | 2,2-双(三氟甲基)-4,4-联苯二胺 | 341-58-2 | 320.2 | -NH₂×2 | 二胺连接臂 |
| Boc-TFMB | Boc保护的TFMB | — | ≈520 | -NHBoc×2 | ★B-6保护胺 |
| 苯胺 | 苯胺 | 62-53-3 | 93.1 | -NH₂×1 | 调制剂 |
| 乙酸 | 乙酸 | 64-19-7 | 60.1 | — | 催化剂(6M) |
| TFA | 三氟乙酸 | 76-05-1 | 114.0 | — | ★B-6脱保护+催化 |

# 二、B-1 基线(侯老师一锅法)

### 设计目的

严格按侯老师AMCOF-1一锅法。作为基线对照。

### 试剂

TFPT 23.6mg|TFMB 28.8mg|★苯胺16.4μL|★6M乙酸0.4mL|甲苯1.2mL|氯仿0.8+2.0mL

### 完整操作步骤

【步骤1: Pyrex管准备】35mL派热克斯玻璃管,丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥30min。

【步骤2: 投料(一次性加所有)】向管中依次加入:(1)TFPT 23.6mg;(2)甲苯 1.2mL;(3)氯仿 0.8mL;(4)苯胺 16.4μL(3eq);(5)6.0M乙酸水溶液 0.4mL;(6)TFMB 28.8mg(预先溶于氯仿2.0mL)。加料目的:苯胺优先与TFPT醛基形成希夫碱中间体(m/z≈469),乙酸催化,TFMB最后加入交换形成COF。

【步骤3: 超声】超声10min至完全溶解或微浊。

【步骤4: 加热反应】PTFE内衬螺旋盖密封,120°C油浴×2天(48h)。低沸点溶剂蒸发夹带单体向上→玻璃壁超饱和液层→限域微反应器。

【步骤5: 冷却+收集】冷却至室温,金属刮刀剥离产物。凝胶状用药勺取出。

【步骤6: 洗涤】丙酮+THF各洗3次。

【步骤7: 干燥与称量】室温干燥,称量,记录形态。

### 预期

严格按侯老师AMCOF-1一锅法。作为基线对照。

# 三、B-2 ★ 果冻状重现(用户两步法)

### 设计目的

步骤1加3mg TFMB模拟瓶壁残留,步骤2补足。总TFMB=28.8mg(与B-1一致)。

### 试剂

步骤1:TFPT 23.6mg|甲苯 1.2mL|氯仿 0.8mL|★TFMB 3.0mg。步骤2:苯胺16.4μL|★TFMB 25.8mg|6M乙酸0.4mL|氯仿2.0mL

### 完整操作步骤

【步骤1: Pyrex管准备】丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥。

【步骤2: 第一次投料(自组装,★加少量TFMB模拟瓶壁残留)】加入:TFPT 23.6mg+甲苯1.2mL+氯仿0.8mL+★TFMB 3.0mg(约0.009mmol,为正常量的10%)。目的:步骤1中引入少量TFMB,让TFPT与微量胺在玻璃壁上部分反应形成松散网络。

【步骤3: 第一次超声】超声10min至完全溶解或微浊。

【步骤4: 自组装反应(★形成果冻状的阶段)】密封,120°C油浴×1天(24h)。预期:果冻状初始产物。

【步骤5: 冷却】取出Pyrex管,冷却至30-40°C(防止开盖氯仿爆沸)。

【步骤6: 第二次投料(COF形成)】沿管壁缓慢加入:苯胺16.4μL+TFMB 25.8mg(预先溶于氯仿2.0mL,补足剩余量,总TFMB=28.8mg)+6.0M乙酸0.4mL。

【步骤7: 第二次超声】再超声5min(不宜过久以免冲刷初始产物)。

【步骤8: COF形成反应】密封,120°C油浴×2天(48h)。

【步骤9: 收集】冷却至室温,金属刮刀或药勺取出。

【步骤10: 洗涤】丙酮+THF各3次。

【步骤11: 干燥与称量】室温干燥,称量,记录形态。

### 预期

步骤1形成果冻状基底,步骤2继续生长。预期重现用户观察到的柔软果冻状产物。

# 四、B-3 减少苯胺(侯老师一锅法)

### 设计目的

苯胺16.4→8.2μL(减半)。调制剂减弱→反应变快。

### 试剂

TFPT 23.6mg|TFMB 28.8mg|★苯胺8.2μL|★6M乙酸0.4mL|甲苯1.2mL|氯仿0.8+2.0mL

### 完整操作步骤

【步骤1: Pyrex管准备】35mL派热克斯玻璃管,丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥30min。

【步骤2: 投料(一次性加所有)】向管中依次加入:(1)TFPT 23.6mg;(2)甲苯 1.2mL;(3)氯仿 0.8mL;(4)苯胺 8.2μL(1.5eq);(5)6.0M乙酸水溶液 0.4mL;(6)TFMB 28.8mg(预先溶于氯仿2.0mL)。加料目的:苯胺优先与TFPT醛基形成希夫碱中间体(m/z≈469),乙酸催化,TFMB最后加入交换形成COF。

【步骤3: 超声】超声10min至完全溶解或微浊。

【步骤4: 加热反应】PTFE内衬螺旋盖密封,120°C油浴×2天(48h)。低沸点溶剂蒸发夹带单体向上→玻璃壁超饱和液层→限域微反应器。

【步骤5: 冷却+收集】冷却至室温,金属刮刀剥离产物。凝胶状用药勺取出。

【步骤6: 洗涤】丙酮+THF各洗3次。

【步骤7: 干燥与称量】室温干燥,称量,记录形态。

### 预期

苯胺16.4→8.2μL(减半)。调制剂减弱→反应变快。

# 五、B-4 减少乙酸(侯老师一锅法)

### 设计目的

乙酸0.4→0.2mL(侯老师最佳量)。催化减弱→可逆性恢复。

### 试剂

TFPT 23.6mg|TFMB 28.8mg|★苯胺16.4μL|★6M乙酸0.2mL|甲苯1.2mL|氯仿0.8+2.0mL

### 完整操作步骤

【步骤1: Pyrex管准备】35mL派热克斯玻璃管,丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥30min。

【步骤2: 投料(一次性加所有)】向管中依次加入:(1)TFPT 23.6mg;(2)甲苯 1.2mL;(3)氯仿 0.8mL;(4)苯胺 16.4μL(3eq);(5)6.0M乙酸水溶液 0.2mL;(6)TFMB 28.8mg(预先溶于氯仿2.0mL)。加料目的:苯胺优先与TFPT醛基形成希夫碱中间体(m/z≈469),乙酸催化,TFMB最后加入交换形成COF。

【步骤3: 超声】超声10min至完全溶解或微浊。

【步骤4: 加热反应】PTFE内衬螺旋盖密封,120°C油浴×2天(48h)。低沸点溶剂蒸发夹带单体向上→玻璃壁超饱和液层→限域微反应器。

【步骤5: 冷却+收集】冷却至室温,金属刮刀剥离产物。凝胶状用药勺取出。

【步骤6: 洗涤】丙酮+THF各洗3次。

【步骤7: 干燥与称量】室温干燥,称量,记录形态。

### 预期

乙酸0.4→0.2mL(侯老师最佳量)。催化减弱→可逆性恢复。

# 六、B-5 双重减少(侯老师一锅法)

### 设计目的

苯胺减半+乙酸减半。最弱催化条件。

### 试剂

TFPT 23.6mg|TFMB 28.8mg|★苯胺8.2μL|★6M乙酸0.2mL|甲苯1.2mL|氯仿0.8+2.0mL

### 完整操作步骤

【步骤1: Pyrex管准备】35mL派热克斯玻璃管,丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥30min。

【步骤2: 投料(一次性加所有)】向管中依次加入:(1)TFPT 23.6mg;(2)甲苯 1.2mL;(3)氯仿 0.8mL;(4)苯胺 8.2μL(1.5eq);(5)6.0M乙酸水溶液 0.2mL;(6)TFMB 28.8mg(预先溶于氯仿2.0mL)。加料目的:苯胺优先与TFPT醛基形成希夫碱中间体(m/z≈469),乙酸催化,TFMB最后加入交换形成COF。

【步骤3: 超声】超声10min至完全溶解或微浊。

【步骤4: 加热反应】PTFE内衬螺旋盖密封,120°C油浴×2天(48h)。低沸点溶剂蒸发夹带单体向上→玻璃壁超饱和液层→限域微反应器。

【步骤5: 冷却+收集】冷却至室温,金属刮刀剥离产物。凝胶状用药勺取出。

【步骤6: 洗涤】丙酮+THF各洗3次。

【步骤7: 干燥与称量】室温干燥,称量,记录形态。

### 预期

苯胺减半+乙酸减半。最弱催化条件。

# 七、B-6 ★ Boc保护策略(JACS 2023 SI精确配比,已读原文+SI)

【文献依据】贾淑萍等JACS 2023,DOI 10.1021/jacs.3c09284。本地SI文件:ja3c09284_si_001.pdf(61页,已读)。
SI Figure S22:Pa-NHBoc 27.8mg+Tp 12.6mg+二氧六环3.4mL+水0.6mL+TFA 60μL
→25mL密封釜→120°C×72h→"a cylindrical organohydrogel with good appearance and elasticity"
本B-6严格按此配比换算到TFPT+Boc-TFMB(醛:胺=0.06:0.09mmol,与原文一致)。

### 设计目的

直接复现JACS 2023的Boc保护策略。预期得到有机水凝胶/果冻状产物。

### 试剂

TFPT 23.6mg|★Boc-TFMB~47mg(0.09mmol)|★1,4-二氧六环3.4mL|★水0.6mL|★TFA 60μL|★不加苯胺/乙酸

### 完整操作步骤

【步骤1: 密封釜准备】取25mL聚四氟乙烯内衬不锈钢密封釜(若无,可用35mL Pyrex管+PTFE盖代替),丙酮/乙醇/水各超声10min,120°C干燥。

【步骤2: 投料(★严格按JACS 2023 SI Figure S22配比)】向密封釜中依次加入:
  (1)TFPT(三醛节点):23.6mg(0.06mmol)
  (2)★Boc-TFMB(Boc保护的TFMB):约47mg(0.09mmol)
     Boc-TFMB分子量≈520g/mol(TFMB 320+2×Boc 101-2×1)
     JACS原文:Pa-NHBoc 27.8mg(0.09mmol)+Tp 12.6mg(0.06mmol)
     →本方案按相同醛:胺摩尔比换算(1:1.5)
     ★如不可购买,可按附录制备:TFMB+Boc₂O→Boc-TFMB
  (3)★1,4-二氧六环(有机溶剂):3.4mL
  (4)★水(★凝胶形成核心!提供氢键网络):0.6mL
     JACS原文:"dioxane 3.4mL+H₂O 0.6mL"(二元溶剂体系)
  (5)★TFA(三氟乙酸):60μL(约0.78mmol)
     JACS原文SI Table S2:TFA用量优化0/30/60/90/120/150μL,60μL为最佳
     TFA的双重作用:(a)脱保护—催化Boc裂解,缓慢释放游离-NH₂;
     (b)催化剂—催化希夫碱缩合反应(替代乙酸)
  ★不加苯胺和乙酸(JACS原文无此两项)

【步骤3: 密封】将密封釜盖紧(★水在120°C产生蒸汽压,必须密封)。

【步骤4: 加热反应】将密封釜置于120°C烘箱(或油浴)×3天(72h)。
  机理:Boc在TFA催化下逐步裂解→游离-NH₂缓慢释放→与TFPT醛基反应形成纳米纤维/纳米片;
  水与二氧六环形成二元氢键网络→被COF骨架固定→形成有机水凝胶。

【步骤5: 冷却+取出】冷却至室温,小心取出。预期:圆柱形有机水凝胶(弹性好)。
  JACS原文描述:"a cylindrical organohydrogel with good appearance and elasticity"

【步骤6: ★不要用丙酮/THF洗】有机水凝胶含水和有机溶剂,传统洗涤会破坏凝胶。
  如需要:冷冻干燥→气凝胶;或溶剂交换(水→乙醇→丙酮)。

【步骤7: 表征】拍照+压缩弹性测试+PXRD/FT-IR/SEM。

### Boc-TFMB制备(实验前准备)

若不可购买:1.TFMB(320mg,1.0mmol)+DCM(10mL)+Et₃N(0.3mL);2.冰浴0°C,滴加Boc₂O(480mg,2.2mmol)的DCM溶液;3.室温12h,TLC;4.水洗3次,Na₂SO₄干燥,旋蒸(预期产率~85%);5.¹H NMR验证(CDCl₃):δ7.3-7.5(芳环H,6H),δ1.52(Boc-CH₃,18H)

### 预期

★参照JACS 2023:圆柱形有机水凝胶,弹性好。若成功,这是首个TFPT+TFMB体系的Boc保护COF凝胶。

### 失败排查

粉末而非凝胶:Boc脱保护太快或氢键不足。减TFA至30μL或增水至1.0mL。

Boc-TFMB不溶:换二氧六环/DMF(3:1)或预热至80°C。

无产物:TFA不够。增TFA至90μL,延长至96h。

凝胶太软:增TFPT浓度(+20%)或延长至96h。

# 八、六组汇总+时间表

| 编号 | 方法 | TFPT | 胺单体 | 苯胺 | 酸 | 核心变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1基线 | 一锅法 | 23.6mg | TFMB 28.8mg | 16.4μL(3eq) | 6M×0.4mL HOAc | — |
| B-2★果冻 | 两步法 | 23.6mg | TFMB 3+25.8=28.8 | 16.4μL(3eq) | 6M×0.4mL HOAc | ★步1加少量胺 |
| B-3减苯胺 | 一锅法 | 23.6mg | TFMB 28.8mg | ★8.2μL(1.5eq) | 6M×0.4mL HOAc | ★苯胺减半 |
| B-4减乙酸 | 一锅法 | 23.6mg | TFMB 28.8mg | 16.4μL(3eq) | ★6M×0.2mL HOAc | ★乙酸减量 |
| B-5双重减 | 一锅法 | 23.6mg | TFMB 28.8mg | ★8.2μL(1.5eq) | ★6M×0.2mL HOAc | ★苯胺+乙酸减 |
| B-6★Boc | 一锅法 | 23.6mg | ★Boc-TFMB~47mg | —(不加) | ★TFA60μL(无HOAc) | ★JACS2023SI配比 |

B-6与其他组的关键差异:(1)溶剂不是甲苯/氯仿,是二氧六环/水;(2)不加苯胺/乙酸;(3)72h不是48h;(4)用密封釜不是Pyrex管;(5)不要丙酮/THF洗。

## 时间表

| 日期 | B-2(两步法) | B-1/B-3/B-4/B-5(一锅法) | B-6(Boc保护) |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 | 管清洗+步骤1→120°C | — | — |
| Day2 | 步骤1完成→冷却+步骤2→120°C | 管清洗+投料→120°C | 管清洗+投料(二氧六环/水+TFA)→密封→120°C烘箱 |
| Day2-4 | 120°C×48h | 120°C×48h | 120°C×72h |
| Day4-5 | 冷却+收集+洗涤+干燥 | 同B-2 | —(B-6还在反应) |
| Day5 | — | — | 冷却+取出+表征(不洗涤) |

# 九、参考文献(含DOI与本地路径)

【1】侯盛怀等.Angew.Chem.Int.Ed.2025,64,e202421555.DOI:10.1002/anie.202421555.本地:实验\文章\侯老师实验\侯盛怀德国应化.pdf

【2】贾淑萍,刘玉洁等.J.Am.Chem.Soc.2023,145,26266-26278.DOI:10.1021/jacs.3c09284.★已读原文+SI(61页).

SI Figure S22(TpPa gel精确配比):Pa-NHBoc 27.8mg+Tp 12.6mg+dioxane 3.4mL+H₂O 0.6mL+TFA 60μL→120°C×72h→圆柱形有机水凝胶

【3】COF-112编织结构.J.Am.Chem.Soc.2017.DOI:10.1021/jacs.7b07457.Boc+TFA脱保护,编织结构COF晶体制备.

【4】R-62系列(GraphRAG索引).Tp+Boc保护胺,dioxane/water,120°C.本地:tianxuan seek/data/structured/.

【5】v8方案.experiment\proposals\COF-TFPT-TAPT-2026-07-13-D-A1-v8.docx

# 附录:JACS 2023 vs 本方案B-6配比对照

| 参数 | JACS 2023 TpPa gel | 本方案B-6 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醛 | Tp 12.6mg(0.06mmol) | TFPT 23.6mg(0.06mmol) | ✓摩尔数一致 |
| 胺 | Pa-NHBoc 27.8mg(0.09mmol) | Boc-TFMB~47mg(0.09mmol) | ✓摩尔数一致 |
| 醛:胺摩尔比 | 1:1.5 | 1:1.5 | ✓ |
| 有机溶剂 | 二氧六环3.4mL | 二氧六环3.4mL | ✓ |
| 水 | 0.6mL | 0.6mL | ✓ |
| TFA | 60μL | 60μL | ✓ |
| 温度 | 120°C | 120°C | ✓ |
| 时间 | 72h | 72h | ✓ |
| 容器 | 25mL密封釜 | 25mL密封釜 | ✓ |
| 苯胺 | 无 | 无 | ✓ |
| 乙酸 | 无 | 无 | ✓ |

---本方案结束---

生成工具:bridge/generate_2026_07_13.py|JACS 2023 SI原文已读|配比精确对照