含氟亚胺键 COF 膜合成实验方案

D 系 + A1 系 迭代方案 v8

基于【用户两步法创新】+【侯老师调制剂双介导机理】

方案编号: COF-TFPT-TAPT-2026-07-13-D-A1-v8
生成日期: 2026-07-13
迭代依据: 14 条 ABCDEF + A1-D9 历史失败 (用户两步法实验)
核心参考文献: Hou et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555 (DOI: 10.1002/anie.202421555)
   本地路径: 实验\文章\侯老师实验\侯盛怀德国应化.pdf

# 摘要

【关键修正】v7 错误地回归侯老师原始一锅法 (醛+苯胺+胺+乙酸一次加完), 忽略了用户的两步法创新。本 v8 方案重新基于用户的真实两步法 (步骤 1: 三嗪节点在玻璃壁上自组装成基底膜 → 步骤 2: 冷却后加线性连接臂反应), 并融入侯老师的调制剂双介导机理 (步骤 1 加入苯胺+乙酸, 让基底膜稳定可逆形成而非无序自聚)。

本方案核心洞察 (基于对用户 A1/D3 实验的真实理解):

【用户的两步法是创新】步骤 1 让三嗪节点在玻璃壁上预先自组装成基底膜, 步骤 2 加线性连接臂反应形成 COF。这与侯老师一锅法不同, 是用户试图形成"易脱落基底膜"的尝试。

【失败的真原因】步骤 1 没加苯胺/乙酸 → 纯三嗪单体自聚得到的是无序聚集体 → 重启加热后反复溶解-再形成 → 不能形成稳定基底膜。同时, D3 在步骤 2 用了 12 M 乙酸, 破坏了侯老师调制剂双介导的可逆性。

【本 v8 的修正】保留两步法的核心创新 (步骤 1 先形成基底膜), 但步骤 1 加入苯胺 (3 eq) + 乙酸 (6 M), 让基底膜以"苯胺-三嗪希夫碱"形式稳定可逆形成。这样基底膜既稳定又能与步骤 2 的连接臂发生亚胺交换反应。

【6 个对照方案】D-1/D-2/D-3 + A1-1/A1-2/A1-3, 每个都明确步骤 1 是否含调制剂, 步骤 2 是否严格冷却加料。

# 第一章 用户两步法 vs 侯老师一锅法 (核心区别)

## 1.1 侯老师一锅法 (AMCOF-1 原文)

侯老师方法是所有单体同时加入, 通过苯胺调制剂和限域微反应器在玻璃壁上原位生长 COF 膜:

步骤 1: TFPT + 甲苯 + 氯仿 + 苯胺 + 乙酸 + BD-CF3(溶于氯仿) → 一次性加完

步骤 2: 超声 10 min

步骤 3: 120°C × 48 h 油浴

步骤 4: 刮刀剥离 → 丙酮/THF 洗涤 → 室温干燥

【结果】: 88.36% 产率, 黄色连续膜, PXRD fwhm = 0.16°

## 1.2 用户两步法 (基于用户 A1 实验描述)

用户两步法是先把三嗪节点在玻璃壁上自组装成基底膜, 再加线性连接臂反应形成 COF:

步骤 1: TAPT/TFPT + 溶剂 (甲苯 + 氯仿) → 超声 → 120°C × 12 h ~ 3 天

[目的: 让三嗪节点在玻璃壁上预先自组装成基底膜]

步骤 2: 取出 Pyrex 管, 冷却至 30-40°C

步骤 3: 加第二种单体 + 苯胺 + 乙酸

步骤 4: 重新 120°C × 3 天

[目的: 让第二种单体与基底膜反应形成 COF]

【用户原方案结果】: A1 形成连续但粗糙膜, 机械强度极低 (一碰就碎), 失败。D3 操作失误爆沸 + 12 M 乙酸, 失败。

## 1.3 两步法的科学问题

用户的两步法本质是试图解决"易脱落基底膜"问题——如果步骤 1 形成的基底膜与玻璃壁是物理吸附, 步骤 2 加的连接臂反应生成的 COF 应该能与基底膜分离, 形成独立的 COF 膜。这比侯老师一锅法更有工业应用前景 (易转移)。

但用户的尝试存在 3 个核心问题:

【问题 1: 步骤 1 缺调制剂】纯三嗪单体在加热下自聚成无序聚集体, 没有苯胺的"封端"作用, 形成的是不稳定的寡聚物-沉淀动态平衡, 重启加热后反复溶解-再形成 (A1 现象描述)

【问题 2: 步骤 2 加新单体扰动步骤 1 形成的膜】A1 步骤 2 加入 A6+苯胺+乙酸时, 新加的溶剂 (1.0 mL 甲苯+氯仿) 会溶解步骤 1 形成的初始膜, 导致基底膜被冲刷掉

【问题 3: D3 的步骤 2 用了 12 M 乙酸】过量乙酸破坏可逆性 → 形成沉淀而非膜 (与用户 D 系列失败原因一致)

## 1.4 本 v8 方案的核心修正

【修正策略】保留两步法的创新 (步骤 1 先形成基底膜), 但融入侯老师调制剂双介导 (步骤 1 加入苯胺 + 乙酸):
【修正后的步骤 1】: 三嗪节点 + 苯胺 (3 eq) + 乙酸 (6 M) + 溶剂 → 120°C × 12-24 h
【关键变化】苯胺优先与三嗪的醛基反应形成苯胺-三嗪希夫碱 (m/z 469.11 类似物, 侯老师 MS 验证), 这层希夫碱是稳定的可逆聚合产物, 不是无序聚集体。它在玻璃壁上形成稳定的"基底膜", 重启加热不会反复溶解-再形成。
【修正后的步骤 2】: 冷却至 30-40°C → 加线性连接臂 → 重新 120°C × 48 h

# 第二章 修正的两步法机理 (含调制剂双介导)

## 2.1 步骤 1: 三嗪节点 + 调制剂 → 形成稳定基底膜

【反应方程式】(以 TFPT 为例):

TFPT-CHO + C₆H₅NH₂ → TFPT-CH=N-C₆H₅ (苯胺-三嗪希夫碱, m/z ≈ 469)

苯胺-三嗪希夫碱 + 玻璃壁 -OH → 氢键 + π-π 堆积 → 自组装成基底膜

【为什么基底膜稳定】

苯胺封端了一个醛基, 形成稳定的希夫碱 (不像纯三嗪自聚那样无序)

希夫碱有共轭结构, 与玻璃壁的 -OH 形成氢键, 在玻璃壁上预排列

6 M 乙酸催化亚胺形成 + 维持可逆性 (反应不会太快生成沉淀)

12-24 h 反应时间足够形成连续的基底膜, 但不会过厚影响步骤 2

## 2.2 步骤 2: 加线性连接臂 → 亚胺交换反应

【反应方程式】

TFPT-CH=N-C₆H₅ + TFMB-NH₂ → TFPT-CH=N-TFMB (COF) + C₆H₅NH₂ (苯胺释放)

苯胺释放的苯胺重新进入催化循环, 调控反应动力学

【为什么步骤 2 要冷却加料】

冷却至 30-40°C 防止氯仿爆沸 (D3 类操作错)

冷却时基底膜不会溶解 (希夫碱在室温下稳定)

新加的线性连接臂与基底膜的希夫碱交换, 在基底膜上生长 COF

【机理优势】与用户原两步法相比, 修正方案的关键优势:
【基底膜稳定】苯胺-三嗪希夫碱是稳定有序结构, 不会反复溶解-再形成
【易脱落设计保留】基底膜与玻璃壁是物理吸附 (氢键), 步骤 2 形成的 COF 与基底膜是化学键, 刮刀剥离时 COF 与基底膜一起脱落, 与玻璃壁分离 → "易脱落基底膜" 设想实现
【反应动力学可控】苯胺作为调制剂持续调控反应速率, 避免快速沉淀

# 第三章 历史失败深度诊断 (基于两步法 + 调制剂双介导)

下表汇总 14 条反馈, 每个失败都基于修正后的两步法机理解读。

| ID | 两步法分类 | 原方案步骤 1 | 原方案步骤 2 | 根因 | v8 修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 两步法 (TAPT+A6) | TAPT + 溶剂 → 120°C × 3 天 (无苯胺/乙酸) | 冷却 + A6 + 苯胺 + 6M 乙酸 → 120°C × 3 天 | 步骤 1 无调制剂 → 基底膜不稳定, 反复溶解-再形成 | 步骤 1 加苯胺 + 乙酸 (D-1/A1-1 方案) |
| A2 | 两步法 (TAPB+A6) | TAPB + 溶剂 → 120°C × 1 天 | 冷却 + A6 + 苯胺 + 乙酸 | TAPB 反应性弱, 自组装更不稳定 | 改用 TAPT (A1-1 方案) |
| A5 | 两步法 (TAPT+A6) | TAPT + 溶剂 (氯仿 2.2 mL) → 120°C × 1 天 | 冷却 + A6 + 苯胺 + 乙酸 (氯仿微调) | 氯仿量微调无法解决根本问题 | 回归侯老师 SOP (A1-1 方案) |
| A8 | 新加料序一锅法 | A6 + 苯胺 + 6M 乙酸 + TAPT (颠倒顺序) | — | 颠倒加料序破坏苯胺-醛优先反应机制 | 回归"醛+苯胺→乙酸→第二单体" |
| D | 一锅法 | TFPT + TFMB + 苯胺 + 18M 乙酸 | — | 【乙酸 18M 过量】破坏可逆性 | 严格 6M 乙酸 (D-1) |
| D3 | 两步法 (TFPT+TFMB) | TFPT + 溶剂 → 120°C × 3 天 (无苯胺/乙酸) | 冷却 + TFMB + 苯胺 + 12M 乙酸 → 120°C × 3 天 | 步骤 1 无调制剂 + 步骤 2 乙酸过量 + 操作爆沸 | 步骤 1 加苯胺+乙酸, 步骤 2 用 6M 乙酸 (D-1) |
| D4 | 两步法 (TFPB+TFMB) | TFPB + 溶剂 → 120°C × 1 天 | 未冷却开盖 → 氯仿爆沸 → 数据作废 | 操作错: 违反温度安全规程 | 【废除】TFPB 节点, 用 TFPT |
| D7 | 两步法 (TFPT+TFMB) | TFPT + 溶剂 → 120°C × 1 天 (无苯胺/乙酸) | 冷却 + TFMB + 苯胺 + 12M 乙酸 | 与 D3 类似 | 严格按 v8 D-1 |
| D9 | 放大 3 倍两步法 | TFPT (3x) + 溶剂 → 120°C × 16h | 新序 + TFMB (3x) + 苯胺 + 乙酸 | 量放大破坏夹带动力学 → 碳化 | 【严禁放大】按侯老师原文量级 |

表 1 14 条失败的两步法机理解读

# 第四章 化学计量与单体量 (修正方案)

## 4.1 单体物性

| 代号 | 中文名 | 英文名 | CAS | 分子量 | 官能团 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFPT | 1,3,5-三(4-甲酰基苯基)-1,3,5-三嗪 | 4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tribenzaldehyde | 443922-06-3 | 393.4 | -CHO × 3 | 三醛节点 (D系) |
| TAPT | 1,3,5-三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪 | 2,4,6-Tris(4-aminophenyl)-1,3,5-triazine | 14544-47-9 | 354.4 | -NH₂ × 3 | 三胺节点 (A1系) |
| TFMB / BD-CF3 | 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-联苯二胺 | 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine | 341-58-2 | 320.2 | -NH₂ × 2 | 线性二胺 (D系连接臂) |
| A6 | 4,4''-双(三氟甲基)-2',5'-二甲酰基对三联苯 | 4,4''-Bis(trifluoromethyl)-2',5'-diformyl-p-terphenyl | 1300701-03-4 | 422.4 | -CHO × 2 | 线性二醛 (A1系连接臂) |
| 苯胺 (C₆H₅NH₂) | 苯胺 | Aniline | 62-53-3 | 93.1 | -NH₂ × 1 | ★ 调制剂 |
| 乙酸 (HOAc) | 乙酸 | Acetic acid | 64-19-7 | 60.1 | — | ★ 催化剂 (6 M) |

表 2 单体物性与作用

## 4.2 化学计量

本方案严格按侯老师 AMCOF-1 化学计量 (TFPT : BD-CF3 = 1 : 1.5), 推导如下:

• TFPT 含 3 个醛基, TFMB 含 2 个氨基

• 设 TFPT = 0.03 mmol (醛基 0.09 mmol), TFMB = 0.045 mmol (氨基 0.09 mmol)

• 醛基 : 氨基 = 0.09 : 0.09 = 1 : 1 ✓ 化学计量

• 苯胺 = 3 × 醛基数 = 3 × 0.09 = 0.27 mmol... 但侯老师用 0.09 mmol = 3 × TFPT (0.03)

→ 这是因为苯胺当量是相对 TFPT 摩尔数, 不是醛基数

| 项目 | 摩尔量 | 质量/体积 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFPT | 0.03 mmol | 11.8 mg | 三醛节点 |
| TFMB (BD-CF3) | 0.045 mmol | 14.4 mg | 二胺连接臂 |
| 苯胺 | 0.09 mmol (3 × TFPT) | 8.2 μL (ρ=1.022 g/mL) | ★ 调制剂 (3 eq) |
| 乙酸 (6 M) | 1.2 mmol | 0.20 mL | ★ 催化剂 |
| 甲苯 | — | 0.6 mL | 润湿剂 (玻璃接触角小) |
| 氯仿 | — | 0.4 + 1.0 = 1.4 mL | 夹带剂 (沸点 61.2°C) |
| 总体积 | — | ≈ 2.2 mL | — |

表 3 化学计量与试剂用量 (D-1 / A1-1 标准方案)

# 第五章 通用两步法 11 步流程 (修正版)

以下流程是本方案所有 6 个对照实验的通用步骤, 各组具体参数差异化。

| 步骤 | 操作 | 化学目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 mL 派热克斯玻璃管清洗 | 丙酮/乙醇/水各超声 10 min, 120°C 干燥 30 min。目的: 暴露极性 -OH 基团, 为后续氢键预排列做准备 |
| 2 [步骤 1 加料 - 关键] | 向管中加入【三嗪节点 (TFPT/TAPT)】+ 甲苯 + 氯仿 + 【苯胺 (3 eq)】+ 【6 M 乙酸】 | ★ 核心创新: 步骤 1 加入苯胺+乙酸, 让基底膜以"苯胺-三嗪希夫碱"形式稳定形成, 而非无序聚集体 |
| 3 | 超声混合 10 min | 均匀分散单体, 避免局部浓度过高 |
| 4 [步骤 1 反应] | 密封, 120°C 油浴 × 12-24 h | ★ 步骤 1 时间: 比用户原 3 天短 (12-24h 即可形成稳定基底膜), 避免步骤 1 过度反应 |
| 5 [步骤 2 冷却] | 取出 Pyrex 管, 冷却至 30-40°C | ★ 安全: 防止氯仿爆沸 (D3/D4 错); 让基底膜稳定不溶解 |
| 6 [步骤 2 加连接臂] | 沿管壁缓慢加入【线性连接臂 (TFMB/A6)】溶于氯仿 1.0 mL | 新加的连接臂与基底膜的希夫碱交换反应, 在基底膜上生长 COF |
| 7 | 再超声 5 min | 混合新加的连接臂, 避免局部浓度过高 |
| 8 [步骤 2 反应] | 重新密封, 120°C 油浴 × 48 h | ★ 步骤 2 时间: 48 h 是侯老师监测到的最优反应终点 |
| 9 | 刮刀剥离 | COF 膜 + 基底膜一起从玻璃壁上脱落, 形成"易脱落基底膜"结构 |
| 10 | 丙酮 + THF 各洗 3 次 | 去除未反应单体和低聚物 |
| 11 | 室温干燥, 称量, 算产率 | 对照预期产率 (D-1: ~88%, A1-1: ~70%) |

表 4 通用两步法 11 步流程 (修正版)

【流程与原方案的关键差异】【步骤 2 加入苯胺+乙酸】这是本 v8 方案与用户原方案 (A1/D3) 的核心差异。原方案步骤 1 没加调制剂, 导致基底膜不稳定。本方案步骤 1 加苯胺+乙酸, 让基底膜以稳定希夫碱形式形成。

# 第六章 D 系新方案 (TFPT + TFMB)

D 系 3 个对照方案: D-1 (推荐) / D-2 (对照) / D-3 (基线)

## 6.1 D-1: 修正两步法 + 调制剂双介导 (★ 推荐)

### 设计依据

基于 v8 修正策略: 步骤 1 加苯胺 + 乙酸让基底膜稳定; 步骤 2 加 TFMB 反应 48 h。预期重现侯老师 AMCOF-1 的 88.36% 产率, 同时实现用户的"易脱落基底膜"设想。

### 详细操作

【步骤 1: 基底膜形成】(调制剂双介导)

1.1  Pyrex 管清洗 (按通用步骤 1)

1.2  向管中加入:

• TFPT: 11.8 mg (0.03 mmol)

• 甲苯: 0.6 mL

• 氯仿: 0.4 mL

• 苯胺 (★ 关键): 8.2 μL (0.09 mmol, 3 eq)

• 6.0 M 乙酸 (★ 关键): 0.20 mL

1.3  超声 10 min

1.4  密封, 120°C 油浴 × 12 h (★ 比原方案 3 天短)

【目的】让 TFPT 与苯胺形成苯胺-三嗪希夫碱 (m/z ≈ 469), 在玻璃壁上稳定自组装成基底膜

【步骤 2: COF 膜生长】

2.1  ★ 取出 Pyrex 管, 冷却至 30-40°C (★ 防止氯仿爆沸)

2.2  沿管壁缓慢加入: TFMB (14.4 mg, 0.045 mmol) 溶于氯仿 1.0 mL

【目的】TFMB 与基底膜的希夫碱交换, 形成 COF

2.3  再超声 5 min

2.4  重新密封, 120°C 油浴 × 48 h

【步骤 3: 收集与表征】(按通用步骤 9-11)

### 预期结果与失败排查

| 预测现象 | 原因 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| ★ 预期: 易脱落黄色连续膜, 产率 ~88% | 严格按修正两步法 → 重现 AMCOF-1 + 实现易脱落 | — |
| 步骤 1 后基底膜不存在 | 苯胺/乙酸量不足 → 希夫碱未充分形成 | 严格 3 eq 苯胺 + 6 M 乙酸 |
| 步骤 2 加入 TFMB 后基底膜被冲刷掉 | 新加溶剂过多 (1.0 mL 氯仿) | 改用更少溶剂 (0.5 mL) 或预热 TFMB 溶液 |
| 玻璃上有粉末, 无膜 | 步骤 1 时间过短 (< 12 h), 基底膜未形成 | 延长步骤 1 至 24 h |
| 步骤 2 反应 48 h 后膜仍然不连续 | TFMB 反应不充分 → 延长至 72 h |  |

表 5 D-1 预期结果与失败排查

## 6.2 D-2: 用户原两步法 (验证失败原因)

### 设计依据

严格按用户 D3 实验流程, 不做任何修正, 验证"步骤 1 没加调制剂"是失败的根本原因。预期: 与 D3 类似的失败结果。

### 详细操作

【步骤 1: 自组装 (无调制剂, 与用户原方案一致)】

1.1  Pyrex 管清洗

1.2  加入 TFPT (11.8 mg, 0.03 mmol) + 甲苯 (0.6 mL) + 氯仿 (0.4 mL)

★ 注意: 步骤 1 不加苯胺/乙酸 (这是与 D-1 的核心区别)

1.3  超声 10 min

1.4  120°C 油浴 × 12 h

【步骤 2: 加 TFMB 反应 (与 D-1 相同)】

2.1  冷却至 30-40°C

2.2  加 TFMB 14.4 mg 溶于氯仿 1.0 mL + 苯胺 8.2 μL + 6 M 乙酸 0.20 mL

2.3  再超声 5 min

2.4  重新 120°C 油浴 × 48 h

【预期对比】D-1 与 D-2 的唯一区别是步骤 1 是否加苯胺+乙酸。如果 D-1 成功而 D-2 失败, 直接证明"调制剂双介导"是关键。如果两者都成功或都失败, 说明还有其他因素 (如步骤 2 加料方式) 需要调整。

## 6.3 D-3: 一锅法 (侯老师 AMCOF-1 原文, 作为基线)

### 设计依据

严格按侯老师 AMCOF-1 Scheme S1 原文操作, 作为基线对照。如果 D-3 成功而 D-1/D-2 失败, 说明两步法不适合 TFPT+TFMB; 如果 D-3 失败而 D-1 成功, 说明两步法是创新方向。

### 详细操作

1. Pyrex 管清洗

2. 加 TFPT (11.8 mg, 0.03 mmol) + 甲苯 (0.6 mL) + 氯仿 (0.4 mL) + 苯胺 (8.2 μL)

3. 加 6 M 乙酸 (0.20 mL) + TFMB (14.4 mg, 0.045 mmol) 溶于氯仿 (1.0 mL)

4. 超声 10 min

5. 120°C 油浴 × 48 h (★ 一次性, 无中间步骤)

6. 刮刀剥离, 丙酮+THF 洗, 室温干燥

## 6.4 D 系对照实验汇总

| 编号 | 步骤 1 含调制剂? | 步骤 1 时间 | 步骤 2 含调制剂? | 步骤 2 时间 | 核心设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 ★ | ★ 含 (苯胺+乙酸) | 12 h | 加 TFMB | 48 h | 修正两步法 |
| D-2 | 无 (用户原方案) | 12 h | 加 TFMB+苯胺+乙酸 | 48 h | 对照原方案 |
| D-3 | — (无步骤 1) | — | 一次性加所有 | 48 h | 侯老师基线 |

表 6 D 系 3 个对照方案汇总

# 第七章 A1 系新方案 (TAPT + A6)

A1 系 3 个对照方案: A1-1 (推荐) / A1-2 (对照) / A1-3 (基线)

## 7.1 A1-1: 修正两步法 + 调制剂双介导 (★ 推荐)

### 设计依据

与 D-1 类似, 但节点用 TAPT (三胺) + A6 (三联苯二醛, 含 -CF₃, 大位阻)。苯胺优先与 A6 醛基反应 (因为 TAPT 是胺, 不是醛), 形成苯胺-A6 希夫碱作为基底膜。

### 详细操作

【步骤 1: 基底膜形成 (TAPT 自组装 + 苯胺-A6 希夫碱)】

1.1  Pyrex 管清洗

1.2  向管中加入:

• TAPT: 10.6 mg (0.03 mmol)

• A6 (★ 步骤 1 加 A6): 19.0 mg (0.045 mmol)

• 甲苯: 0.6 mL

• 氯仿: 0.4 mL

• 苯胺 (★): 8.2 μL (3 eq)

• 6.0 M 乙酸 (★): 0.20 mL

【★ 与 D-1 的关键差异】步骤 1 同时加 TAPT 和 A6 (因为 TAPT 是胺, 苯胺必须与 A6 醛基反应形成希夫碱作为基底膜)

1.3  超声 10 min

1.4  120°C 油浴 × 12-24 h

【为什么 A1-1 步骤 1 同时加 TAPT 和 A6】在 A1 体系中, TAPT 是胺, A6 是醛。苯胺必须先与醛基反应形成希夫碱。所以步骤 1 必须同时含 TAPT+A6+苯胺+乙酸, 让: (a) 苯胺与 A6 形成希夫碱作为基底膜; (b) TAPT 在基底膜上自组装。
这与 D-1 不同 (D-1 步骤 1 只加 TFPT+苯胺+乙酸, 因为 TFPT 是醛, 苯胺直接与 TFPT 醛基反应即可)。

【步骤 2: COF 膜生长 (TAPT 与 A6 充分反应)】

2.1  冷却至 30-40°C

2.2  沿管壁加入: 额外 TAPT (★) 10.6 mg 溶于氯仿 1.5 mL

【★ 与 D-1 不同】步骤 2 加更多 TAPT (因为步骤 1 已经消耗部分 TAPT 用于形成基底膜)

2.3  再超声 5 min

2.4  重新 120°C 油浴 × 48-72 h (★ 延长, 因为 A6 大位阻)

## 7.2 A1-2: 用户原两步法 (验证失败原因)

### 详细操作

【步骤 1: 仅 TAPT 自组装 (无 A6/苯胺/乙酸, 与用户 A1 一致)】

1.1  Pyrex 管清洗

1.2  加 TAPT (10.6 mg, 0.03 mmol) + 甲苯 (0.3 mL) + 氯仿 (2.2 mL)

★ 步骤 1 不加 A6 / 苯胺 / 乙酸

1.3  超声 10 min

1.4  120°C 油浴 × 12 h

【步骤 2: 加 A6 反应 (与用户 A1 一致)】

2.1  冷却至 30-40°C

2.2  加 A6 (19.0 mg, 0.045 mmol) + 甲苯 (0.12 mL) + 氯仿 (0.88 mL) + 苯胺 (8.2 μL) + 6 M 乙酸 (0.28 mL)

2.3  超声 10 min

2.4  重新 120°C 油浴 × 72 h

## 7.3 A1-3: 一锅法 (基线对照)

严格按 AMCOF-1 逻辑, 但用 TAPT+A6 替代 TFPT+TFMB:

1. 加 TAPT (10.6 mg) + A6 (19.0 mg) + 甲苯 (0.6 mL) + 氯仿 (0.4 mL) + 苯胺 (8.2 μL)

2. 加 6 M 乙酸 (0.20 mL) + 额外 TAPT (★) 溶于氯仿 (1.5 mL)

3. 超声 10 min, 120°C 油浴 × 72 h

## 7.4 A1 系对照实验汇总

| 编号 | 步骤 1 含调制剂? | 步骤 1 节点/醛? | 步骤 2 加什么? | 时间 | 核心设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-1 ★ | ★ 含 | TAPT + A6 | 额外 TAPT | 步骤 1: 12-24 h, 步骤 2: 48-72 h | 修正两步法 (TAPT+A6 同步加) |
| A1-2 | 无 (用户原方案) | 仅 TAPT | A6 + 苯胺 + 乙酸 | 步骤 1: 12 h, 步骤 2: 72 h | 用户原方案 |
| A1-3 | — (无步骤 1) | 一次性加 | — | 72 h | 一锅法基线 |

表 7 A1 系 3 个对照方案汇总

# 第八章 加料顺序的化学逻辑 (每步为什么)

| 步骤 | 操作 | 化学目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pyrex 管清洗 | 去除表面有机污染物; 暴露极性 -OH 基团, 为后续氢键预排列做准备 (DFT 证实) |
| 2 [步骤 1 加料] | 三嗪节点 + 线性醛 + 苯胺 + 乙酸 + 溶剂 (D-1 不加醛, A1-1 加醛) | ★ 让苯胺与醛基反应形成稳定的希夫碱基底膜, 避免步骤 1 形成无序聚集体 |
| 3 | 超声 10 min | 均匀分散, 避免局部浓度过高 |
| 4 [步骤 1 反应] | 120°C × 12-24 h | ★ 形成稳定的基底膜 (不是用户的 3 天, 而是 12-24 h 即可, 避免步骤 1 过度反应) |
| 5 [冷却] | 取出 Pyrex 管, 冷却至 30-40°C | ★ 防止氯仿爆沸 (D3/D4 错); 让基底膜稳定不溶解 |
| 6 [步骤 2 加连接臂] | 沿管壁缓慢加入线性连接臂 | ★ 新加的连接臂与基底膜的希夫碱交换, 在基底膜上生长 COF |
| 7 | 再超声 5 min | 混合新加的连接臂, 避免局部浓度过高 (但不要超声太久, 否则会冲刷基底膜) |
| 8 [步骤 2 反应] | 重新 120°C × 48-72 h | 48 h 是侯老师监测到的最优反应终点 |
| 9 | 刮刀剥离 | COF 膜 + 基底膜一起从玻璃壁上脱落, 形成"易脱落基底膜"结构 |
| 10 | 丙酮 + THF 各洗 3 次 | 去除未反应单体和低聚物 |
| 11 | 室温干燥 | 低温避免膜氧化或结构变化 |

表 8 通用两步法 11 步流程的化学解释

# 第九章 失败排查与修正

## 9.1 步骤 1 相关排查

### 症状: 步骤 1 后基底膜不存在

【原因】苯胺/乙酸量不足 → 希夫碱未充分形成, 三嗪单体自聚成无序聚集体

【修正】严格 3 eq 苯胺 + 6 M 乙酸

### 症状: 步骤 1 后基底膜粗糙不连续

【原因】步骤 1 时间不足 (< 12 h), 或温度不达标 (< 120°C)

【修正】延长至 24 h, 严格 120°C 油浴

### 症状: 步骤 1 后基底膜过厚 (>1 μm)

【原因】步骤 1 时间过长 (>48 h), 或三嗪浓度过高

【修正】严格 12-24 h, 浓度按侯老师原文 (0.03 mmol TFPT/2.2 mL)

## 9.2 步骤 2 相关排查

### 症状: 步骤 2 加入 TFMB/A6 后基底膜被冲刷掉

【原因】新加的溶剂 (1.0 mL 氯仿) 溶解了基底膜

【修正】用更少溶剂 (0.5 mL) 或预热 TFMB/A6 溶液到 50°C 后再加入

### 症状: 步骤 2 反应后玻璃上散在颗粒, 无连续膜

【原因】TFMB/A6 反应不充分; 或步骤 2 时间过短 (< 48 h)

【修正】延长步骤 2 至 72 h, 检查是否所有 TFMB/A6 完全溶解

### 症状: 未冷却开盖 → 氯仿爆沸 (D3/D4 类)

【原因】违反温度安全规程, 120°C 时管内压力大, 突然开盖氯仿瞬间沸腾

【修正】★ 严格冷却至 30-40°C 再开盖, 用 PTFE 内衬盖而非普通玻璃塞, 绝不直接开盖!

## 9.3 D 系特异排查

### 症状: TFMB 加料后立即浑浊

【原因】TFMB 在氯仿中溶解度 + (5-20 mg/mL), 14.4 mg/1.0 mL 接近饱和

【修正】加料前超声 TFMB+氯仿 10 min 完全溶解, 或预热至 50°C

## 9.4 A1 系特异排查

### 症状: A6 在体系中析出 (颗粒物)

【原因】A6 在甲苯/氯仿中溶解度 + ~ ++, 但 A6 三联苯骨架大, 19 mg/1.0 mL 接近溶解度上限

【修正】预热 A6 溶液至 50°C, 或用 BTF 替代部分甲苯 (含氟与 A6 亲氟)

### 症状: TAPT 在步骤 1 没完全溶解

【原因】TAPT 在甲苯/氯仿中溶解度 +/- (微溶)

【修正】步骤 1 用氯仿更多 (0.6 mL 而非 0.4 mL), 或预热超声

# 第十章 表征方案

| 表征 | 目的 | 关键判定 | 数据对比 (AMCOF-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| PXRD | 结晶度 | fwhm(100) ≤ 0.16° | fwhm = 0.16° |
| FT-IR | 亚胺键形成 | C=N 峰 ~1631 cm⁻¹ 出现, C=O ~1708 消失 | 1631 cm⁻¹ |
| SEM | 膜表面形貌 | 气相侧棱面晶, 玻璃侧光滑 | 棱面晶 |
| AFM | 膜厚与粗糙度 | 膜厚均匀, Ra < 5 nm | 4.60 μm 厚 |
| BET | 比表面积 | > 500 m²/g, 孔径 ~3.9 nm | 594.87 m²/g |
| XPS | 元素 + 化学态 | C, N, F 峰对应 | 含 F |
| 接触角 | 疏水性 | 含氟膜 > 100° | 应 > 110° |
| ★ 新增: 剥离实验 | 易脱落基底膜验证 | 刮刀剥离后, 膜能否从基底膜上分离, 形成独立 COF 膜 | 验证用户"易脱落基底膜"设想 |

表 9 表征方案 (新增"剥离实验"验证易脱落基底膜)

# 第十一章 参考文献

## 11.1 核心文献

【1】侯盛怀, 张干兵, 乔钊宇, 白玉轩, 邸昊昕, 华烨同, 郝甜甜, 徐慧* "扩散/调制剂双介导固-液/气界面合成结晶型共价有机框架膜"《德国应用化学》 2025, 64, e202421555.

DOI: 10.1002/anie.202421555

本地路径: 实验\文章\侯老师实验\侯盛怀德国应化.pdf

补充信息: 实验\文章\侯老师实验\sl-884-anie202421555-sup-0001-misc_information.pdf

提取文本: 实验\文章\侯老师实验\_main_full.txt + _si.txt

## 11.2 GraphRAG v2 检索到的相关文献

【2】L-0ca3cbf692f8 (Science Advances). 界面合成制备高结晶度 2D COF 膜. DOI 待补充.

【3】L-c8cc6ff417dd (J. Am. Chem. Soc.). SI-SBMAP 方法, sp²c-COF 薄膜 (表面引发法先例). DOI 待补充.

【4】L-a35edf0e281d (J. Am. Chem. Soc.). Boc 保护 + TFA 脱保护, 编织结构 COF-112. DOI 待补充.

## 11.3 本方案相关本地文献

【5】tianxuan-seek 训练数据集. C:\Users\ckx\Desktop\tianxuan seek\data\structured\

【6】实验 ABCDEF 反馈记录. C:\Users\ckx\Desktop\实验\方案\实验ABCDEF.docx

【7】v3.9 实验方案 (上游模板). C:\Users\ckx\Desktop\实验\方案\实验方案_含氟COF薄膜合成_v3.9_20260626.docx

# 第十二章 实验准备清单

## 12.1 试剂清单 (D-1 方案)

| 名称 | CAS | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFPT | 443922-06-3 | 11.8 mg | D&B Biotechnology |
| TFMB / BD-CF3 | 341-58-2 | 14.4 mg | D&B Biotechnology |
| 苯胺 | 62-53-3 | 8.2 μL | Sinopharm 国药 |
| 乙酸 (冰醋酸) | 64-19-7 | 0.20 mL × 6 M | Sinopharm 国药 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 0.6 mL | Sinopharm 国药 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.4 + 1.0 = 1.4 mL | Kelong 科龙 |
| 丙酮 (洗涤) | 67-64-1 | 5 mL × 3 | — |
| THF (洗涤) | 109-99-9 | 5 mL × 3 | — |
| 去离子水 (配乙酸) | — | 适量 | Milli-Q |

表 10 D-1 试剂清单

## 12.2 试剂清单 (A1-1 方案)

| 名称 | CAS | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAPT | 14544-47-9 | 10.6 + 10.6 = 21.2 mg | — |
| A6 | 1300701-03-4 | 19.0 mg | — |
| 苯胺 | 62-53-3 | 8.2 μL | Sinopharm 国药 |
| 乙酸 (冰醋酸) | 64-19-7 | 0.20 mL × 6 M | Sinopharm 国药 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 0.6 mL | Sinopharm 国药 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.4 + 1.5 = 1.9 mL | Kelong 科龙 |
| 丙酮 (洗涤) | 67-64-1 | 5 mL × 3 | — |
| THF (洗涤) | 109-99-9 | 5 mL × 3 | — |

表 11 A1-1 试剂清单 (TAPT 用量是 D-1 的 2 倍, 因为步骤 1+2 各加 1 份)

## 12.3 设备清单

35 mL 派热克斯玻璃管 (Pyrex tube)

聚四氟乙烯 (PTFE) 内衬螺旋盖 (防止氯仿爆沸)

120°C 油浴 (带磁力搅拌或不搅拌均可)

超声清洗仪

金属刮刀

微量注射器 (10 μL / 100 μL / 1 mL)

分析天平 (0.1 mg 精度)

--- 本方案结束 ---