实验方案_v6:TFPT + F8-BDA

方案编号:COF-TFPT-2026-07-13-443922-06-3_2640813-40-5-v6

生成日期:2026-07-13

迭代依据:COF-TAPB-2026-06-24-E-v1

# 0. 元信息

| 方案编号 | COF-TFPT-2026-07-13-443922-06-3_2640813-40-5-v6 |
| --- | --- |
| 版本 | v6 |
| 生成日期 | 2026-07-13 |
| 迭代依据 | COF-TAPB-2026-06-24-E-v1 |
| 节点前缀 | TFPT |
| 醛单体 | TFPT (CAS 443922-06-3) |
| 胺单体 | F8-BDA (CAS 2640813-40-5) |
| 试剂状态 (醛) | 已买 |
| 试剂状态 (胺) | 已买 |

# 1. 单体结构

醛单体 TFPT:

CAS: 443922-06-3    MW: 393.40

胺单体 F8-BDA:

CAS: 2640813-40-5    MW: 354.15

# 2. 研究背景与科学问题

本方案基于历史失败 COF-TAPB-2026-06-24-E-v1 的迭代改进。

原失败:液面少量黄褐色固体(48h)

原 Class:D
原类型:操作错:加料顺序反 + 乙酸 0.2mL 18M + 苯胺 13.7μL

本方案要回答的科学问题:
- TFPT 三嗪醛 + 该胺体系的成膜条件窗口是什么?

# 3. 关联历史失败

▌本次迭代的直接相似案例

| 失败 ID | COF-TAPB-2026-06-24-E-v1 |
| --- | --- |
| 醛 CAS | 2640813-40-5 |
| 胺 CAS | 118727-34-7 |
| 失败 Class | D |
| 根因 Type | 操作错:加料顺序反 + 乙酸 0.2mL 18M + 苯胺 13.7μL |
| 置信度 | 低(外推) |
| 处置 | [同 A 改进] + 改用 TAPT |
| 引用 | [本地: experiment/feedback_db.csv, 行 COF-TAPB-2026-06-24-E-v1] |

▌RAG 检索到的其他相关失败

• COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+2569674-64-0 | Class C | 现象: 液面白色糊状薄膜(48h)连续;黄褐色固体颗粒;底部乳白色沉淀;离心得白色粉末;静电效应大;未做 XRD 但 MS 预测了其 XRD

• COF-TAPT-2026-06-24-D-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+341-58-2 | Class E | 现象: 液面上方白色固体 0.2cm(48h)

• COF-TAPT-2026-06-25-F-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+1038-66-0 | Class A | 现象: 液面无固体产出;TFPT+苯胺部分溶解有沉淀;仅浑浊

• COF-TFPT-2026-07-03-D3-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+341-58-2 | Class E | 现象: 12h 自反应形成连续光滑膜;重启加热后膜反复溶解-再形成;加 TFMB 操作失误爆沸 (氯仿流失);最终不连续粗糙薄膜 + 粉色油状物 + 部分碳化

• COF-TFPT-2026-07-07-D7-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+341-58-2 | Class E | 现象: 自反应 12h 形成连续粗糙颗粒堆积;加 TFMB 72h 后不连续粗糙浅黄色固体;4 天后无明显变化

• COF-TFPT-2026-07-09-D9-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+341-58-2 | Class E | 现象: 26h 后白色连续粗糙膜+粉红油状物;50h 后膜部分变深红/黑(碳化迹象);72h 后膜部分碳化,效果比原 D 还差

# 4. 实验设计与分组

本方案建议做以下对照实验组(每个实验组对应一个科学问题):

| 实验编号 | 固定条件 | 变量 | 科学问题 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-S1 | 醛 = TFPT | 胺 = F8-BDA | 本体系基线可行性 | AMCOF-1: TFPT + BD-CF3 |
| G1-S2 | 醛 = TFPT | 胺 = F8-BDA | 延长反应时间 72h → 96h | G1-S1 |
| G1-S3 | 醛 = TFPT | 胺 = F8-BDA | 苯胺 8.2 μL → 13.7 μL | G1-S1 |

# 5. 通用实验流程 (10 步模板)

以下流程可复用,仅各组具体参数差异化。

步骤 1  Pyrex 管准备
  35 mL Pyrex 玻璃管依次用丙酮、乙醇、去离子水超声清洗各 10 min,120°C 干燥备用。

步骤 2  投料:醛基单体 + 苯胺
  向 Pyrex 管中依次加入醛基单体(TFPT)、溶剂甲苯 + 氯仿、苯胺(按醛基当量 1:1)。【单次连续加原则】苯胺与醛基同步溶解,立即进入步骤 3。

步骤 3  立即加入胺基单体(不间隔)
  将含胺基的单体(F8-BDA)溶解于氯仿中,超声 5 min 后立即加入步骤 2 的混合液中。【关键】加入胺单体后不超过 5 min 必须进入步骤 4 加酸--避免长时间停留导致苯胺-醛亚胺中间体被胺交换取代不完全。

步骤 4  最后加入乙酸催化剂
  沿管壁缓慢加入 6.0 M 乙酸水溶液(0.20 mL,单点一次性加入)。【禁 序】乙酸必须最后加,先加乙酸会引发醛胺直接不可逆反应破坏可控性。

步骤 5  超声混合
  混合物超声 10-15 min 至完全溶解或均匀分散。

步骤 6  密封与加热
  PTFE 内衬螺旋盖密封,置于预设温度的油浴中静置反应。

步骤 7  反应监测
  定期观察玻璃管内壁液面以上区域是否有薄膜形成,记录膜颜色和形态变化。

步骤 8  膜收集
  反应结束后冷却至室温,用金属刮刀小心将玻璃壁上的薄膜剥离。

步骤 9  洗涤
  依次用丙酮和四氢呋喃(THF)洗涤膜样品各 3 次,去除未反应单体和低聚物。

步骤 10  干燥与称量
  室温自然干燥(或 60°C 真空干燥过夜),称量膜质量并计算分离产率。

# 6. 各组详细方案

| 编号 | 单体组合 | 温度/时间 | 溶剂体系 | 苯胺 / 乙酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-S1 | TFPT + F8-BDA | 120°C / 72h | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL / 6.0M HOAc 0.20 mL |
| G1-S2 | TFPT + F8-BDA | 120°C / 96h (延长) | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL / 6.0M HOAc 0.20 mL |
| G1-S3 | TFPT + F8-BDA | 120°C / 72h | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL (提高) / 6.0M HOAc 0.20 mL |

# 7. 关键参数说明

溶剂选择原则

基于侯老师机理,溶剂需 (I) 低沸点快速蒸发形成超饱和液层;(II) 良好玻璃润湿性;(III) 对单体的充分溶解能力。甲苯(bp 110.6°C)提供润湿性;氯仿(bp 61.2°C)提供高挥发性。

苯胺调制量

苯胺通过可逆反应封端醛基活性位点,增强可逆性促进"错误校验"和自我修复。苯胺:-CHO = 1:1(本体系对 TFPT 三醛节点即 3 eq)。若反应活性偏低,优先通过延长时间/调整溶剂/催化剂解决,而非增加苯胺--4-5 eq 时 fwhm 增大、膜质量下降。

乙酸催化剂

6.0 M 乙酸水溶液提供适宜 pH 催化席夫碱缩合。乙酸 pKa 与苯胺匹配,既能催化又能维持可逆性。

# 8. 失败排查与修正

针对历史失败 COF-TAPB-2026-06-24-E-v1 (Class D) 的根因,本次方案预设了对应修正:

• [同 A 改进] + 改用 TAPT

▌本方案预设的失败应对(来自 failure_playbook)

• A1 类(自反应法)失败模式 α

若 72h 膜不连续 → 缩短自反应时间 12h → 6h;或加醛前降温

• A 类（操作错）失败模式

严格按加料顺序：醛+苯胺 → 立即胺 → 最后乙酸；乙酸用 6.0M 而非 18M；苯胺按醛当量

• C 类(粉红色油状物)

加酸分两次(0.3 + 0.3 mL 间隔 1h);或将乙酸降到 3.0 M

# 9. 表征方案

| 表征 | 目的 | 关键判定 |
| --- | --- | --- |
| PXRD | 评估膜结晶度(fwhm100) | 对照 AMCOF-1, 目标 fwhm ≤ 0.16° |
| SEM | 膜表面形貌与连续性 | 气相侧/玻璃侧差异;连续覆盖 |
| AFM | 膜厚测量多点取样 | 涂覆区域是否均匀 |
| FT-IR | 亚胺键 C=N ~1631 cm-1 | 确认醛基消耗完全度 |
| BET (N2, 77K) | 比表面积和孔径分布 | > 800 m2/g 为佳 |

# 10. RAG 检索结果(生成时刻快照)

## 历史反馈匹配
- COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 | 单体对 443922-06-3 + 2569674-64-0 | Class C | tianxuan 0.040 | 现象: 液面白色糊状薄膜(48h)连续;黄褐色固体颗粒;底部乳白色沉淀;离心得白色粉末;静电效应大;未做 XRD 但 MS 预测了其 XRD
- COF-TAPT-2026-06-24-D-v1 | 单体对 443922-06-3 + 341-58-2 | Class E | tianxuan 0.596 | 现象: 液面上方白色固体 0.2cm(48h)
- COF-TAPT-2026-06-25-F-v1 | 单体对 443922-06-3 + 1038-66-0 | Class A | tianxuan 0.486 | 现象: 液面无固体产出;TFPT+苯胺部分溶解有沉淀;仅浑浊
- COF-TFPT-2026-07-03-D3-v1 | 单体对 443922-06-3 + 341-58-2 | Class E | tianxuan 0.596 | 现象: 12h 自反应形成连续光滑膜;重启加热后膜反复溶解-再形成;加 TFMB 操作失误爆沸 (氯仿流失);最终不连续粗糙薄膜 + 粉色油状物 + 部分碳化
- COF-TFPT-2026-07-07-D7-v1 | 单体对 443922-06-3 + 341-58-2 | Class E | tianxuan 0.596 | 现象: 自反应 12h 形成连续粗糙颗粒堆积;加 TFMB 72h 后不连续粗糙浅黄色固体;4 天后无明显变化

# 10b. GraphRAG 实体检索 (954 篇文献交叉)

查询: TFPT F8-BDA 膜 120°C
关键词: ['tfpt', 'film', '120']
命中: 1756 反应, 9 文献

TOP 5 相关反应:
  1. [2★] 1,1-bis(4-formylphenyl)-4,4'-bipyridinium dichlori + 4,4',4'',4'''-(pyrene-1,3,6,8-tetrayl)tetraaniline
     溶剂: N,N-dimethylacetamide (DMAc)/mesitylene/6 M AcOH (1/9/1 v/v) | 温度: 120°C | 产物: film
  2. [2★] 2,5-divinylterephthalaldehyde (DVA) + 1,3,5-tris(4-aminophenyl)triazine (TAPB)
     溶剂: mesitylene/1,4-dioxane (2:1 v/v) | 温度: 120°C | 产物: film
  3. [2★] 2,6-pyridinedicarboxaldehyde (PCBA) + [Co(NH2-DIP)2(BF4)2] (pre-formed cobalt complex as
     溶剂: acetonitrile:toluene (0.4 mL:0.6 mL) | 温度: 120°C | 产物: film
  4. [2★] 4,4',4'',4'''-(porphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetrab + 4-(tert-butoxycarbonylamino)-aniline (NBPDA)
     溶剂: toluene:ethanol (0.3 mL:0.7 mL) | 温度: 120°C | 产物: film
  5. [2★] 1,3,5-tris(4-formylphenyl)benzene (TFPB) + 4-(tert-butoxycarbonylamino)-aniline (NBPDA)
     溶剂: toluene:ethanol (0.3 mL:0.7 mL) | 温度: 120°C | 产物: film

TOP 5 相关文献:
  1. [1★] [J. Am. Chem. Soc.（美国化学会志）]
     体系: sp2碳共轭共价有机骨架（sp2c-COFs）薄膜，TFPT-TMT和TB-TMT两种COF薄膜体系
     创新: 开发了SI-SBMAP方法，首次实现大面积独立式高结晶sp2c-COF薄膜的可控制备；通过表面引发的席夫碱反应预先形成均匀醛基化单分子层，解决了sp2c-COF薄膜合成中高温C=C键形成的难题
  2. [1★] [ACS Sensors（ACS传感器）]
     体系: 亚胺键共价有机框架（TB-COF）用于三甲胺气体检测
     创新: 采用醋酸作为催化剂，在室温（25°C）条件下成功合成亚胺键COF（TB-COF），避免了传统COF合成需要的高温（75-120°C）和长时间（24-72小时）
  3. [1★] [ACS Appl. Electron. Mater.（美国化学会应用电子材料）]
     体系: 两种基于亚胺键的二维共价有机框架同分异构体：TAPT-TFPA COF和TAPA-TFPT COF
     创新: 首次系统研究亚胺键COF同分异构体中Schiff键氮原子位置差异对材料性能的影响，揭示了单体对设计框架材料时需要仔细考量的重要性，同分异构体之间微小的结构变化即可导致性能的巨大差异
  4. [1★] [Cryst. Growth Des.（晶体生长与设计）]
     体系: 三嗪基亚胺和腙功能化共价有机框架（COFs 1-3），用于N2和H2吸附以及有机染料污染物的高效去除
     创新: 利用柔性三脚架型三醛基TFPT与不同线性二胺连接体构筑系列COFs，通过调节二胺的共轭程度实现孔径和功能的渐进调控；首次系统研究三嗪基COFs的发光性质与染料吸附行为的构效关系
  5. [1★] [Chem. Commun.（化学通讯）]
     体系: TpBD共价有机框架（由1,3,5-三甲酰基间苯三酚(Tp)与联苯胺(BD)缩合制备）
     创新: 室温溶液相搅拌法快速合成球形COF（30 min），避免了传统溶剂热法需要密封安瓿管、惰性气氛和长时间加热（120°C、72h）的苛刻条件

# 11. 参考文献

• 侯盛怀等, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555 (扩散/调制剂双介导固-液/气三相界面合成)

• [本地: 实验/文章/侯老师实验/侯盛怀德国应化.pdf]

• [本地: experiment/feedback_db.csv, 行 COF-TAPB-2026-06-24-E-v1]

• 本方案基于 v3.9 实验方案_含氟COF薄膜合成_v3.9_20260626.docx 模板