含氟亚胺键 COF 膜合成方案 v7

D 系 (TFPT + TFMB) + A1 系 (TAPT + A6) 新方案

方案编号: COF-TFPT-TAPT-2026-07-13-D-A1-v7

生成日期: 2026-07-13

迭代依据: 5 个 ABCDEF 失败 + 8 个 A1-D9 失败 (自反应法普遍失败)

知识库检索: GraphRAG v2 (9066 节点 / 23920 边 / 954 文献 + multi-hop + 4-模态重排)

参考文献基线: 侯盛怀等, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555

摘要

本次方案基于 GraphRAG v2 检索到的关键文献, 针对 D 系 (TFPT + TFMB) 和 A1 系 (TAPT + A6) 重新设计。核心发现:

【D 系】GraphRAG 找到 L-73ca3ac9b632 (ACS AMI) — TpTFMB 2D COF 通过席夫碱反应原位生长在石英毛细管内壁, 证明 TFMB 能形成膜, 但需要特定基底。

【D 系】R-101-1 (Tp+Pa, water/DCM, 室温) 液-液界面法室温成膜是普遍可行的方法。

【A1 系】R-563-6 (Tp+Tta, DCM/water, 室温) 同样为液-液界面法, 三胺+三醛室温直接成膜。

【A1 系】L-0ca3cbf692f8 (Science Advances) Tp-TAPT 智能 COF 膜, 界面合成 + 溶剂响应。

【方法论】自反应法 (A1, A2, A5, D3) 普遍失败, 因缺界面模板 + 三嗪单体活性过强导致沉淀。

一、研究背景与科学问题

本次方案针对实验 ABCDEF 与 A1-D9 共 14 个失败实验的迭代, 核心目标:

(1) D 系 (TFPT + TFMB): 5 个实验 (D/D3/D4/D7/D9) 全部失败 (Class E), 但 GraphRAG 找到 TpTFMB 体系 (类似结构) 能成膜。需要重新设计 TFPT+TFMB 的合成路径。

(2) A1 系 (TAPT + A6): 5 个实验 (A/A1/A2/A5/A8) 全部失败 (Class E), 自反应法+新加料序都不奏效。需要液-液界面法或表面引发法。

(3) 通用方法学问题: 含氟三嗪单体 (TFPT/TAPT) 反应性强, 标准溶剂热法易沉淀 → 需要界面法 + 动力学控制。

侯盛怀等 (Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555) 的扩散/调制剂双介导固-液/气界面合成策略是基础方法, 但本次方案更进一步:

(a) 引入液-液界面 (DCM/water 两相) 实现真正的"二维聚合 + 室温成膜" (R-101-1, R-563-6, R-106-1) - 室温, 不需要油浴。

(b) 引入表面引发法 (SI-SBMAP, JACS 2024 L-c8cc6ff417dd) 预形成醛基化单分子层作为模板 - 这是"易脱落基底膜"思路的工业化方法。

二、历史失败总结 (14 条反馈)

| ID | 节点 | 醛 | 概率 | Class | 现象摘要 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | TFPT | TFMB | 0.596 | E | 白色固体 0.2cm 粗糙 | 操作错: 乙酸 0.4mL 12M + 苯胺量错 |
| D3 | TFPT | TFMB | 0.596 | E | 自反应膜反复溶解 + 操作失误爆沸 | 操作+单体 |
| D4 | TFPB | TFMB | 0.596 | A | #aborted 未冷却爆沸 | 操作错 |
| D7 | TFPT | TFMB | 0.596 | E | 自反应 12h 后加 TFMB 不连续粗糙 | 单体 |
| D9 | TFPT | TFMB | 0.596 | E | 放大 3x + 新序, 膜碳化 | 操作+单体 |
| A | TAPB | A6 | 0.819 | E | 黄褐色固体, 不连续粗糙 | 操作错 |
| A1 | TAPT | A6 | 0.819 | E | 自反应膜 + 加醛后破碎 (一碰就碎) | 操作+单体 |
| A2 | TAPB | A6 | 0.819 | E | TAPB 自反应更差, 不连续深褐色 | 操作+单体 |
| A5 | TAPT | A6 | 0.819 | E | 氯仿微调无效 | 单体 |
| A8 | TAPT | A6 | 0.819 | E | 新加料序仍粗糙不连续 | 操作+单体 |

共同根因分析:

操作错 (6/10): 加料顺序反 + 乙酸过量 18M/12M + 苯胺量错 v3.9 → 通过严格按 v3.9 SOP 可解决。

单体+操作 (5/10): 自反应法 (A1, A2, A5, D3) 普遍失败 → 12h 自反应膜不稳定, 重启加热后反复溶解-再形成, 加醛后破碎。

TFMB 反应性中等 (0.596 概率) 但实验 D 系列反复失败 → 暗示体系本身需重新设计。

三、GraphRAG v2 检索结果

3.1 D 系 (TFPT + TFMB) 关键文献

【TOP 1 文献】L-73ca3ac9b632 (ACS Appl. Mater. Interfaces): TpTFMB 2D COF 体系, 由 2,2'-双(三氟甲基)联苯胺(TFMB) 与 1,3,5-三甲酰基间苯三酚(Tp) 通过席夫碱反应原位生长在石英毛细管内壁。

关键启示: TFMB 能形成膜, 但需要用 Tp (三醛但 β-酮烯胺互变) 而非 TFPT, 且需要在固体基底 (石英毛细管) 上原位生长。

【TOP 2 文献】L-c8cc6ff417dd (JACS): sp² 碳共轭 COFs 薄膜 (TFPT-TMT), SI-SBMAP 方法预形成醛基化单分子层。

关键启示: 表面引发法 (SI) 是"易脱落基底膜"思路的工业化实现。

3.2 D 系 (TFPT + TFMB) 关键反应

【TOP 1】R-101-1 (Tp + Pa): 1,3,5-triformylphloroglucinol + p-phenylenediamine, 溶剂 water/CH₂Cl₂ 两相, 室温 25°C, 产物 film。

启示: Tp + 二胺在 DCM/water 界面成膜, 不需要 120°C 高温。

【关键发现】R-371 系列 (TFPT + 肼类), 水溶剂, 产物 powder → TFPT 与肼类在水相中沉淀, 需避开水。

3.3 A1 系 (TAPT + A6) 关键文献

【TOP 1 文献】L-0ca3cbf692f8 (Science Advances): Tp-TAPT 亚胺键 COF 体系, 界面合成制备高结晶度 2D COF 薄膜 + 溶剂触发的层间滑移效应实现孔径自调控。

关键启示: Tp + TAPT 能在界面成膜, 但需要"界面合成"工艺 (不是传统的溶剂热法)。

3.4 A1 系 (TAPT + A6) 关键反应

【TOP 1】R-563-6 (Tp + Tta): Tp + TAPT, 溶剂 DCM (Tp 侧) / 水 (Tta 侧), 室温 25°C, 产物 film, 异相合成 (液-液界面)。

启示: 三胺+三醛在 DCM/water 液-液界面室温直接成膜。

四、D 系新方案 (TFPT + TFMB)

4.1 设计原理

基于 GraphRAG 检索结果, D 系失败的核心原因是 TFPT 三醛反应性过强 + 标准溶剂热法缺界面模板, 导致沉淀/破碎膜而非连续膜。本方案提出三种新策略:

【策略 1: 液-液界面法】借鉴 R-101-1 (Tp+Pa, water/CH₂Cl₂, 室温), 把 TFPT 溶于有机相 (DCM), TFMB 溶于水相 (或反向), 在界面室温聚合。

【策略 2: 表面引发法】借鉴 L-c8cc6ff417dd (JACS, SI-SBMAP), 先在玻璃壁上预形成醛基化单分子层作为模板, 再加 TFMB 反应。

【策略 3: 借鉴 TpTFMB 体系】参考 L-73ca3ac9b632 (ACS AMI), 用 Tp 替代 TFPT (Tp 有 β-酮烯胺互变, 反应性较弱但更可控), 仍配 TFMB。

4.2 实验方案 (D-S1 ~ D-S3)

【D-S1: TFPT + TFMB, 液-液界面法, 室温】

设计依据: 借鉴 R-101-1 (Tp+Pa, DCM/water, 室温 film)。DCM/water 界面提供二维限域, 室温聚合避免热扰动。

步骤:

(1) 35 mL Pyrex 管准备: 丙酮/乙醇/水超声各 10 min, 120°C 干燥。

(2) 水相: 称取 TFMB (28.8 mg, 0.09 mmol) 溶于去离子水 (3.0 mL), 超声 10 min 完全溶解 (TFMB 微溶于水, 可加 1 滴乙酸助溶, pH ~5)。

(3) 有机相: 称取 TFPT (11.8 mg, 0.03 mmol) 溶于 DCM (3.0 mL), 超声 5 min 澄清 (TFPT 在 DCM +)。

(4) 界面组装: 用滴管沿管壁缓慢将有机相加入水相上层, 形成清晰 DCM/water 界面 (上层 DCM, 下层水)。

(5) 沿界面加入苯胺 (8.2 μL, 0.09 mmol, TFPT:PhNH₂=1:3) 滴入有机相, 摇匀。

(6) 沿界面加入 6.0 M 乙酸水溶液 (0.20 mL) 滴入水相, 静置。

(7) 室温 (25°C) 静置反应 72 h, 避光, 避免振动。

(8) 观察: 期望在 DCM/water 界面形成连续薄膜。

(9) 后处理: 用金属刮刀小心从界面剥离膜, 用丙酮和 THF 各洗 3 次, 室温干燥。

预期结果: 类似 R-101-1, 在 DCM/water 界面形成连续薄膜, 颜色浅黄/橙色, 厚度 ~100-300 nm。

失败预测:

【预测 1: 界面无膜, 两相清亮】原因: 室温反应速率太慢, TFPT+TFMB 反应活性低。修正: 升温至 40°C, 或延长至 120 h。

【预测 2: 水相浑浊, 有沉淀】原因: TFPT 易扩散到水相并水解。修正: 用 1.0 M NaCl 水溶液代替纯水 (盐析效应抑制扩散)。

【预测 3: 膜形成但易碎】原因: 室温聚合反应不完全。修正: 加催化剂 (乙酸浓度从 6M 提至 12M), 或先 25°C 反应 24h 再 60°C 反应 48h。

【D-S2: TFPT + TFMB, 表面引发法 (SI-SBMAP)】

设计依据: 借鉴 L-c8cc6ff417dd (JACS, sp²c-COF 薄膜 SI-SBMAP)。表面引发法先在玻璃壁上预形成醛基化单分子层, 再加第二种单体反应。

步骤:

(1) 玻璃管预处理: 35 mL Pyrex 管用 3-氨丙基三乙氧基硅烷 (APTES, 5 vol% 甲醇溶液) 浸泡 2 h, 120°C 干燥 30 min, 表面氨基化。

(2) 醛基化: 加入 TFPT (11.8 mg, 0.03 mmol) + DCM (3.0 mL), 25°C 反应 12 h, 玻璃壁上的 -NH₂ 与 TFPT 醛基反应形成醛基化单分子层 (SI-SBMAP 第一步)。

(3) 清洗: 倒掉 TFPT 溶液, 用 DCM 洗 3 次, 玻璃壁上保留醛基化单分子层。

(4) 加入 TFMB 溶液: TFMB (28.8 mg, 0.09 mmol) + 甲苯 (0.6 mL) + 氯仿 (0.4 mL) + 苯胺 (8.2 μL) + 6.0 M 乙酸 (0.20 mL)。

(5) 超声混合 10 min, 加入 Pyrex 管中。

(6) 120°C 油浴反应 72 h, 醛基化单分子层作为模板引导 TFMB 在壁上聚合。

(7) 后处理: 丙酮 + THF 洗涤, 室温干燥, 期望得到连续膜。

预期结果: 在 APTES-TFPT 单分子层上生长出连续 TFPT-TFMB COF 膜, 厚度 200-500 nm。

失败预测:

【预测 1: 膜不连续】原因: APTES 修饰不均。修正: 增加 APTES 处理时间至 6 h, 或用等离子清洗玻璃管后再 APTES。

【预测 2: 无膜】原因: TFPT 单分子层太稀, 模板失效。修正: 增加 TFPT 浓度至 0.06 mmol (2 倍), 醛基化时间延长至 24 h。

【预测 3: 膜太厚 (>1 μm)】原因: TFPT 单分子层作为聚合核心引发过多聚合。修正: 降低 TFMB 浓度至 0.045 mmol, 缩短反应时间至 48 h。

【D-S3: Tp + TFMB, 借鉴 ACS AMI 文献 (L-73ca3ac9b632)】

设计依据: L-73ca3ac9b632 证明 Tp+TFMB 能在石英毛细管内壁原位生长成膜。本方案把 Tp 替代 TFPT, 在 Pyrex 管壁尝试。

步骤:

(1) 35 mL Pyrex 管准备: 标准清洗。

(2) 称取 Tp (1,3,5-triformylphloroglucinol, 12.6 mg, 0.06 mmol) 溶于 mesitylene/1,4-dioxane (1:1, 3.0 mL) 混合溶剂, 超声 10 min 完全溶解。

(3) 称取 TFMB (28.8 mg, 0.09 mmol) 加入上述溶液, 加苯胺 (8.2 μL)。

(4) 加 6.0 M 乙酸 (0.20 mL), 超声 5 min。

(5) 120°C 油浴反应 72 h, 期望在玻璃壁上原位生长 TpTFMB COF 膜。

(6) 后处理: 丙酮 + THF 洗涤, 室温干燥。

预期结果: 类似 L-73ca3ac9b632, 形成连续 TpTFMB 膜。

失败预测:

【预测 1: 粉末而非膜】原因: Tp 在均相中沉淀。修正: 借鉴文献加 0.5 vol% 水促进界面。

【预测 2: 膜颜色深 (深红/棕)】原因: Tp 易氧化。修正: 反应前鼓氮气 15 min, 全程氮气保护。

4.3 D 系对照实验汇总表

| 编号 | 节点 | 胺 | 方法 | 温度 | 溶剂 | 时间 | 核心变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S1 | TFPT | TFMB | 液-液界面 | 室温 25°C | DCM/water | 72 h | 新策略: 界面法 |
| D-S2 | TFPT | TFMB | 表面引发 (SI) | 120°C | 甲苯/氯仿 | 72 h | APTES + TFPT 单分子层 |
| D-S3 | Tp | TFMB | 借鉴 ACS AMI | 120°C | mesitylene/dioxane | 72 h | Tp 替代 TFPT |

五、A1 系新方案 (TAPT + A6)

5.1 设计原理

基于 GraphRAG 检索, A1 系失败核心是 TAPT 三胺反应性强 + A6 三联苯骨架大位阻 + 自反应法扰动。本方案提出两种新策略:

【策略 1: 液-液界面法 (LL)】借鉴 R-563-6 (Tp+Tta, DCM/water, 室温) 直接成膜的成功案例。

【策略 2: 表面引发法 (SI)】借鉴 L-c8cc6ff417dd (JACS, sp²c-COF) + Tp-TAPT 智能膜 (Science Advances)。

5.2 实验方案 (A1-S1 ~ A1-S3)

【A1-S1: TAPT + A6, 液-液界面法, 室温】

设计依据: 借鉴 R-563-6 (Tp+Tta, DCM/water, 室温 film)。把 A6 溶于有机相 (DCM), TAPT 溶于水相 (用乙酸助溶), 界面聚合。

步骤:

(1) 35 mL Pyrex 管准备: 标准清洗。

(2) 有机相: 称取 A6 (19.0 mg, 0.045 mmol) 溶于 DCM (3.0 mL), 超声 10 min 完全溶解。

(3) 水相: 称取 TAPT (10.6 mg, 0.03 mmol) 分散于去离子水 (3.0 mL) + 1 滴 6M 乙酸, 超声 15 min (TAPT 不溶于水但能分散, 加酸助悬)。

(4) 界面组装: 沿管壁缓慢将有机相加入水相上层, 形成清晰 DCM/water 界面 (DCM 密度大, 在下层)。

(5) 加苯胺 (8.2 μL, A6:PhNH₂=1:2) 至有机相。

(6) 加 6.0 M 乙酸 (0.20 mL) 至水相。

(7) 室温 (25°C) 避光静置 72 h。

(8) 后处理: 从界面剥离膜, 丙酮 + THF 洗涤。

预期结果: 在 DCM/water 界面形成浅黄色 TAPT-A6 COF 膜。

失败预测:

【预测 1: TAPT 在水相中絮凝沉淀】原因: TAPT 几乎不溶于水。修正: 改用 TAPT 在 DCM (上层), A6 在水相 (用 1% SDS 助悬)。

【预测 2: 室温反应 72 h 后无膜】原因: 反应速率太慢。修正: 升温至 40°C, 加 0.05 mL 6M 乙酸作为催化剂。

【A1-S2: TAPT + A6, 表面引发法】

设计依据: 借鉴 L-c8cc6ff417dd (JACS, SI-SBMAP)。APTES 修饰玻璃壁, A6 醛基化单分子层作为模板, 加 TAPT 反应。

步骤:

(1) 玻璃管预处理: 5 vol% APTES 甲醇溶液浸泡 2 h, 120°C 干燥 30 min。

(2) 醛基化: A6 (19.0 mg, 0.045 mmol) + DCM (3.0 mL), 25°C 反应 12 h, 形成醛基化单分子层。

(3) 倒掉 A6 溶液, DCM 洗 3 次。

(4) 加 TAPT (10.6 mg, 0.03 mmol) + 甲苯 (0.3 mL) + 氯仿 (0.7 mL) + 苯胺 (8.2 μL) + 6.0 M 乙酸 (0.20 mL)。

(5) 超声 10 min, 120°C 油浴 72 h。

(6) 后处理: 丙酮 + THF 洗涤。

预期结果: 在 APTES-A6 单分子层上生长 TAPT-A6 COF 膜。

失败预测:

【预测 1: 膜粗糙不连续】原因: A6 三联苯骨架位阻大, 聚合速度慢。修正: 加 0.05 mL 6M 乙酸催化, 延长至 96 h。

【预测 2: 膜太薄】原因: 单分子层太稀。修正: A6 醛基化浓度增至 0.06 mmol。

【A1-S3: Tp + TAPT + A6 (三组分, 借鉴 Science Advances)】

设计依据: L-0ca3cbf692f8 (Science Advances) 报道 Tp-TAPT 智能 COF 膜。本方案在 TAPT + A6 体系中加入少量 Tp (10% mol) 作为模板剂, 促进界面聚合。

步骤:

(1) 称取 TAPT (10.6 mg, 0.03 mmol) + A6 (19.0 mg, 0.045 mmol) + Tp (1.3 mg, 0.006 mmol, 10% mol) 混合。

(2) 加 mesitylene (0.3 mL) + 1,4-dioxane (0.7 mL) + 苯胺 (8.2 μL)。

(3) 超声 10 min, 加 6.0 M 乙酸 (0.20 mL)。

(4) 120°C 油浴 72 h。

(5) 后处理: 丙酮 + THF 洗涤。

预期结果: Tp 作为"晶种"促进 TAPT+A6 在界面有序聚合, 形成混合 COF 膜。

失败预测:

【预测 1: Tp 单独成膜不均匀】原因: Tp 量不足。修正: 增加 Tp 至 20% mol。

【预测 2: 三组分反应产物复杂】原因: 三个醛源混合。修正: 先 Tp+A6 反应 12 h, 再加 TAPT 反应 60 h (分步加料)。

5.3 A1 系对照实验汇总表

| 编号 | 节点 | 醛 | 方法 | 温度 | 溶剂 | 时间 | 核心变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-S1 | TAPT | A6 | 液-液界面 | 室温 25°C | DCM/water | 72 h | 新策略: 界面法 |
| A1-S2 | TAPT | A6 | 表面引发 (SI) | 120°C | 甲苯/氯仿 | 72 h | APTES + A6 单分子层 |
| A1-S3 | Tp+TAPT | A6 | 三组分 | 120°C | mesitylene/dioxane | 72 h | Tp 作为模板剂 |

六、关键参数说明

6.1 液-液界面法 (LL) 的关键

【两相密度匹配】DCM (ρ=1.33) > 水 (ρ=1.00), DCM 自然在下层。若用 mesitylene (ρ=0.86), 则在水上层。

【界面清晰度】两相体积比 1:1, 加料时沿管壁缓慢注入避免湍流混合。

【室温反应】25°C 是关键, 高温 (>40°C) 会加剧分子扩散破坏界面。

【时间】72-120 h, 比高温法长但结晶度通常更高 (R-101-1 数据)。

6.2 表面引发法 (SI) 的关键

【APTES 处理】5 vol% 甲醇溶液, 2 h 浸泡 + 120°C 干燥。APTES 在玻璃表面形成 -NH₂ 单分子层。

【醛基化时间】12-24 h, 不能太长 (会形成寡聚物而非单分子层)。

【清洗】倒掉醛单体溶液后必须用 DCM 洗 3 次, 去除物理吸附的醛单体 (否则会引发 bulk 聚合)。

6.3 与 v3.9 标准方法的差异

本次方案突破 v3.9 的"扩散/调制剂双介导固-液/气界面"框架, 引入:

(a) 液-液界面: 真正的两相界面 (DCM/water), 不是油-气-固三相界面。

(b) 表面引发: 主动构建模板 (APTES + 醛基化), 不是被动等待膜在玻璃上生长。

(c) 室温聚合: 部分方案 25°C, 不需要 120°C 油浴。

七、失败排查与修正

7.1 D 系通用排查

▍症状: 液-液界面无膜形成, 两相清亮

可能原因: (a) TFPT/TFMB 反应活性低, 室温聚合太慢; (b) 界面被湍流破坏; (c) 苯胺量不足。

修正方法: (a) 升温至 40°C; (b) 重新加料时更缓慢, 用注射泵 0.1 mL/min; (c) 苯胺加至 16.4 μL (TFPT:PhNH₂=1:6)。

▍症状: 水相浑浊, 有沉淀

可能原因: TFPT 扩散到水相并水解。

修正方法: 加 1.0 M NaCl 到水相 (盐析效应抑制扩散), 或改用饱和 NaHCO₃ 溶液 (碱性抑制醛基水解)。

▍症状: 表面引发法 (D-S2) 无膜

可能原因: (a) APTES 修饰失败; (b) A6 单分子层未形成; (c) 模板被清洗掉。

修正方法: (a) 用 XPS 验证 APTES-N 峰; (b) 增加 A6 醛基化时间至 24 h; (c) 减少 DCM 清洗次数到 1 次。

7.2 A1 系通用排查

▍症状: TAPT 在水相絮凝

可能原因: TAPT 极性低 (LogP=2.9), 不溶于纯水。

修正方法: 改用反相界面 (TAPT 在 DCM 上层, A6 在水相下层), 或在水相加 1% SDS 助悬。

▍症状: 膜形成但易碎 (一碰就碎)

可能原因: A6 三联苯骨架大位阻, 聚合不完全。

修正方法: (a) 加 0.05 mL 6M 乙酸作为二次催化; (b) 升温至 60°C; (c) 延长反应至 96 h。

▍症状: 三组分 (A1-S3) 反应产物复杂

可能原因: Tp + A6 醛基竞争反应。

修正方法: 改用分步加料 - 先 Tp+A6 反应 12 h, 再加 TAPT 反应 60 h。

八、表征方案

| 表征 | 目的 | 关键判定 | 数据对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| PXRD | 结晶度 | fwhm < 0.16° 为高结晶 | 与 AMCOF-1 (TpPa) 对比 |
| SEM | 膜表面 + 截面 | 连续覆盖, 厚度均匀 | 膜厚 100-500 nm |
| AFM | 粗糙度 Ra | Ra < 5 nm 为均匀 | 与文献对照 |
| FT-IR | 亚胺键 C=N | ~1631 cm⁻¹ 峰 | 醛基 1670 cm⁻¹ 应消失 |
| BET | 比表面积 | > 800 m²/g | COF 标准 |
| XPS | 元素组成 + APTES | N 1s (APTES) + C=N 峰 | 验证表面引发 |
| 接触角 | 疏水性 | 含氟膜 > 100° | A6 体系应 > 110° |

九、参考文献

1. 侯盛怀等. "扩散/调制剂双介导固-液/气界面合成策略". Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555.

[本地路径: 实验/文章/侯老师实验/侯盛怀德国应化.pdf]

[本地路径: 实验/文献阅读/侯老师/原文/侯盛怀德国应化.pdf]

2. L-73ca3ac9b632 (ACS Appl. Mater. Interfaces). TpTFMB 2D COF 体系, 原位生长在石英毛细管内壁.

[GraphRAG 检索]

3. L-c8cc6ff417dd (J. Am. Chem. Soc.). SI-SBMAP 方法, sp²c-COF 薄膜 (TFPT-TMT).

4. L-0ca3cbf692f8 (Science Advances). Tp-TAPT 智能 COF 膜, 界面合成 + 溶剂响应.

5. R-101-1 (GraphRAG). Tp + Pa, water/CH₂Cl₂ 两相, 室温, film.

6. R-563-6 (GraphRAG). Tp + Tta, DCM/water 液-液界面, 室温, film, 异相合成.

7. R-161-1 (GraphRAG). TFTA + TAPT, mesitylene:1,4-dioxane (1:1), 120°C, film, 异相 (Fe3O4 磁核).

8. R-60-6 (GraphRAG). FPDA + TAPT, 1,4-dioxane:mesitylene (1:1), 120°C, film.

9. R-106-1 (GraphRAG). Tp + Pa-CF3, DCM/water, 室温, film (含氟二胺界面法).

10. R-484-1 (GraphRAG). DHTA + TAPT, 微波辅助, 硅片表面, film (表面引发先例).

11. R-62 系列 (GraphRAG). Tp + Boc 保护胺, dioxane/water, 120°C, film (Boc 保护策略).

12. R-419ccb6946af (GraphRAG). 含氟 COP 膜, 有机相/水相自由界面瞬时形成, 室温 (含氟界面膜通用方法).

十、附录: 本方案与 v3.9 通用步骤的对照

| 步骤 | v3.9 通用步骤 | v7 新方案变化 |
| --- | --- | --- |
| 1. Pyrex管准备 | 丙酮/乙醇/水超声各10 min | 同 v3.9 |
| 2. 加料 (单相法) | 醛 + 苯胺 → 立即胺 → 最后酸 | 改为: 两相分开加 (DCM + water) |
| 3. 界面组装 | N/A (单相混合) | 新增: 沿管壁缓慢注入另一相 |
| 4. 催化剂 | 6.0 M 乙酸 0.20 mL | 同 v3.9, 但分两相加 |
| 5. 超声 | 10-15 min | 同 v3.9, 但分相超声 |
| 6. 加热 | 120°C 油浴 48-72 h | LL 法改为 25°C 室温 72-120 h |
| 7. 监测 | 观察膜形成 | 同 v3.9, 重点观察界面 |
| 8. 收集 | 刮刀剥离 | LL 法改为从界面吸出 |
| 9. 洗涤 | 丙酮 + THF 各 3 次 | 同 v3.9 |
| 10. 干燥 | 室温或 60°C 真空 | 同 v3.9 |

--- 本方案结束 ---

生成工具: bridge/generate_v7.py (基于 GraphRAG v2 + 人工精修)

数据来源: tianxuan-seek/data/ (954 yaml + 6197 反应 + 1059 单体)

GraphRAG v2 模块: nl2graph + router + multimodal + importance + community + reasoning