实验方案_v3:TFPT + 2569674-64-0

方案编号:COF-TFPT-2026-07-11-443922-06-3_2569674-64-0-v3

生成日期:2026-07-11

迭代依据:COF-TAPT-2026-06-24-C-v1

# 0. 元信息

| 方案编号 | COF-TFPT-2026-07-11-443922-06-3_2569674-64-0-v3 |
| --- | --- |
| 版本 | v3 |
| 生成日期 | 2026-07-11 |
| 迭代依据 | COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 |
| 节点前缀 | TFPT |
| 醛单体 | TFPT (CAS 443922-06-3) |
| 胺单体 | 2569674-64-0 (CAS 2569674-64-0) |
| 试剂状态 (醛) | 已买 |
| 试剂状态 (胺) | 已买 |

# 1. 单体结构

醛单体 TFPT:

CAS: 443922-06-3    MW: 393.40

胺单体 2569674-64-0:

CAS: 2569674-64-0    MW: 718.34

# 2. 研究背景与科学问题

本方案基于历史失败 COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 的迭代改进。

原失败:液面白色糊状薄膜(48h)连续;黄褐色固体颗粒;底部乳白色沉淀;离心得白色粉末;静电效应大;未做 XRD 但 MS 预测了其 XRD

原 Class:C
原类型:操作+单体

本方案要回答的科学问题:
- TFPT 三嗪醛 + 该胺体系的成膜条件窗口是什么?

# 3. 关联历史失败

▌本次迭代的直接相似案例

| 失败 ID | COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 |
| --- | --- |
| 醛 CAS | 443922-06-3 |
| 胺 CAS | 2569674-64-0 |
| 失败 Class | C |
| 根因 Type | 操作+单体 |
| 置信度 | 低(外推) |
| 处置 | 模型盲区特例 |
| 引用 | [本地: experiment/feedback_db.csv, 行 COF-TAPT-2026-06-24-C-v1] |

▌RAG 检索到的其他相关失败

• COF-TAPT-2026-06-24-D-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+341-58-2 | Class E | 现象: 液面上方白色固体 0.2cm(48h)

• COF-TAPT-2026-06-25-F-v1 | 醛+胺: 443922-06-3+1038-66-0 | Class A | 现象: 液面无固体产出;TFPT+苯胺部分溶解有沉淀;仅浑浊

# 4. 实验设计与分组

本方案建议做以下对照实验组(每个实验组对应一个科学问题):

| 实验编号 | 固定条件 | 变量 | 科学问题 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-S1 | 醛 = TFPT | 胺 = | 本体系基线可行性 | AMCOF-1: TFPT + BD-CF3 |
| G1-S2 | 醛 = TFPT | 胺 = | 延长反应时间 72h → 96h | G1-S1 |
| G1-S3 | 醛 = TFPT | 胺 = | 苯胺 8.2 μL → 13.7 μL | G1-S1 |

# 5. 通用实验流程 (10 步模板)

以下流程可复用,仅各组具体参数差异化。

步骤 1  Pyrex 管准备
  35 mL Pyrex 玻璃管依次用丙酮、乙醇、去离子水超声清洗各 10 min,120°C 干燥备用。

步骤 2  投料:醛基单体 + 苯胺
  向 Pyrex 管中依次加入醛基单体(TFPT)、溶剂甲苯 + 氯仿、苯胺(按醛基当量 1:1)。【单次连续加原则】苯胺与醛基同步溶解,立即进入步骤 3。

步骤 3  立即加入胺基单体(不间隔)
  将含胺基的单体(2569674-64-0)溶解于氯仿中,超声 5 min 后立即加入步骤 2 的混合液中。【关键】加入胺单体后不超过 5 min 必须进入步骤 4 加酸--避免长时间停留导致苯胺-醛亚胺中间体被胺交换取代不完全。

步骤 4  最后加入乙酸催化剂
  沿管壁缓慢加入 6.0 M 乙酸水溶液(0.20 mL,单点一次性加入)。【禁 序】乙酸必须最后加,先加乙酸会引发醛胺直接不可逆反应破坏可控性。

步骤 5  超声混合
  混合物超声 10-15 min 至完全溶解或均匀分散。

步骤 6  密封与加热
  PTFE 内衬螺旋盖密封,置于预设温度的油浴中静置反应。

步骤 7  反应监测
  定期观察玻璃管内壁液面以上区域是否有薄膜形成,记录膜颜色和形态变化。

步骤 8  膜收集
  反应结束后冷却至室温,用金属刮刀小心将玻璃壁上的薄膜剥离。

步骤 9  洗涤
  依次用丙酮和四氢呋喃(THF)洗涤膜样品各 3 次,去除未反应单体和低聚物。

步骤 10  干燥与称量
  室温自然干燥(或 60°C 真空干燥过夜),称量膜质量并计算分离产率。

# 6. 各组详细方案

| 编号 | 单体组合 | 温度/时间 | 溶剂体系 | 苯胺 / 乙酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-S1 | TFPT + | 120°C / 72h | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL / 6.0M HOAc 0.20 mL |
| G1-S2 | TFPT + | 120°C / 96h (延长) | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL / 6.0M HOAc 0.20 mL |
| G1-S3 | TFPT + | 120°C / 72h | 甲苯 0.6 mL / 氯仿 0.4 mL | 苯胺 13.7 μL (提高) / 6.0M HOAc 0.20 mL |

# 7. 关键参数说明

溶剂选择原则

基于侯老师机理,溶剂需 (I) 低沸点快速蒸发形成超饱和液层;(II) 良好玻璃润湿性;(III) 对单体的充分溶解能力。甲苯(bp 110.6°C)提供润湿性;氯仿(bp 61.2°C)提供高挥发性。

苯胺调制量

苯胺通过可逆反应封端醛基活性位点,增强可逆性促进"错误校验"和自我修复。苯胺:-CHO = 1:1(本体系对 TFPT 三醛节点即 3 eq)。若反应活性偏低,优先通过延长时间/调整溶剂/催化剂解决,而非增加苯胺--4-5 eq 时 fwhm 增大、膜质量下降。

乙酸催化剂

6.0 M 乙酸水溶液提供适宜 pH 催化席夫碱缩合。乙酸 pKa 与苯胺匹配,既能催化又能维持可逆性。

# 8. 失败排查与修正

针对历史失败 COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 (Class C) 的根因,本次方案预设了对应修正:

• 模型盲区特例

▌本方案预设的失败应对(来自 failure_playbook)

• A1 类(自反应法)失败模式 α

若 72h 膜不连续 → 缩短自反应时间 12h → 6h;或加醛前降温

• A 类（操作错）失败模式

严格按加料顺序：醛+苯胺 → 立即胺 → 最后乙酸；乙酸用 6.0M 而非 18M；苯胺按醛当量

• C 类(粉红色油状物)

加酸分两次(0.3 + 0.3 mL 间隔 1h);或将乙酸降到 3.0 M

# 9. 表征方案

| 表征 | 目的 | 关键判定 |
| --- | --- | --- |
| PXRD | 评估膜结晶度(fwhm100) | 对照 AMCOF-1, 目标 fwhm ≤ 0.16° |
| SEM | 膜表面形貌与连续性 | 气相侧/玻璃侧差异;连续覆盖 |
| AFM | 膜厚测量多点取样 | 涂覆区域是否均匀 |
| FT-IR | 亚胺键 C=N ~1631 cm-1 | 确认醛基消耗完全度 |
| BET (N2, 77K) | 比表面积和孔径分布 | > 800 m2/g 为佳 |

# 10. RAG 检索结果(生成时刻快照)

## 历史反馈匹配
- COF-TAPT-2026-06-24-C-v1 | 单体对 443922-06-3 + 2569674-64-0 | Class C | tianxuan 0.040 | 现象: 液面白色糊状薄膜(48h)连续;黄褐色固体颗粒;底部乳白色沉淀;离心得白色粉末;静电效应大;未做 XRD 但 MS 预测了其 XRD
- COF-TAPT-2026-06-24-D-v1 | 单体对 443922-06-3 + 341-58-2 | Class E | tianxuan 0.596 | 现象: 液面上方白色固体 0.2cm(48h)
- COF-TAPT-2026-06-25-F-v1 | 单体对 443922-06-3 + 1038-66-0 | Class A | tianxuan 0.486 | 现象: 液面无固体产出;TFPT+苯胺部分溶解有沉淀;仅浑浊

# 11. 参考文献

• 侯盛怀等, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421555 (扩散/调制剂双介导固-液/气三相界面合成)

• [本地: 实验/文章/侯老师实验/侯盛怀德国应化.pdf]

• [本地: experiment/feedback_db.csv, 行 COF-TAPT-2026-06-24-C-v1]

• 本方案基于 v3.9 实验方案_含氟COF薄膜合成_v3.9_20260626.docx 模板