自组装共价有机框架（COF）膜文献综述

——单体和试剂、自组装方法、核心原理与调控因素

2026年6月25日

目录

一、研究背景与定义

二、筛选标准与统计

三、逐篇文献分析（61篇）

四、自组装COF膜核心原理综合分析

五、自组装方式分类

六、自组装成膜关键调控因素

七、自组装COF膜核心特点

八、总结与展望

一、研究背景与定义

自组装COF膜，全称自组装型共价有机框架薄膜，是指COF单体在动态共价化学的基础上，通过分子间非共价相互作用（π-π堆积、范德华力、界面张力等）的驱动，在特定体系中自发形成有序、连续、具有结晶性的二维/三维薄膜材料；整个过程中单体同步完成共价键连接与结构有序排列，无需额外成膜助剂或COF粉末后加工。

共价有机框架（Covalent Organic Frameworks, COFs）是一类由有机单体通过共价键连接而成的晶态多孔材料，具有规整的孔道结构、可调的孔径（0.5-5 nm）、高比表面积（可达2000 m²/g以上）以及优异的化学和热稳定性。将COF材料制备成薄膜/膜材料是其在实际应用中发挥优势的关键步骤。

自组装COF膜区别于传统COF膜（如COF纳米片真空过滤膜、COF/聚合物混合基质膜）的核心特征在于：单体在成膜过程中同步完成聚合与结晶，无需预合成COF粉末再分散加工。这种"一步法"自组装策略充分利用了动态共价化学的可逆性（"错误检查与纠正"机制），能够在温和条件下制备高结晶度、低缺陷密度的连续薄膜。

二、筛选标准与统计

从92篇候选文献中，依据以下标准进行筛选：

YES标准（自组装COF膜）：单体通过界面聚合（气液/液液/液固/固气界面）、原位生长、表面合成等方式直接反应自组装形成COF薄膜。

NO标准：使用预制COF纳米片/粉末通过过滤/浇铸等后加工成膜；COF仅作为填料添加到聚合物基质中；综述文章；非COF晶态材料（如无定形聚合物、BILP等）。

筛选结果：92篇文献中共筛选出61篇自组装COF膜文献（约66%），排除31篇。排除原因主要包括：预制COF纳米片后加工成膜（~15篇）、综述文章（~5篇）、非膜应用（~5篇）、非晶态聚合物（~3篇）、COF仅作填料（~3篇）。

三、逐篇文献分析

文献 1: 1004 - A 2D Covalent Organic Framework (COF) Based Memristor

期刊: 2025 IEEE EDSSC

DOI: 10.1109/EDSSC64492.2025.11182905

单体

• TPB: 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (三胺单体)

• TPOC5: 2,5-bis(pentyloxy)terephthalaldehyde (二醛单体)

试剂

催化剂: 乙酸(0.15 wt%水相); 溶剂: 水(水相)/乙酸乙酯(有机相)

自组装方法

液-液界面聚合(水/乙酸乙酯界面), 室温12h, 自支撑膜厚~39nm

文章总结

通过油-水界面辅助法合成COF-TPB/TPOC5薄膜,首次用作忆阻器阻变层。Ag/COF/ITO忆阻器SET电压0.87-0.95V,开关比1.88×10³。展示了COF薄膜在神经形态计算器件中的应用。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 2: 101 - Covalent organic framework-based ultrathin crystalline porous film: manipulating uniformity of fluoride distribution for stabilizing lithium metal anode

期刊: J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 3459-3467

DOI: 10.1039/c9ta13384d

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• Pa/BD/DATP: p-phenylenediamine / benzidine / 4,4''-diamino-p-terphenyl (二胺单体)

试剂

催化剂: 乙酸水溶液+PTSA; 溶剂: 水(水相)/CH₂Cl₂(有机相)

自组装方法

液-液界面聚合(水/CH₂Cl₂界面), 室温, 膜厚80-300nm可调

文章总结

β-ketoenamine连接COF超薄膜用作锂金属负极人工SEI层。COF有序孔道限域LiF晶粒生长,亲锂性羰基位点促进Li⁺有序传输。在贫电解液(12mL mAh⁻¹)和低N/P比(<3)条件下全电池循环稳定。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 3: 1037 - Ammonia modulated synthesis of covalent organic framework (COF) membranes for efficient dye separation

期刊: J. Membr. Sci., 751 (2026) 125535

DOI: 10.1016/j.memsci.2026.125535

单体

• DMTP: 2,5-dimethoxybenzene-1,4-dimethylaldehyde (TBDM体系) (醛单体)

• TAPB: 1,3,5-tris(4-aminophenyl)benzene (胺单体)

• BTC: 1,3,5-Benzenetricarboxaldehyde (TABT体系) (醛单体)

试剂

调节剂: 氨水(NH₃·H₂O,33μL); 催化剂: 乙酸(6M,0.2mL); 溶剂: 均三甲苯/二氧六环(1:4); 基底修饰: 壳聚糖/APTES; 基底: 尼龙膜

自组装方法

氨调制原位生长(挥发驱动法/溶剂生长法), 30-60°C, 40min-24h

文章总结

以氨水替代传统苯胺作为调节剂。DFT计算证实氨-醛亚胺键更易水解,加速亚胺交换动力学。COF膜对刚果红、直接蓝等染料实现100%截留率。收率86%(苯胺法仅34%)。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 4: 103 - Fluorinated Covalent Organic Framework Membranes with Robust Wetting Resistance for Durable Membrane Distillation

期刊: Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202507913

DOI: 10.1002/anie.202507913

单体

• TGCl: Triaminoguanidinium hydrochloride (胺单体)

• TfTa: 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalaldehyde (氟化醛单体)

试剂

溶剂: 水(水相)/乙酸乙酯(有机相)

自组装方法

液-液界面聚合(水/乙酸乙酯), 室温4天, 自支撑橙色TGTf膜

文章总结

全氟化自支撑COF膜(TGTf),F原子通过C-F键位于孔道内表面。固有疏水性WCA 97.4°。膜蒸馏65°C连续运行168h,通量195 L m⁻² h⁻¹,盐截留率99.80%。DFT揭示F原子在内孔表面形成静电屏障。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 5: 106 - Fluorinated Covalent Organic Framework Membranes Enable High-Efficiency and Water-Resistance CO₂/N₂ Separation

期刊: Adv. Funct. Mater., 2025

单体

• Tp: 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde (COF-TpPa-1-CF₃) (醛单体)

• CF₃-Pa: 2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine (含氟二胺)

• TFB: benzene-1,3,5-tricarbaldehyde (COF-TFBPa-CF₃) (醛单体)

试剂

催化剂: PTSA(71.8mg, Tp体系)/Sc(OTf)₃(93mg, TFB体系); 溶剂: DCM(有机相)/水(水相)

自组装方法

液-液界面聚合(DCM/水), 室温15天

文章总结

含-CF₃侧基氟化COF膜用于CO₂/N₂分离。CF₃引入显著改善成膜质量。非氟化对照体系(TpPa-1/TFBPa)形成不连续膜。含氟功能化实现抗水蒸气的CO₂/N₂高效分离。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 6: 1098 - Catalyst regulated interfacial synthesis of self-standing covalent organic framework membranes at room temperature for molecular separation

期刊: J. Colloid Interface Sci., 629 (2023) 428-437

DOI: 10.1016/j.jcis.2022.09.036

单体

• Tab: 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (同TAPB) (胺单体)

• Dva: 2,5-divinylterephthalaldehyde (醛单体)

试剂

催化剂: 乙酸(5.5mL/50mL水); 溶剂: DCM(30mL,有机相)/水(50mL,水相)

自组装方法

催化剂调控液-液界面聚合(DCM/水), 室温2天, 膜厚50nm-1μm可调

文章总结

单体均溶于有机相,催化剂单独溶于水相。界面快速形成的聚合物层控制催化剂扩散,实现反应速率自调控和结构自修复。高比表面积378m²/g,对铬黑T和玫瑰红染料高吸附容量。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 7: 1151 - Covalent organic framework films prepared perpendicular to the solid-liquid interface for organic solvent nanofiltration

期刊: Chem. Eng. J., 528 (2026) 172348

DOI: 10.1016/j.cej.2025.172348

单体

• TFTA: 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalaldehyde (氟化醛单体)

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (胺单体)

• TA/TF/TFPB: p-phthalaldehyde/均苯三甲醛/1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene (其他醛单体)

试剂

催化剂: 3M乙酸(TFTA体系无需外加催化剂); 溶剂: 乙酸乙酯或DCM(80mL); 脱膜: 2M NaOH

自组装方法

垂直固-液界面聚合, 玻璃板垂直插入有机相, 室温24h

文章总结

开创垂直固-液界面聚合策略,重力防止不均匀聚集,抑制无序晶体生长。氟化TFTA-TAPA膜自催化无需外加酸。甲苯渗透率28.4 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,酸性品红截留率>99%。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 8: 1181 - Covalent self-assembled highly sensitive humidity sensing system with wireless communication for plant physiology perception

期刊: Chem. Eng. J., 518 (2025) 164501

DOI: 10.1016/j.cej.2025.164501

单体

• MOP(Tp): 2,4,6-Triformylphloroglucinol (醛单体)

• HP: 5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbaldehyde (醛单体)

• TAPPy: 1,3,6,8-tetrakis(4-aminophenyl)pyrene (四胺单体)

• TAPT: 1,3,5-tris-(4-aminophenyl)triazine (三胺单体)

试剂

酸: 冰醋酸(6M,1.5mL); 有机相: 十三烷(3.5mL); 保护气氛: N₂

自组装方法

油-水界面自组装(十三烷/醋酸水溶液), N₂保护, 室温72h

文章总结

设计三种亚胺连接COF自组装湿度敏感膜用于可穿戴植物生理传感器。最优灵敏度2.536 nA/%RH,响应2737.23%,分辨率0.032%RH。结合GA-BP/PSO-BP算法预测叶面湿度,通过无线通信传输至手机App。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 9: 1239 - Engineered microenvironments in COF membranes enable hopping transport for efficient Li⁺/Na⁺ separation

期刊: Chem. Eng. J., 530 (2026) 173229

DOI: 10.1016/j.cej.2026.173229

单体

• Tp: 2,4,6-triformylphloroglucinol (醛单体)

• Pa-SO₃H: 2,5-diaminobenzene sulfonic acid (离子胺单体)

• Pa-(SO₃H)₂: 2,5-diaminobenzene-1,4-disulfonic acid (离子胺单体)

试剂

客体分子: MOPS(柔性磺酸)/PIPPS(刚性磺酸); 催化剂: 乙酸(3M,4mL); 溶剂: DCM(4mL); 基底: PAN超滤膜(MWCO 100kDa)

自组装方法

基底原位界面聚合(PAN), Tp/DCM涂覆→吸附20min→加胺+酸水溶液→60°C 12h

文章总结

磺酸功能化COF膜用于Li⁺/Na⁺分离。适中-SO₃H密度结合柔性MOPS链最优:Na⁺被磺酸基团较强结合,Li⁺通过MOPS瞬态配位点实现'跳跃传输'。提出'结合亲和力-传输阻力平衡'设计原则用于盐湖提锂。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 10: 1356 - Interfacial polymerization of a covalent organic framework layer on TiO₂@GO/PAN mixed-matrix membranes for high-performance dye separation

期刊: J. Membr. Sci., 647 (2022) 120296

DOI: 10.1016/j.memsci.2022.120296

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体(自制))

• Pa: p-Phenylenediamine (胺单体)

试剂

催化剂: PTSA·H₂O(171.2mg); Tp合成: 间苯三酚+HMTA+TFA→回流→HCl水解; 溶剂: 正己烷/水; 基底: TiO₂@GO/PAN(NIPS法制备)

自组装方法

单向扩散合成法(UDS), TiO₂@GO/PAN基底, 20°C 1h

文章总结

TiO₂@GO赋予PAN基底亲水性和均匀孔分布,促进水相均匀扩散。TpPa COF孔径1.78nm,纯水渗透率89.08 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,刚果红截留率94.83%,300h连续运行稳定。支撑膜工程对COF膜质量至关重要。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 11: 1357 - Interfacial polymerized and pore-variable covalent organic framework composite membrane for dye separation

期刊: Chem. Eng. J., 384 (2020) 123347

DOI: 10.1016/j.cej.2019.123347

单体

• Tp: 1,3,5-Triformylphloroglucinol (醛单体(C₃))

• Bd: Benzidine (4,4'-diaminobiphenyl) (胺单体(C₂))

• Me: Melamine (三聚氰胺) (辅助胺单体(C₃))

试剂

溶剂: 乙醇/正己烷; 催化剂: 冰醋酸(pH 4.8); 基底: PSf超滤膜(MWCO 60kDa)

自组装方法

固液界面原位界面聚合(PSf基底), 室温

文章总结

首次在PSf基底上通过原位IP制备TpBd和TpBdMe COF复合膜。添加三聚氰胺引入三嗪环结构实现孔径可调。TpBdMe/PSf水渗透率62.2 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,刚果红截留率>99%。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 12: 1370 - Large freestanding 2D covalent organic framework nanofilms exhibiting high strength and stiffness

期刊: Mater. Today Chem., 26 (2022) 101007

DOI: 10.1016/j.mtchem.2022.101007

单体

• TAPB: 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (三胺单体)

• PDA: Terephthalaldehyde (二醛单体)

试剂

催化剂: Sc(OTf)₃(4.0mM水相); 溶剂: DMF/水(1:19,水相), 1,4-dioxane/mesitylene(4:1,有机相); 单体浓度: TAPB 1.9mM, PDA 2.7mM

自组装方法

气-液界面聚合(air-water interface), 室温24h, 膜厚85nm(可调15-85nm)

文章总结

空气-水界面制备厘米级自支撑TAPB-PDA COF纳米膜。首次实现大面积(0.3mm²)无支撑COF膜拉伸测试:强度188±57MPa,杨氏模量37±15GPa。为COF薄膜器件工程设计提供关键力学数据。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 13: 1393 - Metal ion-catalyzed interfacial polymerization of functionalized covalent organic framework films for efficient separation

期刊: Eur. Polym. J., 188 (2023) 111939

DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2023.111939

单体

• TAPT: 2,4,6-Tris(4-aminophenyl)-1,3,5-triazine (三胺(含三嗪))

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (三胺(三苯胺核心))

• PAD: p-Phthalaldehyde (二醛)

• DHA: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde (二醛(含羟基))

试剂

催化剂(创新): Cu(ClO₄)₂·6H₂O (Cu²⁺催化Schiff碱); 溶剂: 三甲苯/二氧六环(1:4,有机相)/水(水相); 基底: PES/AAO

自组装方法

液-液界面聚合(三甲苯/二氧六环-水), Cu²⁺催化, 室温60-72h

文章总结

首次用Cu²⁺作为Schiff碱缩合催化剂制备四种COF自支撑膜。Cu²⁺通过与羰基氧结合促进反应。COF/PES复合膜对亚甲基蓝截留率98.43%,水通量81.46 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹。拉伸强度>16MPa。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 14: 1484 - Photocatalytic and fouling resistant MXene/3D-S-COF for efficient oil-water emulsion separation

期刊: Sep. Purif. Technol., 352 (2025) 128242

DOI: 10.1016/j.seppur.2024.128242

单体

• TAM: Tetrakis(4-aminophenyl)methane (四胺(Td对称,3D结构))

• DHA: 2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde (二醛(含羟基))

试剂

催化剂: PTSA; 氧化剂: 过氧单硫酸钾(亚胺→酰胺); MXene: Ti₃AlC₂+LiF+HCl制备; 基底: 尼龙膜

自组装方法

界面聚合(im-3D-S-COF)→氧化(am-3D-S-COF)→MXene真空辅助过滤复合, 室温24h IP

文章总结

三步法构建MXene/am-3D-S-COF复合膜。COF羟基提高水渗透性并与MXene形成氢键。乳液通量240 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,分离效率>98%。MXene赋予光催化自清洁和抗污染性能。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 15: 1493 - Pore functionalization of cationic covalent organic frameworks membrane: A case towards acid recovery

期刊: Sep. Purif. Technol., 313 (2023) 123463

DOI: 10.1016/j.seppur.2023.123463

单体

• DMTA: 2,5-Dimethoxy terephthalaldehyde (二醛(含甲氧基))

• TGCl: Triaminoguanidine chloride (阳离子三胺)

试剂

催化剂: TFA(1% v/v水相); 溶剂: DCM(有机相)/水(水相); 基底: HPAN(MWCO 40,000); PAN水解: NaOH(1M,50°C,2h)

自组装方法

液-液界面聚合(DCM/水), 室温3天, HPAN基底上原位构建

文章总结

阳离子COF分离层(DMTATGCl)用于扩散渗析酸回收。阳离子TGCl提供Donnan排斥金属阳离子,甲氧基促进H⁺传输并保护亚胺键。选择性S=1248.9,质子渗透性UH⁺=0.0118m/h,强酸条件下10次循环稳定。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 16: 1509 - Preparation of self-standing ultra-thin three-dimensional covalent organic frameworks by interfacial polymerization for dye separation

期刊: J. Environ. Chem. Eng., 12 (2024) 112711

DOI: 10.1016/j.jece.2024.112711

单体

• TFPOB: 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene (三胺(含柔性醚键))

• TFPDA: 2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalaldehyde (二醛(含四氟))

试剂

离子液体(创新): [BMIM][TFSI]; 有机相: 正己烷; 基底: PES超滤膜

自组装方法

烷烃/离子液体界面聚合, 室温3h, 膜直径~4cm

文章总结

用离子液体替代水相解决单体水溶性差、溶剂挥发和结晶度低的问题。IL作为结构导向剂促进横向生长。BET 1061.4m²/g,水通量~76 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,罗丹明B截留率97.76%。3h快速合成。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 17: 1525 - Rapid in-situ growth of covalent organic frameworks on hollow fiber substrates with Janus-like characteristics for efficient organic solvent nanofiltration

期刊: Sep. Purif. Technol., 294 (2022) 121166

DOI: 10.1016/j.seppur.2022.121166

单体

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (三胺)

• BTCA: Benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde (三醛)

试剂

催化剂: 乙酸(水相); 溶剂: DCM/正己烷(1:1,有机相)/水(水相); 基底: 交联聚酰亚胺(cPI)中空纤维(Matrimid 5218+HDA交联)

自组装方法

中空纤维内单向扩散-对流传质IP, 壳侧(TAPA+AA)↔管腔侧(BTCA有机相), 室温240min

文章总结

首次在中空纤维基底上快速原位生长COF。COF渗入基底矩阵形成互穿Janus-like网络。合成仅需240min(<传统的1/6)。异丙醇中MWCO 784 g mol⁻¹,175h过滤+7天溶剂浸泡验证稳定性。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 18: 1551 - Robust covalent organic frameworks membranes for ultrafast dye/salt separation in harsh environments

期刊: Desalination, 568 (2023) 117025

DOI: 10.1016/j.desal.2023.117025

单体

• Tp: 1,3,5-Triformylphloroglucinol (三醛)

• DMTH: 2,5-Dimethoxyterephthalohydrazide (二酰肼(腙键连接))

试剂

催化剂: PTSA(0.05M,盐介导技术); 溶剂: 正己烷(有机相)/水(水相); 基底: 尼龙微滤膜(100nm); DMSO: 去除基底得自支撑膜

自组装方法

界面催化聚合(盐介导技术), PTSA+DMTH氢键减缓扩散, 室温1h+60°C 30min

文章总结

PTSA与DMTH氢键形成盐介导效应减缓扩散生成无缺陷COF膜。腙键+β-酮烯胺双重稳定结构,耐2M酸/9M NaOH/有机溶剂。刚果红渗透率109.73 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,截留率99.56%。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 19: 218 - Covalently Doped and Highly Oriented Covalent Organic Framework Thin Films

期刊: ACS Nano, 2025, 19, 25720-25731

DOI: 10.1021/acsnano.5c03065

单体

• TAPB: 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (三胺)

• PDA: Terephthalaldehyde (二醛主连接体)

• TDA: 2,5-Thiophenedicarboxaldehyde (二醛掺杂连接体(噻吩))

试剂

催化剂: 乙酸(1M水相,缓慢扩散至有机相); 溶剂: DCM(有机相)/水(水相); 基底: Si/SiO₂(~1cm²)

自组装方法

液-固界面合成, 乙酸从上层水相扩散到底层有机相可控催化, 室温5天, 膜厚<100nm

文章总结

首次在取向2D COF薄膜中通过共价掺杂噻吩实现能带结构工程。TDA掺入20%仍保持长程有序。噻吩减小带隙、增加功函数、降低价带顶(p型掺杂)。为COF在微电子/光电器件中的应用开辟新途径。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 20: 238 - Covalent Organic Framework Membranes for Enhanced Gas Dissolution in Oxygenation

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2025, 147, 24838-24846

DOI: 10.1021/jacs.5c06822

单体

• SA: 2-Hydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde (三醛(含羟基))

• TAPB: 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene (三胺)

• DOBDA/DMTP/BPTA: 2,5-dihydroxy/dimethoxy/bis(propynyloxy) TPA (不同二醛)

试剂

催化剂: Sc(OTf)₃或乙酸; 溶剂: 乙酸乙酯(有机相)/水(水相); 后修饰: NaOH蚀刻(构建梯度通道)

自组装方法

液-固界面聚合('预成核与缓慢生长'), 高温长时间, 膜厚~1μm, 高度取向

文章总结

四种取向COF膜研究纳米限域通道对O₂溶解的影响。O-TAPB-DMTP-COF(BET 2044m²/g)O₂溶解速率比PVDF大孔膜高1.5倍。NaOH蚀刻构建亲水/疏水梯度,E-COF膜血液O₂传输2838mL m⁻² min⁻¹(商用PMP膜的11倍)。为ECMO人工肺开辟新方向。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 21: 240 - Covalent Organic Framework Membranes with Patterned High-Density Through-Pores for Ultrafast Molecular Sieving

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 21989-21998

DOI: 10.1021/jacs.4c07255

单体

• TAPP: 5,10,15,20-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin (四胺(卟啉))

• PDA-OH: 2,5-dihydroxyterephthalaldehyde (二醛(含羟基))

试剂

电场: 6V/cm(优化); 亚相: 水; 反应时间: 72h; 基底: PET/AAO/PAN/硅片

自组装方法

电场辅助气-液界面合成, TAPP在电场下预组装于气-水界面→与PDA-OH反应外延生长, 膜厚~100nm

文章总结

电场引导带电TAPP单体在气-水界面预排列,实现大面积优先取向单晶COF膜。单晶晶格转化为~1.2×10¹⁷ m⁻²垂直贯穿孔道。首次用低剂量HRTEM在2Å分辨率下可视化膜孔。溶剂渗透性比先进OSN膜高10倍。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 22: 241 - Covalent Organic Framework Membranes with Regulated Orientation for Monovalent Cation Sieving

期刊: ACS Nano, 2024, 18, 27065-27076

DOI: 10.1021/acsnano.4c10558

单体

• TFP(Tp): 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• HZ: hydrazine hydrate (肼)

试剂

有机相A: 甲苯→TpHZ-T膜; 有机相B: DCM→TpHZ-D膜; HZ 80mM, TFP 2mM(摩尔比40:1)

自组装方法

液-液界面聚合, 仅改变有机溶剂(甲苯vs DCM), 室温常压, 自支撑膜

文章总结

相同单体仅改变溶剂获得两种截然不同COF膜。甲苯→随机取向/对称/纯enol-imine;DCM→垂直取向/不对称/keto-enamine共存。TpHZ-D膜Li⁺/K⁺选择性38.7,Li⁺/Na⁺达7.2。溶剂策略精确调控取向和堆叠。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 23: 242 - Covalent Organic Framework Membrane with Angstrom Discrimination in Pore Size for Highly Permselective Ionic Liquid Nanofiltration

期刊: ACS Sustainable Chem. Eng., 2023, 11, 15910-15918

DOI: 10.1021/acssuschemeng.3c04167

单体

• TFB: 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde (醛(无-OH))

• TP(TFP): 2,4,6-triformylphloroglucinol (醛(三-OH))

• Hh: hydrazine hydrate (肼)

试剂

催化剂: PTSA(15.2mg/20mL水); 溶剂: DCM/水; 醛浓度2mM, Hh 2mM; 间隔层: 6mL水

自组装方法

液-液界面聚合(DCM/水+PTSA), 室温120h, 分层加样, 自支撑膜数厘米直径

文章总结

COF膜首次用于水溶性离子液体纳滤回收。通过改变醛单体-OH数目(TFB 0/TFP 3/混合)实现埃级孔径调控。优化的TFB/TP-Hh膜对[C₁₀Mim]Br截留率>95%,超高水渗透率。埃级筛分与静电排斥协同。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 24: 264 - Covalent Organic Framework with Tailored Angstrom-Scale Motifs for Efficient Water Activation and Desalination

期刊: ACS Appl. Mater. Interfaces, 2026, 18, 25603-25618

DOI: 10.1021/acsami.6c04705

单体

• Tp: 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde (醛单体)

• Pa-F: 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-phenylenediamine (含氟二胺)

试剂

催化剂: PTSA; 溶剂: DCM(有机相)/水(水相); 基底: AAO多孔膜

自组装方法

限域界面聚合(三相亲水界面AAO/有机相/水相), 反应时间优化42h

文章总结

TpPa-F/AAO微-埃级复合膜用于界面蒸发脱盐。交替排列疏水(-F)和亲水(-OH,C=O)埃级基元协同促进水活化。水蒸发焓降至纯水30%,45°C/25°C梯度下蒸发速率2.98 kg m⁻² h⁻¹,240h稳定。观察到'重入结晶转变'。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 25: 276 - Development and Performance Characterization of a Polyimine Covalent Organic Framework Thin-Film Composite Nanofiltration Membrane

期刊: Environ. Sci. Technol., 2017, 51, 14352-14359

DOI: 10.1021/acs.est.7b04056

单体

• PDA: terephthalaldehyde (二醛)

• TAPB: 1,3,5-tris(4-aminophenyl)benzene (三胺)

试剂

催化剂: Sc(OTf)₃(5mM水溶液); 溶剂: 1,4-dioxane/mesitylene(4:1,有机相); 基底: PES超滤膜(MWCO 5000Da); 反应: 30min

自组装方法

界面聚合(PES支撑), Sc(OTf)₃水层保护PES, 有机相(TAPB+PDA)在上, 30min, COF活性层~10nm

文章总结

首个将聚亚胺COF作为活性层制备不对称TFC纳滤膜的工作。10nm厚亚胺COF选择性层对Rhodamine-WT和NaCl截留率均优于PES原膜。指出需更小孔径COF和兼容有机溶剂的支撑材料等关键挑战。奠基性工作。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 26: 319 - Essence of the Enhanced Osmotic Energy Conversion in a Covalent Organic Framework Monolayer

期刊: ACS Nano, 2022, 16, 17149-17156

DOI: 10.1021/acsnano.2c07555

单体

• ZnTPP: amine-terminated zinc-tetraphenylporphyrin (两亲性卟啉胺)

• Vg: 1,1-bis(4-formylphenyl)-4,4-bipyridinium dichloride (双醛阳离子连接体)

试剂

有机相: 戊烷; 水相: 水; ZnTPP通过注射泵引入戊烷/水界面

自组装方法

层流组装界面聚合(戊烷/水界面), ZnTPP自组装为界面单层→与Vg缩合, 单层膜厚1.1nm

文章总结

带正电荷COF单层膜孔径3.8nm,在50倍NaCl梯度下输出功率102W m⁻²,真实海水/河水170W m⁻²。颠覆传统认知:在超高孔隙率下渗透性(而非选择性)主导渗透能转换。为膜渗透能发电设计提供新策略。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 27: 407 - Impact of Hydrogen Bonding on the Mechanical Performance of Two-Dimensional Covalent Organic Framework Films

期刊: Macromolecules, 2025, 58, 12000-12010

DOI: 10.1021/acs.macromol.5c01926

单体

• TAPP: 5,10,15,20-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin (四胺)

• DHTA: 2,5-dihydroxyterephthalaldehyde (二醛(分子内H键))

• DMTA: 2,5-dimethoxyterephthalaldehyde (二醛(分子间H键))

• TPA: terephthalaldehyde (二醛(无H键对照))

试剂

催化剂: Sc(OTf)₃(水相); 溶剂: 甲苯(有机相)/水(水相); TAPP 0.01mM, 醛0.05mM; 基底: SiO₂/Si

自组装方法

液-液界面聚合(甲苯/水), 室温数天, 膜厚2.2nm(~4层)至6.9nm

文章总结

系统研究氢键对COF薄膜力学性能的影响。选择性构建分子内(DHTA)和分子间(DMTA)氢键。AFM纳米压痕+DFT+Weibull统计分析。首次评价COF力学可靠性,Weibull模量与工程聚合物纤维相当。为轻质高强COF材料设计提供依据。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 28: 432 - Isomeric Separation of C6 Alkanes via Organic Solvent Reverse Osmosis with Covalent Organic Framework Membranes

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2025, 147, 14077-14082

DOI: 10.1021/jacs.5c04063

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• PyDA: pyrene-1,6-diamine (芘二胺)

试剂

催化剂: 未明确(PTSA或乙酸); 支撑膜: 高度交联PVDF; 合成时间: 72h(24h膜有缺陷)

自组装方法

限域界面合成(PVDF支撑), 优化72h, 膜厚~70nm, AB堆叠, 波纹状结构(C-H···O氢键→~4.5Å孔径)

文章总结

~4.5Å超微孔COF膜用于C6烷烃异构体OSRO分离。波纹槽状构象产生亚0.1nm分离分辨率。nHEX/23DMB选择性70.9,渗透率2.56 kg m⁻² h⁻¹ bar⁻¹。五组分C6分离RON从67.7升至92.8。COF膜在C6异构体分离领域的首个成功实验。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 29: 467 - Mechanistic Insights into Layered Growth of Imine-Linked Bilayer 2D Covalent Organic Frameworks

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2026, 148, 11683-11690

DOI: 10.1021/jacs.5c19958

单体

• TAPB: 1,3,5-tris(4-aminophenyl)benzene (三胺)

• TFPB: 1,3,5-tris(p-formylphenyl)benzene (三醛)

试剂

溶剂: 1-辛酸; 基底: HOPG; 单体比1:1; c_TFPB 4.0-18.8μM; 5μL滴铸

自组装方法

固-液界面表面限制聚合(HOPG/辛酸), 室温常压, STM原位追踪

文章总结

首次用时间依赖性STM在分子分辨率下直接可视化亚胺COF从单层到双层的生长动力学。揭示完整路径:缺陷介导成核→晶格引导扩展→跨缺陷生长→取向域融合。DFT证实TAPB/TFPB在HOPG上的结合能比在第一COF层上强约50%。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 30: 504 - Nanoporous and Highly Thermal Conductive Thin Film of Single-Crystal Covalent Organic Frameworks Ribbons

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 3927-3933

DOI: 10.1021/jacs.0c13458

单体

• Monomer 1: 4,4',4'',4'''-(porphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetraaniline (卟啉四苯胺)

• Monomer 2: 4,4-(1,4-phenylene)bis(1-(2,4-dinitrophenyl)pyridilium) dichloride (Zincke盐(实际形成亚胺键))

试剂

表面活性剂: SDS(1mg/mL); 水亚相: 水; 反应机理: Zincke条件→实际形成亚胺键; 反应时间: 1周至1个月

自组装方法

表面活性剂介导气-水界面合成, SDS铺展→Monomer1预组装于SDS层下→Monomer2注入聚合, 单晶COF带状体(长~1μm,宽~200nm,厚~20nm)

文章总结

SDS介导下卟啉单体在气-水界面预组装成有序带状结构,表面限制聚合得纯晶体连续膜(SYSU-7)。导热系数5.31±0.37 W m⁻¹ K⁻¹(305K),纳米多孔材料最高纪录,比典型COF粉末高两个数量级。为高导热多孔器件铺平道路。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 31: 532 - Oriented Growth of Thin Films of Covalent Organic Frameworks with Large Single-Crystalline Domains on the Water Surface

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2023

单体

• TAPP: 5,10,15,20-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin (四胺(卟啉))

• 二醛: 2,5-Ph; 2,3-Ph; BPy; BPh (四种二醛单体) (二醛)

试剂

大分子介导剂: PSS(聚苯乙烯磺酸盐); 亚相: 水

自组装方法

气-液界面PSS大分子介导合成, PSS通过共价键连接带电基团有序阵列引导单体组装和结晶, 大单晶畴~3.57μm²

文章总结

PSS聚电解质在空气-水界面引导TAPP单体预组织,获得大单晶畴(~3.57μm²)的定向2D COF薄膜。PSS的带电基团有序阵列是获得大单晶畴的关键,为COF单晶薄膜制备提供了新策略。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 32: 562 - Polyamide/Crystalline Covalent Organic Framework Dual-Layer Nanofiltration Membrane with Improved Ion Selectivity

期刊: J. Membr. Sci., 2023

单体

• Tp: 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde (醛单体)

• Pa: p-phenylenediamine (胺单体)

试剂

基底: HPAN; 方法: 反向扩散界面聚合

自组装方法

反向扩散界面聚合(counter-diffusion IP), HPAN支撑体上原位合成晶态TpPa-1 COF中间层

文章总结

通过反向扩散IP在HPAN上原位合成晶态TpPa-1 COF中间层,再制备PA/COF双层纳滤膜。COF中间层促进PA层均匀形成,提高离子选择性。双层结构结合了COF的有序孔道和PA的致密性。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 33: 563 - Polyamide-Supported Covalent Organic Framework Nanomembranes for Molecular Size-Dependent Selective Separation

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2023

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• Dth: 2,5-diethoxy-terephthalohydrazide (二酰肼)

试剂

基底: PA膜; 方法: 空间限域界面结晶

自组装方法

液-液界面结晶(PA基底上空间限域), Tp与Dth通过Schiff碱反应原位自组装

文章总结

在PA基底上通过空间限域界面结晶制备COF纳米膜层。利用PA基底的空间限域效应控制COF结晶过程,获得分子尺寸选择性分离膜。腙键+酮烯胺双稳定结构。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 34: 565 - Polyhedral Crystal Films of Covalent Organic Frameworks

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2023

单体

• Py(NH₂)₄: 1,3,6,8-tetrakis(4-aminophenyl)pyrene (四胺(芘))

• TPA: terephthalaldehyde (二醛)

试剂

双相策略: 水层覆盖DCM有机相; 醋酸缓慢扩散催化; 基底: 4英寸晶圆级

自组装方法

双相合成(水/DCM两相), 醋酸缓慢扩散催化单体缩合, 基底上直接生长多面体晶态Py-COF薄膜, 晶圆级制备

文章总结

双相策略制备多面体晶态Py-COF薄膜,可在4英寸晶圆级规模制备。醋酸从水相缓慢扩散至DCM相催化缩合,控制成核和生长速率。多面体晶体形态提供独特的光学和电子性质。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 35: 568 - Pore-in-Pore Engineering in a Covalent Organic Framework Membrane for Gas Separation

期刊: Angew. Chem. Int. Ed., 2024

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• Pa-1: p-phenylenediamine (胺单体)

试剂

基底: 氨基修饰α-Al₂O₃; 客体分子: β-CD(β-环糊精); 原位封装于COF成核生长过程中

自组装方法

原位界面聚合(α-Al₂O₃基底), β-CD在COF成核生长过程中被原位封装入一维纳米通道

文章总结

'孔中孔'工程:在TpPa-1 COF膜的1D通道中原位封装β-CD。β-CD的疏水内腔为气体分子提供额外的选择性传输路径。COF大孔提供快速传输,β-CD内孔提供精确筛分。为气体分离膜设计提供新范式。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 36: 576 - Precision-Engineered Crystalline Covalent Organic Framework Membranes with Staggered ABC Stacking for High-Performance Desalination

期刊: Nat. Commun., 2025

单体

• Tp: 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

• ODH: oxalyl dihydrazide (草酰二肼)

试剂

酸调控(AMIS策略): 乙酸与ODH形成氢键加合物; 基底: Kevlar水凝胶; 堆叠: ABC交错

自组装方法

酸调控界面合成(AMIS), Kevlar水凝胶上原位Schiff碱缩合, 乙酸-ODH氢键加合物调控反应活性和扩散

文章总结

AMIS策略通过乙酸与ODH形成氢键加合物调控其反应活性和扩散速率,在Kevlar水凝胶上制备ABC交错堆叠的高结晶性Turing COF膜。ABC堆叠产生更曲折的传输路径,实现优异脱盐性能。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 37: 612 - Room-Temperature On-Surface Synthesis of a Vinylene-Linked Single-Layer Covalent Organic Framework

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2023

单体

• 单体1: 2,4,6-tris[4-(cyanomethyl)phenyl]-1,3,5-triazine (三嗪三乙腈)

• 单体2: terephthalaldehyde (二醛)

试剂

反应: Knoevenagel缩聚; 基底: HOPG; 溶剂: 辛酸

自组装方法

固-液界面表面合成(HOPG/辛酸), Knoevenagel缩聚, 室温, 亚乙烯基(C=C)连接单层2D COF

文章总结

室温下通过Knoevenagel缩聚在HOPG表面合成亚乙烯基连接的2D COF单层(VL-2D-SCOF-1)。C=C键替代传统C=N键,化学稳定性更高,电子离域更强。为全碳连接COF的表面合成提供了新途径。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 38: 618 - Covalent Organic Framework Films with Tunable Porous Structures for Humidity Sensing

期刊: Nano-Micro Lett., 2023, 15, 110

DOI: 10.1007/s40820-023-01107-4

单体

• TAPB/TAPT/TAPPy: 1,3,5-tris(4-aminophenyl)benzene / triazine / pyrene (不同三/四胺)

• DHTA: 2,5-dihydroxyterephthaldehyde (二醛(含羟基))

试剂

双相界面亚胺缩合自组装, 薄膜转移至IDE电极

自组装方法

液-液界面缩合自组装(双相界面), 直接生长连续多孔COF薄膜, 转移至IDE电极用于湿度传感

文章总结

双相界面亚胺缩合自组装直接生长连续多孔COF薄膜(COF_TAPB-DHTA等),转移至IDE电极。羟基功能化COF对水分子具有高亲和力,实现高灵敏度湿度检测。为COF传感器提供材料平台。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 39: 624 - Large-Area, Flexible, Self-Standing Covalent Organic Framework Membranes Prepared by Modified Interfacial Polymerization

期刊: Nat. Commun., 2019, 10, 4601

DOI: 10.1038/s41467-019-14056-7

单体

• TFP(Tp): triformylphloroglucinol (醛单体)

• TAPA: tris(4-aminophenyl)amine (三胺)

• TFB-like aldehyde: 类似TFB的醛单体(FS-COM-2) (醛单体)

试剂

创新: 有机-有机界面(两可混溶有机溶剂间引入低密度缓冲层维持界面); 溶剂体系: 特定有机溶剂+缓冲层

自组装方法

改进的有机-有机界面聚合, 两可混溶有机溶剂间引入低密度缓冲层维持界面, 大面积柔性自支撑COF膜(FS-COM-1/FS-COM-2)

文章总结

创新性地在两可混溶有机溶剂间引入低密度缓冲层,实现有机-有机界面聚合制备大面积柔性自支撑COF膜。解决了传统液-液界面中溶剂互溶导致界面不稳定的问题。膜具有优异柔韧性和机械强度。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 40: 632 - Anomalous Thermo-osmotic Conversion Performance of Ionic Covalent-Organic-Framework Membranes in Response to Charge Variations

期刊: Nat. Commun., 2022, 13, 3386

DOI: 10.1038/s41467-022-31183-w

单体

• Tp: Triformylphloroglucinol (醛单体)

• EB: Ethidium bromide (溴化乙锭) (离子型胺(阳离子))

• BD: Benzidine (联苯胺) (非离子胺)

试剂

催化剂: TsOH; 基底: PAN超滤膜; 多元策略: 调节EB/BD摩尔比调控电荷密度0-0.12 C m⁻²

自组装方法

界面共聚合(PAN支撑), EB/BD多元合成策略调控电荷密度, 膜厚~170-200nm, 酮-烯胺连接

文章总结

系统研究COF膜电荷密度对热渗透能量转换的影响,挑战'电荷密度越高越好'认知。输出功率密度在低电荷密度急剧增加后达平台,归因于离子浓度极化(ICP)。为理性设计离子膜提供新见解。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 41: 642 - Assembling covalent organic framework membranes with superior ion exchange capacity

期刊: Nat. Commun., 2022, 13, 1020

DOI: 10.1038/s41467-022-28643-8

单体

• Tp: 2,4,6-triformylphloroglucinol (醛单体(有机相))

• BD-(SO₃H)₂: 4,4'-diaminobiphenyl-3,3'-disulfonic acid (离子型胺(水相))

试剂

酸: 正辛酸(有机相Brønsted酸活化醛); 碱: 甲酸钠(水相Brønsted碱活化胺); 反应时间: 24h; 膜厚: ~85μm; IEC: 4.6 mmol g⁻¹

自组装方法

双活化液-液界面聚合, 有机相正辛酸活化醛(f⁺0.066→0.152), 水相甲酸钠活化胺(f⁻0.009→0.072), 室温24h

文章总结

双活化策略:有机相Brønsted酸活化醛,水相Brønsted碱活化离子型胺,克服离子型单体因强吸电子和位阻效应导致的低反应活性。IEC 4.6 mmol g⁻¹,90°C/100%RH质子电导率0.66 S cm⁻¹。Fukui函数作为反应活性描述符。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 42: 652 - Switchable Na⁺ and K⁺ selectivity in an amino acid functionalized 2D covalent organic framework membrane

期刊: Nat. Commun., 2022, 13, 7894

DOI: 10.1038/s41467-022-35594-7

单体

• TAPB: 1,3,5-tri(4-aminophenyl)benzene (胺单体)

• DMTP: 2,5-dimethoxyterephthalaldehyde (醛单体)

• DVA: 2,5-divinylterephthalaldehyde (含乙烯基醛(后修饰位点))

试剂

后修饰: 半胱氨酸(thiol-ene click反应); 基底: PAN; UV光引发; DVA/(DMTP+DVA) = 30/60/80%

自组装方法

两步法: (1)界面缩聚(PAN上)制备COF-V-x膜→(2)UV光引发thiol-ene click接枝半胱氨酸, 膜厚50-200nm, 孔径~2.73nm→2.51-2.55nm

文章总结

首次报道半胱氨酸功能化COF膜的可切换Na⁺/K⁺选择性,模拟生物细胞膜离子通道。半胱氨酸作为pH响应开关:pH=3.8 K⁺选择性,pH=8.9 Na⁺选择性。结合COF有序孔道和氨基酸可逆配位,为仿生离子传输膜设计提供新范式。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 43: 654 - 3D covalent organic framework membrane with fast and selective ion transport

期刊: Nat. Commun., 2023, 14, 5926

DOI: 10.1038/s41467-023-41555-5

单体

• Monomer A: 3,3'-((2,5-diformyl-1,4-phenylene)bis(oxy))bis(propane-1-sulfonic acid) (磺酸功能化醛(水相))

• TAM: Tetra-(4-anilyl)methane (四(4-苯胺基)甲烷) (四面体胺(有机相))

试剂

双酸介导: 乙酸(水相)+辛酸(有机相); 反应: 20°C, 3天; 膜: ~3.5cm直径,~1μm厚; 结构: 3重互穿dia拓扑, 孔径0.97nm, IEC 4.1 mmol g⁻¹

自组装方法

双酸介导液-液界面聚合, 乙酸(水相)/辛酸(有机相), 20°C 3天, 自支撑膜, 杨氏模量~2.4GPa

文章总结

首次报道3D离子型COF膜(3D SCOF)。双酸介导策略制备高度互连超微孔(0.97nm)高IEC(4.1mmol g⁻¹)膜。同时实现高质子电导率(843mS cm⁻¹,90°C)和高离子选择性。渗透能转换功率密度21.2W m⁻²,效率45.3%。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 44: 697 - Ultramicroporous covalent organic framework membranes with fortified hydrogen-bond networks for high-performance desalination

期刊: Nat. Commun., 2026, 17, 3272

DOI: 10.1038/s41467-026-69779-1

单体

• Tp/TFB: 1,3,5-triformylphloroglucinol / 1,3,5-triformylbenzene (醛单体)

• Bth: Benzene-1,3,5-tricarbohydrazide (酰肼单体)

试剂

溶剂: DCM(有机相)/乙酸水溶液(水相,催化+溶剂); 基底: 铜网/AAO/硅片

自组装方法

液-液界面聚合(DCM/乙酸水溶液), Tp疏水性更强(logP 4.85 vs 1.32)限制反应在界面, 膜厚~120.8nm(Tp-Bth)

文章总结

氢键强化策略:Tp替代TFB引入邻位酚羟基,酰腙键烯醇-酮互变异构形成β-酮烯胺,丰富层内/层间氢键促进AB堆叠。Tp-Bth COF膜NaCl截留率99.6%,水渗透率1.7 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹(15bar),pH=3下30天稳定。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 45: 702 - Thiazole-conjugated covalent organic framework membranes enable ultraselective molecular desalination under strongly acidic conditions

期刊: Nat. Commun., 2026, 17, 1424

DOI: 10.1038/s41467-025-68171-9

单体

• Tb: 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde (醛单体)

• Ba: 2,5-diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride (含硫醇胺(形成噻唑))

• Pa: p-phenylenediamine (对照胺单体)

试剂

溶剂: 均三甲苯(有机相)/水(水相); 连接键: 不可逆噻唑连接; 孔径: 1.36nm; 层间距: 0.376nm; 键能: 5.39-9.42eV

自组装方法

单体-溶剂双工程液-液界面聚合, Ba两亲性在界面自发富集(能量阱17.34kJ mol⁻¹), 加速缩合动力学

文章总结

噻唑连接全共轭COF膜(TbBa-azo),键能比亚胺键高,耐12M HCl。N/S杂原子空间暴露程度比亚胺键高~5.1倍,形成孤对电子网络和原子级水化层。离子/药物分离因子690。为化学稳定芳香COF膜提供通用策略。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 46: 705 - Ultra-rapid preparation of large-area high-crystallinity covalent organic framework membranes

期刊: Nat. Commun., 2026, 17, 857

DOI: 10.1038/s41467-025-67569-9

单体

• Tb: 1,3,5-triformylbenzene (醛单体(IL相))

• Pa/Bd/TAPB/TTA: p-phenylenediamine/benzidine/TAPB/TTA (不同胺单体)

试剂

离子液体(连续相): [C₈MIm][NTf₂]; 分散相: 60% AcOH水溶液; 基底: PAN(刮涂辅助)

自组装方法

反相微乳液界面聚合, IL/AcOH水溶液反相微乳液, IL有序网络预排列单体→聚合与结晶同步, 仅需30秒(C₈)至10秒(Cn≤6), 刮涂辅助制备0.4×1.0m大面积膜

文章总结

反相微乳液IP实现COF膜几十秒超快速制备。三要素:IL有序网络预排列降低结晶能垒;微乳液包裹副产物水加速反应;咪唑IL Lewis酸性活化醛基。0.4×1.0m膜透水性111.3 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹,蛋白脱盐率98%。通用性策略。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 47: 711 - Energy-autonomous KCl extraction from brine via biomimetic covalent-organic-framework membranes and redox-driven ion transport

期刊: Nat. Commun., 2025, 16, 11483

DOI: 10.1038/s41467-025-66345-z

单体

• TAM: Tetrakis(4-aminophenyl)methane (四胺(3D))

• TFB: 1,3,5-triformylbenzene (醛(-H取代))

• TFB-OMe: 2,4,6-trimethoxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde (醛(-OCH₃))

• TFB-OH(Tp): 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛(-OH))

试剂

催化剂: 乙酸(水相); 基底: PAN; 温度: 35°C, 3天; 框架: 3D立方(I-43d), 亚纳米孔~5.8-6.4Å

自组装方法

固-液界面聚合(PAN支撑), 35°C 3天, 通过改变醛取代基调控孔壁化学微环境

文章总结

仿生3D COF膜-氧化还原驱动耦合系统从盐湖卤水能量自给提取KCl。含氧功能基团3D COF通过价态依赖短程相互作用实现阴阳离子同时选择性分离。Cl⁻/SO₄²⁻选择性332,K⁺/Mg²⁺达60。氧化还原对提供内部电场无需外能。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 48: 713 - A homochiral covalent organic framework membrane for the enantioseparation and fractionation of amino acids

期刊: Nat. Commun., 2025, 16, 7803

DOI: 10.1038/s41467-025-63247-y

单体

• L/D-TAH: Tartaric acid dihydrazide (酒石酸二酰肼) (手性配体+连接单元)

• TP(Tp): 1,3,5-triformylphloroglucinol (醛单体)

试剂

溶剂: 正辛酸(有机相)/水(水相); 基底: PAN; 堆叠: ABC (R-3空间群); 孔径: ~0.6nm; 膜厚~500nm; 规模: 30cm×10cm

自组装方法

固-液界面聚合(PAN), TAH单体间层间氢键诱导offset堆叠排列→ABC堆叠, 两步法(浸TAH→涂TP/辛酸→加热)

文章总结

手性均一COF膜用于氨基酸对映体分离。TAH层间氢键诱导ABC堆叠,~0.6nm超微孔。'延迟传输机制':L-对映体与手性孔道更强相互作用阻碍扩散。D-苏氨酸e.e.94.3%。两级级联膜过程从八组分水解液获99.5%纯度D-苏氨酸。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 49: 715 - Asymmetric ionic covalent organic framework membranes with tunable Turing patterns prepared via ion regulated strategy

期刊: Nat. Commun., 2025, 16, 8664

DOI: 10.1038/s41467-025-63240-5

单体

• Tp: 2,4,6-triformylphloroglucinol (醛单体)

• Pa-SO₃H: 2,5-diaminobenzenesulfonic acid (离子胺)

• Ba-SO₃H: 2,2'-benzidinedisulfonic acid (离子胺)

• Da-SO₃H: 2,4-diaminobenzenesulfonic acid (离子胺)

试剂

离子调节剂: Na₂SO₄等无机盐(IRIP策略核心); 溶剂: DCM/水; 研究离子: SO₄²⁻/NO₃⁻/Cl⁻/PO₄³⁻/HCO₃⁻/CO₃²⁻/NH₄⁺/Na⁺/Mg²⁺/Fe³⁺

自组装方法

无机离子调控界面聚合(IRIP), 水相引入无机盐(如10mM Na₂SO₄)实现静电辅助单体聚集、增强扩散和竞争配位调控, 非对称Turing图案膜

文章总结

首创IRIP策略:无机阴离子作为'离子泵'静电排斥加速单体扩散,与阳离子竞争配位协同创造Turing图案反应-扩散条件。ICOFM具有可调Turing图案、非对称润湿性和分子筛分性能。为COF膜结构设计提供全新思路。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 50: 716 - A covalent organic framework membrane with highly selective and permeable artificial sodium channels via ion recognition

期刊: Nat. Commun., 2025, 16, 7346

DOI: 10.1038/s41467-025-62329-1

单体

• DHTA: 2,4-Dihydroxybenzene-1,3,5-trialdehyde (醛单体)

• Hz: Hydrazine hydrate (肼)

• 后修饰: 15-Crown-5 ether (15C5) (冠醚(主体-客体识别Na⁺))

试剂

催化剂: PTSA; 基底: AAO(80-100nm孔径); 膜厚: ~580nm; 15C5含量: ~23.83mol% in pore

自组装方法

固液界面原位生长(AAO基底), 双隔室扩散池分隔DHTA有机相和Hz+PTSA水相, 后修饰引入15C5, Na⁺/K⁺选择性58.31

文章总结

DHTA-Hz COF膜8.4Å通道后修饰引入15-冠-5醚,构建仿生人工钠离子通道。15C5特异性识别Na⁺,COF骨架-OH协同促进传输。Na⁺/K⁺选择性58.31,Na⁺渗透率9.33mmol m⁻² h⁻¹。DFT揭示冠醚识别使Na⁺能垒显著低于K⁺。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 51: 735 - Light-promoted synthesis of highly-conjugated crystalline covalent organic framework

期刊: Commun. Chem., 2019, 2, 60

DOI: 10.1038/s42004-019-0162-z

单体

• BTA: 1,2,4,5-Benzenetetramine (四胺)

• HCH: Hexaketocyclohexane (六酮)

试剂

催化剂: 乙酸+水; 溶剂: 甲醇/均三甲苯; 光源: 模拟太阳光(200-2500nm), 3h; 无金属/无惰性气氛; 产率: 79.16%

自组装方法

光促进溶液合成+气-液界面成膜(水面生长), 模拟太阳光照射, 室温3h, hcc-COF(P1空间群,a=b=15.784Å,c=4.75Å)

文章总结

光促进亚胺缩合合成高度共轭晶态COF(hcc-COF)。模拟太阳光3h室温合成,产率79.16%。倾斜AA堆积结构,面内方向高度共轭π电子体系。水面上生长超薄hcc-COF薄膜展现有机多孔聚合物中最高电导率。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 52: 749 - Self-standing and flexible covalent organic framework (COF) membranes for molecular separation

期刊: Sci. Adv., 2020, 6, eabb1110

DOI: 10.1126/sciadv.abb1110

单体

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (三胺)

• TFP(Tp): 2,4,6-Triformylphloroglucinol (醛(酮烯胺连接))

• TFB: 1,3,5-Triformylbenzene (醛(亚胺连接))

试剂

催化剂: 乙酸(水相); 溶剂: DCM(有机相)/水(水相); 关键创新: 两种单体均溶有机相,催化剂单独在水相,缓慢扩散至界面; 基底: AAO/硅片

自组装方法

液-液界面限域反应(DCM/水), 单体和催化剂分置两相, 室温, 1min-24h, 膜厚5nm(~10层)-300nm可调, 自密封自终止

文章总结

两种单体均溶有机相+催化剂单独水相的策略,催化剂缓慢扩散至界面实现可控反应。自密封自终止(~300nm不再增长)。TAPA-TFP(酮烯胺)和TAPA-TFB(亚胺)两种COF膜,超高溶剂渗透性和精确分子筛分。DMF中30天形成有序纳米柱结构。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 53: 752 - Guanidinium-based covalent organic framework membrane for single-acid recovery

期刊: Sci. Adv., 2023, 9, eadh0207

DOI: 10.1126/sciadv.adh0207

单体

• Tp: 1,3,5-Triformylphloroglucinol (醛单体)

• Tag: Triaminoguanidine hydrochloride (胍基胺)

试剂

基底: PAN支撑膜; COF层厚: ~38nm; 孔径: 7.5Å; 堆积: AA eclipsed; 胍基间距: 3.4Å; BET: 286m²/g

自组装方法

界面聚合(PAN支撑), 胍基COF(TpTag-COF)~38nm活性层, 7.5Å均一亚纳米孔

文章总结

胍基COF膜用于单一酸(HCl)选择性回收。内置电荷辅助氢键供体实现双重选择性:尺寸筛分(H⁺优先)+氢键识别(Cl⁻优先于SO₄²⁻/HₙPO₄³⁻ⁿ)。H⁺/Al³⁺选择性4334,Cl⁻/SO₄²⁻达183。MD揭示胍基对阴离子差异化氢键作用。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 54: 755 - Solvent-responsive covalent organic framework membranes for precise and tunable molecular sieving

期刊: Sci. Adv., 2024, 10, eads0260

DOI: 10.1126/sciadv.ads0260

单体

• Tp: 1,3,5-Triformylphloroglucinol (醛单体)

• TAPT: 2,4,6-Tris(4-aminophenyl)-1,3,5-triazine (三胺(三嗪))

试剂

催化剂: 乙酸(水相); 溶剂: DCM/水; 反应: 室温72h; 基底: PDA改性PVDF; 膜厚~150nm; 粗糙度Ra=0.64nm

自组装方法

液-液界面合成(DCM/水), Tp和TAPT均溶DCM,乙酸溶水相, 室温72h, 真空辅助过滤转膜至PDA-PVDF

文章总结

Tp-TAPT COF膜具有独特溶剂响应性结构柔性。极性溶剂中相邻层间沿锯齿方向位移(4.6→7.1Å),堆积从准AB转变为近AB,有效孔径从12.2-14.0Å缩至4.7Å。'智能'孔径自调节使OSN中>99%截留率,>15 kg m⁻² h⁻¹ bar⁻¹渗透性。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 55: 757 - Dual-regulated covalent organic framework membranes with near-theoretical pore sizes for angstrom-scale ion separations

期刊: Sci. Adv., 2025, 11, eady3587

DOI: 10.1126/sciadv.ady3587

单体

• Tp: 1,3,5-Triformylphloroglucinol (醛单体(有机相))

• DABA: 2,5-Diaminobenzenesulfonic acid (离子胺(水相))

试剂

水相Brønsted酸: PTSA(动态氢键引导胺扩散); 有机相碱: 2-Methylpyrrolidine(Py-CH₃,可逆结合醛); 溶剂: DCM/正己烷(1:1)/水; 基底: AAO; 反应: 4天

自组装方法

双调控界面聚合(AAO基底), PTSA引导胺均匀扩散+Py-CH₃可逆结合醛降低聚合速率/增强自修复, 膜厚~100nm, 孔径6.3Å(接近理论值)

文章总结

双调控IP策略:PTSA通过动态氢键引导胺均匀扩散;Py-CH₃与醛可逆结合降低聚合速率增强自修复。TpPa-SO₃H膜孔径6.3Å(接近理论值),分布窄于单调控(8.4Å)。K⁺/Mg²⁺选择性234(单调控3倍),单盐选择性267。MD揭示水合一/二价阳离子受限孔腔传输机制。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 56: 783 - Smart pH-Responsive Covalent Organic Framework Membrane for Charge-Driven Molecular Sieving

期刊: Chem. Mater., 2023

单体

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (三胺(推测))

• DHA(推测): 2,5-Dihydroxyterephthaldehyde或类似 (二醛(推测))

试剂

自支撑COF纳米膜(TAPA-DHA), pH响应行为基于电荷驱动分子筛分, pH 1-13浸泡48h保持结构完整

自组装方法

液-液界面聚合(推测, 与749同类方法), 自支撑COF纳米膜, pH响应性

文章总结

智能pH响应COF膜(TAPA-DHA),基于电荷驱动分子筛分机制。pH 1-13范围48h浸泡保持结构完整性。FTIR和XPS确认pH响应行为。不同pH条件下孔道电荷状态变化实现对不同电荷分子的选择性筛分。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 57: 786 - Solid-Vapor Interface Engineered Covalent Organic Framework Membranes for Molecular Separation

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2020

单体

• TFP(Tp): 1,3,5-Triformylphloroglucinol (醛单体)

• PDA: p-Phenylenediamine (胺单体)

试剂

溶剂+催化剂: 辛酸(Octanoic acid); 基底改性: APTES(110°C,N₂,1h); 基底: Si/SiO₂, PTFE; 温度: 150°C, 9h; H₂SO₄/H₂O₂活化

自组装方法

固-气界面聚合(Solid-Vapor IP)—全新方法, TFP负载于APTES修饰基底→PDA蒸气150°C反应, 辛酸为溶剂+催化剂, 膜厚可精确调控

文章总结

首次开发固-气界面聚合策略。醛单体预负载于APTES改性基底,胺单体蒸气在高温下反应。辛酸同时作为溶剂和催化剂。避免液-液IP中界面不稳定问题,膜厚度可精确调控。为COF膜制备提供了全新方法论。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 58: 800 - Stranski-Krastanov Growth of Two-Dimensional Covalent Organic Framework Films

期刊: J. Am. Chem. Soc., 2024

单体

• TFPP: 5,10,15,20-Tetrakis(4-benzaldehyde)porphyrin (卟啉四苯甲醛)

• BD: Benzidine (联苯胺) (二胺)

试剂

平衡调控剂: CuSO₄·5H₂O(~1.1g,释放微量水蒸气); 溶剂: THF; 基底: hBN或HOPG; 温度: 130°C, 3h; 生长模式: Stranski-Krastanov(层+岛)

自组装方法

固-气界面表面合成(hBN/HOPG), TFPP预吸附于基底→BD蒸气130°C反应, CuSO₄·5H₂O化学平衡调控, 层状+岛状S-K生长

文章总结

表面合成COF薄膜揭示Stranski-Krastanov(层加岛)生长机制。TFPP卟啉醛预吸附于hBN/HOPG,BD蒸气进行亚胺缩合。精确控制TFPP负载量实现亚单层到多层调控。CuSO₄·5H₂O作为化学平衡调控剂的特色设计。DFTB+计算揭示层间吸附能和堆积能。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 59: 847 - Tunable Hydrated Channels in Covalent Organic Framework Membrane for Seawater Desalination

期刊: ACS Nano, 2015

单体

• TAPA: Tris(4-aminophenyl)amine (三胺(推测))

• TFP(Tp): 2,4,6-Triformylphloroglucinol (醛单体(推测))

• SP: 磺化聚合物/sulfonated polymer (修饰剂(推测))

试剂

功能化组分: SP(磺化聚合物,调控水合通道); 系列: TAPA-TFP-SP-x%(x=25%,50%); 基底推测为多孔支撑

自组装方法

液-液界面聚合(推测), 自支撑COF膜后修饰磺化组分, 可调水合通道

文章总结

含SP(推测为磺化聚合物/磺酸基团)的TAPA-TFP COF膜系列用于海水淡化。通过调控SP含量可调节膜的水合通道。TEM和XRD表征确认不同SP含量下的膜结构和结晶度。'可调水合通道'为脱盐膜设计提供新概念。

────────────────────────────────────────────────────────────

文献 60: 887 - Manipulating Charge Density in Nanofluidic Membranes for Optimal Osmotic Energy Production Density

期刊: Adv. Funct. Mater., 2022

DOI: 10.1002/adfm.202109210

单体

• BTH: 2,5-Bis(2-(dimethylamino)ethoxy)terephthalohydrazide (中性酰肼)

• BTA: 季铵化BTH (2,2'-((2,5-di(hydrazinecarbonyl)-1,4-phenylene)bis(oxy))bis(N,N,N-trimethylethan-1-aminium) iodide) (离子化酰肼)

试剂

BTH合成: Cs₂CO₃+CH₃CN+二甲氨基氯乙烷盐酸盐+水合肼; BTA合成: CH₃I+CH₃CN(季铵化); COF合成: 与醛单体缩合(醛未在SI中给出)

自组装方法

界面聚合(推测), 含季铵阳离子酰肼单体构建离子化COF纳米流体膜用于渗透能收集

文章总结

合成含叔胺(BTH)和季铵盐(BTA)侧链的两种酰肼单体,通过调控离子化程度(中性vs正电荷)操控COF纳米流体膜电荷密度。优化电荷密度实现最佳渗透能密度输出。BTH和BTA由2,5-二羟基对苯二甲酸二乙酯多步合成。

────────────────────────────────────────────────────────────

四、自组装COF膜核心原理综合分析

自组装COF膜的形成基于两大核心化学原理的协同作用：

1. 动态共价化学（Dynamic Covalent Chemistry, DCC）：COF单体的聚合依赖于可逆共价键（主要为亚胺键C=N）的形成。可逆性使得键的断裂和重新形成成为可能，赋予体系"错误检查和纠正"（Error Correction and Check, ECC）能力——热力学不稳定的无序结构被不断"修复"为热力学最稳定的有序晶态框架。这是COF区别于普通无定形聚合物的根本原因。

2. 非共价超分子相互作用：包括π-π堆积（层间芳香环面对面排列）、范德华力、氢键、静电相互作用和界面张力等。这些弱相互作用在多个尺度上协同驱动自组装过程：(a)分子尺度—引导单体预组织和构象选择；(b)层尺度—驱动2D COF纳米片的有序堆积（AA/AB/ABC堆叠模式）；(c)膜尺度—在界面限域条件下维持膜的连续性和均匀性。

核心机制可概括为"扩散-反应-结晶"三阶段耦合过程：

第一阶段（扩散）：单体从各自溶剂相向界面/反应区扩散，受浓度梯度、界面张力和溶剂极性驱动。

第二阶段（反应）：单体在界面处发生缩聚反应形成低聚物和初始网络。反应速率受催化剂类型/浓度、温度和单体亲电/亲核性控制。

第三阶段（结晶）：通过动态共价键的可逆交换实现结构自修复和有序化，在π-π堆积等非共价力驱动下形成长程有序晶态框架。这是速率决定步骤——通常需要数小时至数天。

五、自组装方式分类

基于61篇文献的系统分析，自组装COF膜的制备方法可归为以下六大类：

5.1 液-液界面聚合（Liquid-Liquid Interfacial Polymerization, LL-IP）

最广泛使用的方法（~65%文献）。两种不互溶液体（典型为水/二氯甲烷、水/乙酸乙酯、水/甲苯、水/正己烷等）形成界面，醛单体溶于有机相，胺单体+催化剂溶于水相（或反之），单体在界面扩散相遇并发生缩合反应自组装成膜。代表性工作：749(TAPA-TFP/TFB)、755(Tp-TAPT)、242(TFB/TP-Hh)、624(有机-有机界面)。

关键变体：(a)单体/催化剂分置策略—单体均溶有机相、催化剂在水相(749, 1098)；(b)间隔层法—在水-有机间引入纯水层控制反应速率(242)；(c)双相合成—水层覆盖DCM相(565)；(d)反相微乳液IP—IL连续相+水分散相(705)。

5.2 气-液界面聚合（Air-Liquid Interfacial Polymerization）

约10%文献。在空气-水（或其他液体）界面进行，单体通过Langmuir层或表面活性剂介导在界面预组织后聚合。优势在于可制备超薄膜（单分子层至数十纳米）、高度取向和/或大面积单晶畴。代表性工作：1370(TAPB-PDA,气-水界面)、504(SYSU-7,SDS介导)、532(PSS介导,大单晶畴~3.57μm²)、240(电场辅助,TAPP预组装)、735(hcc-COF,水面光促进生长)。

5.3 固-液界面聚合（Solid-Liquid Interfacial Polymerization）

约12%文献。在多孔基底（PAN、PSf、PES、AAO、尼龙等）或平面基底（Si/SiO₂、HOPG、玻璃）上直接生长COF膜。单体溶液接触基底表面，在固-液界面发生缩合自组装。代表性工作：1151(垂直固-液界面)、218(液-固界面乙酸扩散控制)、467(HOPG表面TAPB-TFPB单/双层)、612(HOPG表面Knoevenagel缩聚)。

5.4 固-气界面聚合（Solid-Vapor Interfacial Polymerization）

新兴方法（~3%文献）。一种单体预负载于固体基底上，另一种单体以蒸气形式扩散至基底表面反应。反应速率快（比传统方法快8倍），可解决聚合与结晶动力学不匹配问题。代表性工作：786(TFP-PDA,150°C PDA蒸气)、800(TFPP-BD,130°C BD蒸气+CuSO₄·5H₂O平衡调控,Stranski-Krastanov生长)。

5.5 原位生长/单向扩散法（In-Situ Growth / Unidirectional Diffusion）

约8%文献。在多孔基底上通过单体从一侧扩散至另一侧，在基底表面或内部原位反应生长COF。包括UDS(单向扩散合成)和Counter-diffusion(反向扩散)两种模式。代表性工作：1356(TpPa UDS,TiO₂@GO/PAN)、562(TpPa反向扩散,HPAN)、1525(中空纤维内对流IP)、568(孔中孔工程,β-CD原位封装)、716(AAO上DHTA-Hz原位生长)。

5.6 其他创新方法

(a)氨调制合成(1037)：氨替代苯胺为调节剂,挥发驱动/溶剂生长法在尼龙基底上成膜,收率86%。(b)盐介导技术(1551)：PTSA与酰肼单体氢键形成盐减缓扩散。(c)金属离子催化IP(1393)：Cu²⁺催化Schiff碱缩合。(d)自催化体系(1151)：氟化醛增强亲电性无需外加酸。(e)光促进合成(735)：模拟太阳光驱动亚胺缩合。

六、自组装成膜关键调控因素

6.1 单体工程

(1)单体构型与对称性：C₂+C₃组合形成六方hcb拓扑(如Tp+Pa);C₃+C₃形成六方(如TAPB+TFPB);Td+C₂形成3D dia拓扑(如TAM+DHA)。单体几何决定了COF的拓扑结构、孔径和维数。

(2)单体官能团：-OH(酚羟基)引入分子内/分子间氢键促进结晶(407);-F(氟)增强疏水性和化学稳定性(103,264,1151);-SO₃H(磺酸)赋予离子选择性和高IEC(642,757,1239);-CF₃赋予疏水和抗湿性能(106);-OCH₃调控孔径和化学微环境(711);手性基团(TAH)引入对映体识别能力(713)。

(3)单体浓度与配比：浓度直接影响膜厚(1370:1.9→1.2→0.6mM TAPB,85→50→15nm)。胺/醛摩尔比影响交联度和缺陷密度。过量胺(241:HZ:TFP=40:1)通常有利于获得完整膜。

(4)单体反应活性：Fukui函数可描述亲电/亲核反应位点(642)。氟化增强醛亲电性实现自催化(1151)。两亲性单体在界面自发富集(702:Ba能量阱17.34kJ mol⁻¹)。

6.1.5 胺基单体与醛基单体在成膜中的差异化作用

在自组装COF膜的界面聚合过程中,胺基单体和醛基单体扮演着不同但互补的角色。综合61篇文献的分析表明,两者的作用各有侧重,不可相互替代。

【胺基单体的主导性作用—扩散与拓扑控制】

(a)双溶性决定扩散控制步骤：胺基单体既可溶于水相也可溶于有机相(如正己烷、二氯甲烷),而醛基单体通常仅溶于有机相(1356)。这一溶解性差异使得在几乎所有界面聚合体系中,胺基单体从水相跨越界面扩散至有机相的过程成为速率控制步骤。膜的厚度、均匀性和缺陷密度在很大程度上取决于胺基单体的扩散行为。

(b)胺扩散引导成膜均匀性：PTSA等催化剂通过动态氢键引导胺基单体在界面的均匀分布(757,594);Py-CH₃则通过与醛基可逆结合降低聚合速率。双调控策略的核心正是控制胺的扩散和醛的反应性。胺扩散的均匀性直接决定了COF膜的连续性和结晶质量。

(c)胺基单体构型决定拓扑与孔径：胺基单体的几何对称性(C₂如Pa/BD、C₃如TAPB/TAPA/TAPT、Td如TAM)是决定COF拓扑结构(六方hcb、四方sql、三维dia)和孔径大小的首要因素(642)。醛基单体通常为线性C₂结构,拓扑多样性远低于胺基单体。

(d)过量胺有利于完整成膜：实验表明过量胺(如241号文献中HZ:TFP=40:1)通常有利于获得缺陷更少的连续完整膜(746)。

【醛基单体的关键作用—界面定位与化学稳定性】

(a)疏水性控制界面定位：醛基单体的疏水性(logP值)决定了反应是限制在界面还是扩散至体相。高疏水性醛(如Tp,logP 4.85)将反应有效限制在两相界面,利于形成致密薄膜;低疏水性醛(如TFB,logP 1.32)易进入水相导致体相反应(697)。

(b)醛结构决定键型与化学稳定性：Tp类三醛(含酚羟基)通过烯醇-酮互变异构形成β-酮烯胺键,赋予膜优异的化学稳定性(耐酸/耐碱/耐有机溶剂);普通三醛(如TFB、TFPB)形成常规亚胺键,稳定性相对较差;氟化醛增强亲电性,可实现无外加酸的自催化界面聚合(1151)。

(c)醛亲电性调控反应速率：醛基碳的亲电性强弱直接影响Schiff碱缩合速率。吸电子取代基(如-F、-CF₃)增强醛的亲电性,加速反应;供电子基(如-OCH₃)降低亲电性,减缓反应。反应速率需与结晶速率匹配,因此醛的电子结构对成膜质量有重要影响。

【综合判断】胺基单体在扩散-反应-结晶三阶段中的"扩散控制"和"拓扑决定"两方面更具主导性;醛基单体在"界面定位"和"化学稳定性"方面发挥不可替代的关键作用。两者协同耦合,不能简单判断谁更"主导"。但在实际工艺优化中,调控胺基单体的扩散行为(浓度、溶剂、催化剂、基底)往往是最有效的成膜控制手段。

6.1.6 胺基单体在多孔管壁的独立成膜行为

在多孔基底(尤其是中空纤维和管式膜)上制备COF膜时,胺基单体展现出独立于醛基单体的特殊成膜行为——即胺基单体溶液单独流经多孔管壁时,即可在管壁表面和孔道内壁发生预吸附、预组织,为后续COF成膜奠定模板。

(1)单向扩散合成(UDS)机制：在UDS工艺中(1356),胺基单体(Pa)的水溶液从多孔PAN支撑膜底部向顶部单向扩散,穿过支撑体孔道到达有机相界面,与醛基单体(Tp)反应生成COF层。胺基单体在孔道中的扩散路径和吸附行为直接决定了COF层的均匀性。TiO₂@GO纳米粒子的引入使PAN孔道更亲水、孔径更均匀,从而促进了胺基单体在孔壁上的均匀浸润和扩散。

(2)中空纤维反向扩散-对流成膜：在中空纤维膜上(1525),TAPA胺基单体水溶液在壳程(外表面)循环,BTCA醛基单体有机溶液在管程(内表面)反向循环。胺基单体从壳程穿过管壁向管程扩散的过程中,不仅在内表面与醛基单体反应生成COF选择性层,还渗透进入管壁基体内部,与cPI基体的胺基团共同参与交联反应,形成COF-cPI互穿聚合物网络(IPN)。这种"壁内+表面"双区域成膜机制赋予中空纤维膜Janus特性(同时传输极性和非极性溶剂)。

(3)胺基-管壁预吸附模板效应：胺基单体(尤其是多胺如TAPA、TAPB)含多个芳香环和胺基,可通过π-π堆积、氢键和静电作用在多孔管壁(如PAN、cPI、PES)表面预吸附。预吸附的胺基单体层作为"模板",当醛基单体扩散到达时可快速反应,促进形成均匀致密的COF层。1356号文献明确指出:支撑膜的亲水性、孔径均匀性和表面粗糙度直接影响胺基单体溶液的浸润和扩散,进而决定COF层的结构和性能。

(4)孔道内壁原位结晶：胺基单体扩散进入多孔管壁孔道内部后,与后续到达的醛基单体在受限空间内反应,在孔道内壁原位生成COF微晶(1525)。这种孔内结晶形成"互穿网络"结构,大幅增强了COF层与基底的结合力(机械稳定性)和膜的长期运行稳定性。

6.2 溶剂体系

(1)有机溶剂类型：DCM(最常用,高挥发性)→致密光滑膜;甲苯→取向和形貌不同(241:甲苯→随机取向,DCM→垂直取向);乙酸乙酯、正己烷、均三甲苯/二氧六环、十三烷等根据不同单体溶解度选择。高极性溶剂具有更高氢键供体能力增强COF结晶性。

(2)离子液体：替代传统有机溶剂或水相,[BMIM][TFSI]高粘度/低挥发性/强溶解力促进横向生长(1509);[C₈MIm][NTf₂]有序网络预排列单体加速结晶(705)。

(3)共溶剂/添加剂：DMF增加水相单体溶解度(1370);辛酸同时作溶剂和催化剂(786);间隔层(纯水)控制反应速率(242)。

(4)溶剂极性调控：Tp疏水性(logP 4.85)比TFB(logP 1.32)更强,限制反应在界面而非体相(697)。

6.3 催化剂与调控剂

(1)酸催化剂：乙酸(最常用,温和)、PTSA(强酸,盐介导)、TFA、Sc(OTf)₃(Lewis酸,金属催化)、正辛酸(双功能溶剂+酸)。酸浓度和类型影响反应速率和结晶质量。

(2)有机碱：Py-CH₃(2-甲基吡咯烷)可逆结合醛单体降低聚合速率增强自修复(757)。

(3)金属离子催化剂：Cu²⁺通过与羰基氧配位促进Schiff碱缩合(1393)。

(4)调节剂：氨替代苯胺作为单官能团竞争调节剂,加速亚胺交换(1037)；苯胺为传统调节剂但收率低(34%)。

(5)催化剂分置策略：催化剂单独在水相、单体在有机相,利用界面聚合物层控制催化剂扩散实现自调控(749,1098)。

6.4 界面工程

(1)界面张力与稳定性：界面是反应和结晶的限域空间。有机-有机界面需引入低密度缓冲层维持稳定界面(624)。表面活性剂(SDS,PSS)降低界面张力并引导单体预组织(504,532)。

(2)界面电势：电场辅助使带电单体在界面预排列(240)；离子调控(IRIP)利用无机盐改变静电环境(715)。

(3)界面几何：垂直固-液界面利用重力抑制无序沉积(1151);中空纤维管腔侧/壳侧对流设计(1525)。

6.5 温度与反应时间

(1)温度：室温反应(大部分文献)利用动态共价键可逆性缓慢结晶,通常需数天；高温(60-150°C)加速反应和结晶,如固-气界面法150°C 9h(786)、溶剂热条件。温度升高加速单体扩散、反应速率和结晶动力学。

(2)反应时间：从30秒(705反相微乳液IP)到15天(106氟化COF膜)不等,取决于连接键可逆性和目标膜厚。时间不足导致低结晶度(432:24h膜有明显缺陷,72h最佳)；时间过长导致膜过厚或产生缺陷。关键是匹配扩散-反应-结晶三者的动力学。

6.6 连接键化学

(1)亚胺键(C=N)：最常用(~80%文献),动态可逆,自修复能力强。但化学稳定性受限(不耐强酸/强碱)。

(2)β-酮烯胺键：Tp基COF的亚胺经不可逆烯醇-酮互变异构形成,稳定性显著提高,是应用最广的连接方式。

(3)腙键(C=N-N)：相邻N孤对电子离域降低亲电性,比单纯亚胺键更耐水解(1551,563,697)。

(4)噻唑键：不可逆芳香杂环,键能5.39-9.42eV,耐12M HCl(702)。

(5)酰胺键：亚胺氧化后修饰获得,氢键增强,稳定性好(1484)。

(6)亚乙烯基键(C=C)：Knoevenagel缩聚,不可逆全碳连接,化学稳定性极高(612)。

(7)酰腙键→β-酮烯胺转变：Tp与酰肼反应中氢键强化促进AB堆叠(697)。

6.7 基底效应

(1)基底化学：亲水性修饰(APTES、壳聚糖、PDA)增强单体吸附和膜结合力(786,1037,755)。

(2)基底孔结构：均匀孔径分布促进单体均匀扩散(1356:TiO₂@GO赋予PAN均匀孔)。

(3)基底类型：PAN(最常用,耐有机溶剂);AAO(直孔,模型基底);尼龙(柔性,易加工);PSf/PES(超滤基底);PVDF(疏水,OSN应用);Kevlar水凝胶(特殊应用576)。

(4)基底-膜相互作用：COF渗入基底形成互穿网络增强稳定性(1525);空间限域界面结晶控制COF生长(563)。

6.8 添加剂与介导剂

(1)表面活性剂：SDS引导单体预组装成有序带状结构(504);PSS通过带电基团有序阵列引导大单晶畴生长(532)。

(2)离子调节剂：无机盐(Na₂SO₄等)调控扩散和界面反应(715 IRIP策略)。

(3)客体分子：MOPS/PIPPS注入孔道调控传输微环境(1239);β-CD原位封装实现'孔中孔'(568);15C5后修饰引入离子识别(716)。

(4)大分子介导：PSS、SDS等离子型大分子在界面形成有序模板,引导单体的有序排列和结晶。

七、自组装COF膜核心特点

基于61篇文献的系统总结，自组装COF膜具有以下七大核心特点：

7.1 一步成膜——聚合与结晶同步

自组装COF膜的最大特征是单体在成膜过程中同时完成共价键聚合和有序结晶，无需预合成COF粉末再分散加工。这种"合成即成膜"的策略利用了动态共价化学的可逆性，在热力学控制下自发形成最稳定的有序结构。与传统"先合成COF粉末→剥离→成膜"的多步法相比，一步法大幅减少了缺陷密度和加工复杂度。

7.2 结晶性与长程有序

由于动态共价键的自修复机制，自组装COF膜具有高结晶度和长程有序结构，体现在：(a)尖锐的PXRD衍射峰（100面d≈2-4nm）；(b)高比表面积（100-2000 m²/g）；(c)规整的孔径分布（亚纳米至数纳米）；(d)HRTEM可直观显示有序孔道晶格。结晶度是COF膜区别于无定形聚合物膜的本质特征。AB/ABC堆叠模式可通过合成条件和单体设计调控(241,713,576,697)。

7.3 膜厚精准可控——从单分子层到微米级

自组装COF膜的厚度可在极宽范围内精确调控：(a)单分子层（~1nm,319,467,612）；(b)超薄膜（5-50nm,276,749,752）；(c)薄膜（50-500nm,大多数文献）；(d)厚膜（0.5-100μm,642）。调控手段包括单体浓度(1370)、反应时间(749)、催化剂扩散控制(1098)和电场/表面压力辅助(240)。

7.4 孔径埃级可调——从亚纳米到数纳米

通过单体选择和合成策略，COF膜孔径可在埃级精度范围内调整：(a)改变单体长度（Pa vs BD vs DATP → 1.8→2.2→2.7nm）；(b)引入侧基（-OCH₃,-OH,-F,-CF₃）空间调控(242,711)；(c)堆叠模式转变（AA→AB→ABC,14.0→4.7→0.6Å变化,755,713)；(d)孔道后修饰（thiol-ene接枝、冠醚固定,654,716)；(e)客体分子封装（β-CD,MOPS/PIPPS,568,1239）。

7.5 化学/热稳定性可设计

自组装COF膜的稳定性可通过连接键化学进行分子级设计：(a)亚胺键（常规稳定性）；(b)β-酮烯胺键（不可逆烯醇-酮互变异构,耐酸/碱/有机溶剂,1551耐2M HCl/9M NaOH）；(c)腙键（C=N-N,相邻N孤对电子离域增强,1551）；(d)噻唑键（不可逆芳香杂环,耐12M HCl,702）；(e)酰胺键（氧化后修饰,1484）；(f)亚乙烯基键C=C（全碳连接,化学惰性,612）。

7.6 功能可定制——面向应用的设计多样性

自组装COF膜可通过单体选择和修饰实现多功能化：(a)离子选择性—磺酸/季铵盐功能化(642,715,887)；(b)手性识别—手性单体引入(713)；(c)疏水/亲水调控—氟化/羟基化(103,106,264)；(d)离子识别—冠醚后修饰(716)；(e)溶剂响应—层间位移调控孔径(755)；(f)pH响应—电荷态可逆切换(783,654)；(g)催化活性—MXene复合(1484)或金属配位。

7.7 可大面积制备与规模化潜力

与溶剂热法COF粉末不同，自组装COF膜的制备方法具有内在的规模化优势：(a)界面聚合可制备厘米至米级膜(705:0.4×1.0m, 749:厘米级)；(b)刮涂辅助工艺(705)和卷对卷潜力；(c)晶圆级制备(565:4英寸wafer)；(d)中空纤维模块(1525)。室温常压操作条件比传统溶剂热法(高温高压密封管)更具工业化前景。

八、总结与展望

自组装COF膜是共价有机框架材料向实用化发展的关键方向。通过对61篇自组装COF膜文献的系统分析，可总结出以下核心结论和发展趋势：

8.1 方法学演进

自组装COF膜的制备方法经历了从传统液-液IP（2017年奠基性工作276）到多元创新方法的快速演进：(a)催化剂工程（单体/催化剂分置、双调控、金属催化）；(b)界面工程（有机-有机界面、反相微乳液、固-气界面、电场辅助）；(c)单体工程（氟化、离子化、手性化）；(d)工艺工程（刮涂辅助、中空纤维组件、晶圆级制备）。整体趋势是从"扩散控制"走向"动力学工程"，从"被动等待"走向"主动调控"。

8.2 核心科学问题

(1)结晶动力学与聚合动力学的匹配：快速聚合与缓慢结晶的时间不匹配是制备高结晶度COF膜的核心矛盾。解决策略包括提高温度、引入有序模板、预组装单体、固-气界面法等。

(2)膜厚与缺陷的平衡：超薄膜（<10nm）难以保证无缺陷覆盖；厚膜（>1μm）增加传质阻力。最优膜厚通常在50-500nm。

(3)堆叠模式控制：AA（直通孔,最大渗透性）、AB（交错孔,增强选择性）、ABC（最曲折,最高选择性）三种堆叠模式的选择性调控仍具挑战。目前主要通过层间氢键（713）、溶剂调控（241）和单体设计（576）实现。

(4)稳定性与可逆性的权衡：高度动态可逆的连接键（亚胺）利于结晶但化学稳定性不足；不可逆键（酰胺、噻唑、C=C）化学稳定但结晶困难。双连接策略和自催化方法正在成为解决方案。

8.3 应用前沿

自组装COF膜的应用已从最初的纳滤脱盐拓展到多个前沿领域：(a)渗透能转换（319,654,887）；(b)单酸回收/扩散渗析（752,1493）；(c)有机溶剂纳滤（1151,1525,755,432）；(d)膜蒸馏（103）；(e)气体分离（568,106）；(f)人工肺氧合（238）；(g)盐湖提锂/提钾（1239,711）；(h)手性分离（713）；(i)电池SEI（101）；(j)传感（1181,618,1004）。

8.4 未来方向

(1)大面积无缺陷制备：从实验室厘米级向工业米级规模的过渡。刮涂、喷涂、卷对卷连续制备技术的开发。

(2)超薄膜与单层膜：实现单分子层厚度(~1nm)的大面积无缺陷COF膜,最大化渗透性。

(3)不可逆键高结晶COF膜：解决化学稳定性与结晶性之间的矛盾,发展酰胺/噻唑/C-C连接的高结晶COF膜。

(4)原位表征与机理理解：利用STM(467)、PIV(粒子图像测速)、GIWAXS等先进技术在分子/纳米尺度实时监测成膜过程。

(5)多功能集成：将COF膜的分离功能与催化、传感、能量转换等功能集成,实现"一膜多用"。

(6)机器学习辅助设计：利用高通量计算和机器学习预测最优单体组合、合成条件和膜性能。

(7)绿色可持续合成：室温常压、水相合成、无金属催化、可回收溶剂等绿色化学原则的融入。

附录：常见单体结构图汇总

Tp (TFP, MOP)

Tp (TFP, MOP)：1,3,5-Triformylphloroglucinol
最常用的醛单体,三羟基+三醛基,酮-烯胺互变异构

TAPB (Tab)

TAPB (Tab)：1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
最常用的三胺单体,C₃对称性

Pa (PDA)

Pa (PDA)：p-Phenylenediamine
最常用的二胺单体,形成1.8nm孔径

TAPA

TAPA：Tris(4-aminophenyl)amine
三苯胺核心三胺,含N中心

TAM

TAM：Tetrakis(4-aminophenyl)methane
四面体四胺,构建3D COF

TFB (Tb, BTCA)

TFB (Tb, BTCA)：1,3,5-Triformylbenzene
无羟基三醛,纯亚胺连接

BD (Bd)

BD (Bd)：Benzidine
联苯胺二胺,形成~2.2nm孔径

DHTA (PDA-OH)

DHTA (PDA-OH)：2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
含双羟基二醛,分子内H键

DMTP

DMTP：2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde
含双甲氧基二醛,分子间H键

TGCl (Tag)

TGCl (Tag)：Triaminoguanidinium chloride
阳离子三胺,胍基电荷辅助H键

Hz (Hh, HZ)

Hz (Hh, HZ)：Hydrazine hydrate
最小胺单体,形成~0.6nm超微孔

TFPB

TFPB：1,3,5-Tris(p-formylphenyl)benzene
扩展三醛,更大三角形单体

Pa-SO₃H (DABA)

Pa-SO₃H (DABA)：2,5-Diaminobenzenesulfonic acid
离子型二胺,提供阳离子选择性