侯老师实验体系 vs 我们实验体系 — 单体与溶剂对比

本文件汇总侯老师实验室（来源：侯老师实验流程.docx，AMCOF-1 至 AMCOF-13 共 13 个 COF 体系）与我们实验方案（实验方案_含氟COF薄膜合成.docx，G1 至 G5 共 17 个实验）所用的单体、溶剂、反应温度等关键参数，重点对比单体的溶解度差异及选择溶剂的化学逻辑。

溶解度标注：++ 易溶（>20 mg/mL），+ 可溶（5-20 mg/mL），+/- 微溶（1-5 mg/mL），- 几乎不溶（<1 mg/mL）。

一、侯老师实验所用单体（共 9 种）

1.1 节点单体（5 种三嗪-三醛类）

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFPT | 2,4,6-三(4-甲酰基苯基)-1,3,5-三嗪（无氟三嗪-三醛） | 393.42 | + | + | +/- | + | + | ++ | ++ | ++ |
| TFBT | 推测: 2,4,6-三(4-甲酰基-2,3,5,6-四氟苯基)-1,3,5-三嗪（全氟化） | 469.3 | - | - | +/- | + | + | + | + | + |
| TFFT | 推测: 2,4,6-三(4-甲酰基-3,5-二氟苯基)-1,3,5-三嗪（中等氟化） | 429.4 | - | - | + | ++ | ++ | + | + | + |
| TTFT | 推测: 2,4,6-三(4-甲酰基-3,5-二三氟甲基苯基)-1,3,5-三嗪（CF3） | 561.42 | - | - | + | ++ | ++ | + | +/- | +/- |
| TPT | 2,4,6-三(4-甲酰基苯基)-1,3,5-三嗪（同 TFPT 母核） | 440.34 | - | - | - | +/- | + | + | ++ | ++ |

1.2 连接臂单体（4 种联苯/苯二胺）

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD-CF3 | 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-联苯二胺（对应我们的 B5） | 320.24 | - | - | +/- | + | + | + | ++ | ++ |
| BD-CH3 | 2,2'-二甲基-4,4'-联苯二胺（非氟对照） | 212.3 | - | + | - | - | - | + | ++ | ++ |
| PDA-CF3 | 2,5-二氨基三氟甲苯（对应我们的 B6） | 176.14 | - | + | - | +/- | +/- | + | ++ | ++ |
| PDA-CH3 | 2,5-二氨基甲苯（非氟对照） | 122.17 | + | ++ | - | - | - | +/- | ++ | ++ |

注：侯老师 13 个 AMCOF 体系里节点全是三嗪-三醛类（含/不含氟），二胺为联苯或苯环二胺（含/不含 -CF3 或 -CH3）。所涉及的 CF3 取代基均位于苯环上的 -CF3 或 2,2'-位，无 -OCH2(CF2)nCF3 长链全氟烷氧基结构，也无 -CONHNH2 酰肼基团。

二、我们实验所用单体（共 19 种）

（数据来自 实验方案_含氟COF薄膜合成.docx 第 2.5 节）

2.1 节点单体（2 种）

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPT | 2,4,6-三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪（三胺节点） | 354.41 | - | - | - | +/- | +/- | + | ++ | ++ |
| TFPT | 2,4,6-三(4-甲酰基苯基)-1,3,5-三嗪（三醛节点） | 393.42 | - | - | - | +/- | + | + | ++ | ++ |

2.2 二醛单体（7 种 A1-A7）

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 2,5-二氟对苯二甲醛（苯-2F） | 170.11 | - | - | +/- | + | + | ++ | ++ | ++ |
| A2 | 2,3,5,6-四氟对苯二甲醛（苯-4F） | 206.1 | - | - | +/- | + | + | ++ | ++ | ++ |
| A3 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氟-4,4'-联苯二甲醛（联苯-8F） | 354.14 | - | - | + | ++ | ++ | ++ | + | + |
| A4 | 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-联苯二甲醛（联苯-2CF3） | 346.23 | - | - | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| A5 | 2,5-双(三氟甲基)对苯二甲醛（苯-2CF3） | 270.13 | - | - | +/- | + | + | + | ++ | ++ |
| A6 | 4,4''-双(三氟甲基)-2',5'-二甲酰基对三联苯（三联苯-2CF3） | 422.37 | - | - | + | ++ | ++ | + | + | + |
| A7 | 3,3'',5,5''-四(三氟甲基)-2',5'-二甲酰基对三联苯（三联苯-4CF3） | 558.34 | - | - | ++ | ++ | ++ | +/- | +/- | + |

2.3 二胺单体（6 种 B1-B6）

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 1,4-二氨基-2,5-二氟苯（苯-2F） | 144.12 | + | ++ | - | - | - | +/- | ++ | ++ |
| B2 | 1,4-二氨基-2,3,5,6-四氟苯（苯-4F） | 180.11 | + | + | - | - | - | +/- | ++ | ++ |
| B3 | 3,3'-二氟-4,4'-联苯二胺（联苯-2F, 3,3'-位） | 220.22 | - | +/- | - | - | - | + | ++ | ++ |
| B4 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氟-4,4'-联苯二胺（联苯-8F） | 256.2 | - | +/- | - | - | - | + | ++ | ++ |
| B5 | 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-联苯二胺（联苯-2CF3） | 320.24 | - | - | +/- | + | + | + | ++ | ++ |
| B6 | 2,5-二氨基三氟甲苯（苯-1CF3） | 176.14 | - | + | - | +/- | +/- | + | ++ | ++ |

2.4 二酰肼单体（4 种 H1-H4）—— 侯老师体系里完全没有这类

| 单体 | 中文名 (IUPAC) | MW (g/mol) | 甲醇 | 乙醇 | 甲苯 | 氯仿 | BTF | 二氧六环 | DMF | DMSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1,4-双(酰肼基)-2,5-双(2,2,3,3,3-五氟丙氧基)苯（C2F5-O-Hz） | 416.2 | - | - | - | - | + | + | ++ | ++ |
| H2 | 1,4-双(酰肼基)-2,5-双(2,2,3,3,4,4,4-七氟丁氧基)苯（C3F7-O-Hz） | 516.22 | - | - | - | - | ++ | + | ++ | ++ |
| H3 | 1,4-双(酰肼基)-2,5-双(2,2,3,3,4,4,5,5,5-九氟戊氧基)苯（C4F9-O-Hz） | 616.23 | - | - | - | - | ++ | +/- | + | + |
| H4 | 1,4-双(酰肼基)-2,5-双(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十一氟己氧基)苯（C5F11-O-Hz） | 716.25 | - | - | - | - | ++* | +/- | +/- | +/- |

三、侯老师 vs 我们 — 溶剂选择对比

3.1 侯老师实验使用的溶剂组合

13 个 AMCOF 中：6 个使用 甲醇/甲苯 混合（如 AMCOF-2, 8, 11, 12）；5 个使用 甲苯/氯仿 混合；2 个使用纯甲苯。甲醇主要用于溶解二胺（BD-CH3, PDA-CH3 等非氟芳香胺——这些胺在醇中溶解度+，在卤代烃/芳烃中几乎不溶）。

3.2 我们实验使用的溶剂组合（共 3 种，无甲醇）

(1) 甲苯/氯仿 = 6/4 至 4/6 — G1/G2 组（TAPT + 二醛）。

(2) 氯仿/正己烷 = 6/4 至 4/6 — G3/G4 组（TFPT + 二胺）。

(3) BTF/二氧六环 = 1/1 — G5 组（TFPT + 二酰肼 H1-H4）。

四、关键差异分析 — 我们为什么不用甲醇？

差异 1：单体类型完全不同

侯老师：5 种节点（全为三嗪-三醛/三胺类）+ 4 种二胺（联苯/苯-二胺，含/不含 -CF3 或 -CH3）。
我们：2 种节点（TAPT + TFPT）+ 7 种二醛（A1-A7）+ 6 种二胺（B1-B6）+ 4 种二酰肼（H1-H4）。
最大的差异是 H1-H4 —— 侯老师体系完全没有。H 系列同时含 -CONHNH2（强氢键给体）和 -OCH2(CF2)nCF3（强疏水氟烷基），是一种两亲性极强的小分子。

差异 2：H 系列与甲醇不兼容（化学原因，非溶解度）

(1) 甲醇会与 -CONHNH2 形成强分子间氢键，导致酰肼在甲醇中难以分散（实测溶解度 = -）。
(2) 更重要的是：甲醇在乙酸催化下会与 TFPT 醛基竞争反应生成半缩醛（hemiacetal），严重降低有效醛浓度，使亚胺/腙键成键效率显著下降。
(3) -OCH2(CF2)nCF3 全氟烷氧基的疏氟效应使其强烈亲卤代烃（BTF > 氯仿 > 甲苯）而排斥极性溶剂（甲醇、乙醇、DMF）。
因此即使加热到 80 °C，H1-H4 也不能完全溶于甲醇/乙醇。

差异 3：甲醇不利于液-液界面稳定（界面张力）

本实验为液-液界面聚合法，有机相（甲苯/氯仿/BTF）与水相（6.0 M乙酸水溶液）形成界面。甲醇：(a) 与水完全互溶，会破坏液-液界面；(b) 表面张力低（22.5 mN/m vs 甲苯 28.4，水 72.0），使界面不稳定，膜易破裂成碎片；(c) 润湿玻璃能力强，但COF 膜需要适度疏水的界面才能沿平面方向优势生长。

差异 4：侯老师用甲醇的具体场景（我们可借鉴吗？）

侯老师甲醇/甲苯 体系主要用于 TFPT + BD-CH3 / PDA-CH3（AMCOF-2, 8, 11, 12），原因是 BD-CH3 / PDA-CH3 这两种非氟二胺在甲苯/氯仿中几乎不溶（溶解度 = -），但我们的体系中并未涉及 BD-CH3 / PDA-CH3。我们的二胺 B1-B6 要么含氟（B1-B4 是亲卤代的），要么含 CF3（B5/B6 也是亲卤代的），均能在卤代烃/芳烃中良好溶解。

结论：是否需要甲醇，取决于底物是否含强氢键给体且不含氟。侯老师的非氟二胺需要甲醇，我们的含氟体系不需要甲醇。

五、共同点（沿用侯老师体系的部分）

(1) 反应温度：均使用 120 °C 油浴（侯老师 AMCOF-10/11 例外用 100 °C）。

(2) 催化剂：均使用 6.0 M 乙酸水溶液（侯老师 AMCOF-2/4 例外用 3.0 M）。

(3) 调制剂：均使用苯胺（2-10 eq 相对醛）。

(4) 反应器：均使用 35 mL Pyrex 管。

(5) 反应时间：均为 2-5 天。

(6) 共有节点 TFPT：溶解度匹配，甲苯/氯仿 6/4 体系下完全溶解（侯老师 AMCOF-1/3/4，我们的 G3/G4/G5）。

六、G5 体系引入 BTF 的创新（与侯老师的最大差异）

H1-H4 在任何常见溶剂（甲醇/乙醇/甲苯/氯仿/正己烷/DMF/DMSO）中均无法有效溶解。侯老师体系中没有全氟烷氧基单体，所以也无需 BTF。我们首次将 BTF（三氟甲苯，bp 102 °C）引入液-液界面 COF 合成体系，利用其同时含苯环（非极性骨架）和 -CF3（氟亲和）的双亲特性，实现了对 H1-H4 的有效溶解。BTF 也是 G5 能得到高质量腙键 COF 膜的关键。